# Data from the fatigue tests

## S960QL

Base material

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 | 1 | 1200 | 145302 |  |
|  | 2 | 1200 | 100280 |  |
|  | 3 | 1200 | 107063 |  |
|  | 4 | 1120 | 278352 |  |
|  | 5 | 1120 | 270002 |  |
|  | 6 | 1120 | 216962 |  |
|  | 7 | 1080 | 245791 |  |
|  | 8 | 1080 | 838921 |  |
|  | 9 | 1080 | 583325 |  |
|  | 10 | 1040 |  | 5400000 |
|  | 11 | 1040 |  | 5200000 |
| -2 | 1 | 1200 | 91387 |  |
|  | 2 | 1200 | 122571 |  |
|  | 3 | 1200 | 128142 |  |
|  | 4 | 1120 | 126152 |  |
|  | 5 | 1120 | 147986 |  |
|  | 6 | 1120 | 315306 |  |
|  | 7 | 1120 | 315306 |  |
|  | 8 | 1080 | 343286 |  |
|  | 9 | 1080 | 233207 |  |
|  | 10 | 1080 | 389582 |  |
|  | 11 | 1040 | 854208 |  |
|  | 12 | 1040 |  | 5000000 |
| -1 | 1 | 1040 | 94407 |  |
|  | 2 | 1040 | 104287 |  |
|  | 3 | 1040 | 127099 |  |
|  | 4 | 1000 | 70500 |  |
|  | 5 | 1000 | 119315 |  |
|  | 6 | 1000 | 136274 |  |
|  | 7 | 960 | 143072 |  |
|  | 8 | 960 | 184036 |  |
|  | 9 | 960 | 241422 |  |
|  | 10 | 920 | 263038 |  |
|  | 11 | 920 | 287485 |  |
|  | 12 | 920 | 294933 |  |
|  | 13 | 920 | 377952 |  |
|  | 14 | 880 | 208102 |  |
|  | 15 | 880 | 251308 |  |
|  | 16 | 880 | 308195 |  |
|  | 17 | 880 |  | 2000000 |
|  | 18 | 880 |  | 2200000 |
|  | 19 | 960 |  | 2000000 |
|  | 20 | 840 |  | 2000000 |
|  | 21 | 800 |  | 2000000 |
| 0 | 1 | 880 | 92007 |  |
|  | 2 | 880 | 171143 |  |
|  | 3 | 840 | 277079 |  |
|  | 4 | 840 | 286000 |  |
|  | 5 | 800 | 227242 |  |
|  | 6 | 800 | 246802 |  |
|  | 7 | 800 | 301351 |  |
|  | 8 | 760 | 249969 |  |
|  | 9 | 760 | 254947 |  |
|  | 10 | 760 | 368963 |  |
|  | 11 | 720 | 233163 |  |
|  | 12 | 720 | 687529 |  |
|  | 13 | 720 | 764001 |  |
|  | 14 | 680 | 477456 |  |
|  | 15 | 660 | 602530 |  |
|  | 16 | 660 | 614500 |  |
|  | 17 | 640 | 706242 |  |
|  | 18 | 680 |  | 5000000 |
|  | 19 | 660 |  | 5000000 |
|  | 20 | 660 |  | 5200000 |
|  | 21 | 620 |  | 5000000 |
|  | 22 | 600 |  | 5000000 |
| 0.33 | 1 | 640 | 95552 |  |
|  | 2 | 640 | 101480 |  |
|  | 3 | 640 | 105687 |  |
|  | 4 | 640 | 125923 |  |
|  | 5 | 600 | 149762 |  |
|  | 6 | 600 | 168869 |  |
|  | 7 | 600 | 177239 |  |
|  | 8 | 600 | 205428 |  |
|  | 9 | 560 | 260728 |  |
|  | 10 | 560 | 301509 |  |
|  | 11 | 560 | 319949 |  |
|  | 12 | 560 | 452912 |  |
|  | 13 | 520 | 235691 |  |
|  | 14 | 520 | 483528 |  |
|  | 15 | 520 | 750118 |  |
|  | 16 | 500 | 495656 |  |
|  | 17 | 500 | 532528 |  |
|  | 18 | 480 | 1299122 |  |
|  | 19 | 480 | 645040 |  |
|  | 20 | 460 | 1325000 |  |
|  | 21 | 500 |  | 5000000 |
|  | 22 | 480 |  | 5000000 |
|  | 23 | 460 |  | 5000000 |
|  | 24 | 440 |  | 5000000 |
| 0.5 | 1 | 500 | 99777 |  |
|  | 2 | 500 | 102785 |  |
|  | 3 | 480 | 183808 |  |
|  | 4 | 480 | 189686 |  |
|  | 5 | 480 | 362228 |  |
|  | 6 | 470 | 292420 |  |
|  | 7 | 470 | 305646 |  |
|  | 8 | 470 | 689993 |  |
|  | 9 | 465 | 787065 |  |
|  | 10 | 460 | 1517115 |  |
|  | 11 | 440 |  | 5000000 |

As welded

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 560 | 210622 |  |
|  | 2 | 558 | 204209 |  |
|  | 3 | 480 | 108256 |  |
|  | 4 | 480 | 357324 |  |
|  | 5 | 400 | 410462 |  |
|  | 6 | 380 | 431964 |  |
|  | 7 | 380 | 963439 |  |
|  | 8 | 360 | 672988 |  |
|  | 9 | 360 | 1010489 |  |
|  | 10 | 340 | 1220462 |  |
|  | 11 | 238 | 1388102 |  |
|  | 12 | 402 |  | 2000000 |
|  | 13 | 320 |  | 2000000 |
|  | 14 | 316 |  | 5000000 |
|  | 15 | 230 |  | 5000000 |
| 0 | 1 | 360 | 441225 |  |
|  | 2 | 360 | 455933 |  |
|  | 3 | 340 | 243187 |  |
|  | 4 | 320 | 461586 |  |
|  | 5 | 320 | 809795 |  |
|  | 6 | 300 | 980437 |  |
|  | 7 | 280 | 1083280 |  |
|  | 8 | 280 | 1306965 |  |
|  | 9 | 270 | 697082 |  |
|  | 10 | 270 | 1379764 |  |
|  | 11 | 260 | 1336031 |  |
|  | 12 | 260 |  | 5000000 |
| 0.33 | 1 | 360 | 148099 |  |
|  | 2 | 360 | 239683 |  |
|  | 3 | 320 | 236399 |  |
|  | 4 | 320 | 269640 |  |
|  | 5 | 280 | 391122 |  |
|  | 6 | 280 | 1377873 |  |
|  | 7 | 270 | 836344 |  |
|  | 8 | 260 | 1220978 |  |
|  | 9 | 260 | 451639 |  |
|  | 10 | 250 |  | 5000000 |
|  | 11 | 240 |  | 5000000 |
|  | 12 | 200 |  | 5000000 |
|  | 13 | 180 |  | 5000000 |

## S960MC

Base Material

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 1000 | 70500 |  |
|  | 2 | 1040 | 94407 |  |
|  | 3 | 920 | 101254 |  |
|  | 4 | 1040 | 104287 |  |
|  | 5 | 960 | 104677 |  |
|  | 6 | 960 | 115276 |  |
|  | 7 | 1000 | 119315 |  |
|  | 8 | 920 | 123081 |  |
|  | 9 | 1040 | 127099 |  |
|  | 10 | 1000 | 136274 |  |
|  | 11 | 960 | 143072 |  |
|  | 12 | 960 | 184036 |  |
|  | 13 | 880 | 208102 |  |
|  | 14 | 860 | 216329 |  |
|  | 15 | 840 | 236745 |  |
|  | 16 | 960 | 241422 |  |
|  | 17 | 880 | 251308 |  |
|  | 18 | 920 | 263038 |  |
|  | 19 | 920 | 287485 |  |
|  | 20 | 920 | 294933 |  |
|  | 21 | 880 | 308195 |  |
|  | 22 | 860 | 331432 |  |
|  | 23 | 820 | 333113 |  |
|  | 24 | 880 | 337653 |  |
|  | 25 | 920 | 377952 |  |
|  | 26 | 840 | 444467 |  |
|  | 27 | 820 | 280498 |  |
|  | 28 | 900 | 441976 |  |
|  | 29 | 900 | 597871 |  |
|  | 30 | 850 | 594638 |  |
|  | 31 | 850 | 886254 |  |
|  | 32 | 800 | 1382240 |  |
|  | 38 | 800 |  | 5000000 |
|  | 39 | 740 |  | 5000000 |
|  | 40 | 720 |  | 5000000 |
|  | 41 | 800 |  | 5250000 |
|  | 42 | 720 |  | 5250000 |
|  | 43 | 960 |  | 2000000 |
|  | 44 | 880 |  | 5000000 |
|  | 45 | 840 |  | 5000000 |
|  | 46 | 800 |  | 5000000 |
|  | 47 | 880 |  | 5200000 |

As welded

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 460 | 189460 |  |
|  | 2 | 480 | 189746 |  |
|  | 3 | 460 | 235515 |  |
|  | 4 | 400 | 300147 |  |
|  | 5 | 420 | 380786 |  |
|  | 6 | 440 | 461667 |  |
|  | 7 | 480 | 475710 |  |
|  | 8 | 380 | 493276 |  |
|  | 9 | 300 | 841417 |  |
|  | 10 | 320 | 1207263 |  |
|  | 11 | 300 | 1284422 |  |
|  | 12 | 340 | 1399710 |  |
|  | 13 | 360 | 1518308 |  |
|  | 14 | 260 | 1632481 |  |
|  | 15 | 260 | 1841041 |  |
|  | 16 | 280 |  | 5000000 |
|  | 17 | 240 |  | 5000000 |
|  | 18 | 220 |  | 5000000 |
| 0 | 1 | 340 | 152720 |  |
|  | 2 | 300 | 184536 |  |
|  | 3 | 360 | 215946 |  |
|  | 4 | 340 | 243187 |  |
|  | 5 | 280 | 271276 |  |
|  | 6 | 360 | 441225 |  |
|  | 7 | 360 | 455933 |  |
|  | 8 | 320 | 461586 |  |
|  | 9 | 270 | 497082 |  |
|  | 10 | 260 | 571416 |  |
|  | 11 | 320 | 809795 |  |
|  | 12 | 300 | 980437 |  |
|  | 13 | 280 | 1083280 |  |
|  | 14 | 280 | 1306965 |  |
|  | 15 | 260 | 1336031 |  |
|  | 16 | 270 | 1379764 |  |
|  | 17 | 260 |  | 5000000 |
|  | 18 | 240 |  | 5000000 |
| 0.5 | 1 | 320 | 80321 |  |
|  | 2 | 300 | 116339 |  |
|  | 3 | 240 | 149125 |  |
|  | 4 | 260 | 189294 |  |
|  | 5 | 260 | 192858 |  |
|  | 6 | 240 | 207787 |  |
|  | 7 | 220 | 361224 |  |
|  | 8 | 280 | 464507 |  |
|  | 9 | 200 | 464507 |  |
|  | 10 | 200 | 631132 |  |
|  | 11 | 180 |  | 5000000 |

TIG-dressing

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 560 | 104007 |  |
|  | 2 | 520 | 104191 |  |
|  | 3 | 520 | 105116 |  |
|  | 4 | 560 | 109371 |  |
|  | 5 | 480 | 145666 |  |
|  | 6 | 600 | 148052 |  |
|  | 7 | 480 | 152263 |  |
|  | 8 | 540 | 154564 |  |
|  | 9 | 520 | 158671 |  |
|  | 10 | 560 | 174979 |  |
|  | 11 | 520 | 185512 |  |
|  | 12 | 500 | 195962 |  |
|  | 13 | 440 | 202803 |  |
|  | 14 | 520 | 206410 |  |
|  | 15 | 560 | 212561 |  |
|  | 16 | 480 | 227463 |  |
|  | 17 | 440 | 230048 |  |
|  | 18 | 400 | 240418 |  |
|  | 19 | 460 | 259002 |  |
|  | 20 | 400 | 273608 |  |
|  | 21 | 480 | 276956 |  |
|  | 22 | 480 | 331000 |  |
|  | 23 | 420 | 336000 |  |
|  | 24 | 440 | 368473 |  |
|  | 25 | 360 | 373553 |  |
|  | 26 | 440 | 397370 |  |
|  | 27 | 400 | 417572 |  |
|  | 28 | 440 | 465862 |  |
|  | 29 | 440 | 468322 |  |
|  | 30 | 360 | 484430 |  |
|  | 31 | 360 | 487407 |  |
|  | 32 | 400 | 557694 |  |
|  | 33 | 360 | 582787 |  |
|  | 34 | 320 | 611034 |  |
|  | 35 | 400 | 837491 |  |
|  | 36 | 330 |  | 2824422 |
|  | 37 | 380 |  | 5000000 |
|  | 38 | 360 |  | 5000000 |
|  | 39 | 360 |  | 5000000 |
|  | 40 | 340 |  | 5000000 |
|  | 41 | 300 |  | 5000000 |
| 0 | 1 | 440 | 101121 |  |
|  | 2 | 400 | 133573 |  |
|  | 3 | 360 | 169934 |  |
|  | 4 | 440 | 191426 |  |
|  | 5 | 420 | 196125 |  |
|  | 6 | 400 | 199231 |  |
|  | 7 | 380 | 284129 |  |
|  | 8 | 360 | 338107 |  |
|  | 9 | 340 | 387424 |  |
|  | 10 | 300 | 387424 |  |
|  | 11 | 320 | 405996 |  |
|  | 12 | 340 | 510019 |  |
|  | 13 | 320 |  | 5000000 |
|  | 14 | 300 |  | 5000000 |
|  | 15 | 280 |  | 5000000 |
| 0.5 | 1 | 400 | 214690 |  |
|  | 2 | 400 | 247221 |  |
|  | 3 | 320 | 276503 |  |
|  | 4 | 340 | 287542 |  |
|  | 5 | 380 | 294275 |  |
|  | 6 | 350 | 307949 |  |
|  | 7 | 360 | 350962 |  |
|  | 8 | 350 | 366547 |  |
|  | 9 | 300 | 383532 |  |
|  | 10 | 340 | 390048 |  |
|  | 11 | 340 | 488745 |  |
|  | 12 | 320 | 497717 |  |
|  | 13 | 260 | 508724 |  |
|  | 14 | 310 | 559609 |  |
|  | 15 | 330 | 635959 |  |
|  | 16 | 280 | 1109749 |  |
|  | 17 | 260 | 1257303 |  |
|  | 18 | 280 | 1287747 |  |
|  | 19 | 240 |  | 3500000 |
|  | 20 | 240 |  | 3500000 |
|  | 21 | 220 |  | 3500000 |
|  | 22 | 200 |  | 5000000 |
|  | 23 | 180 |  | 5000000 |
|  | 24 | 220 |  | 5000000 |
|  | 25 | 200 |  | 5000000 |
|  | 26 | 180 |  | 5000000 |
|  | 27 | 300 |  | 5000000 |
|  | 28 | 260 |  | 5000000 |
|  | 29 | 310 |  | 5000000 |

Burr grinding

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 500 | 83992 |  |
|  | 2 | 440 | 121206 |  |
|  | 3 | 400 | 131691 |  |
|  | 4 | 420 | 132599 |  |
|  | 5 | 480 | 145867 |  |
|  | 6 | 460 | 176824 |  |
|  | 7 | 380 | 227183 |  |
|  | 8 | 420 | 244624 |  |
|  | 9 | 360 | 280928 |  |
|  | 10 | 340 | 308772 |  |
| 0.5 | 1 | 300 | 88574 |  |
|  | 2 | 260 | 189164 |  |
|  | 3 | 220 | 259080 |  |
|  | 4 | 280 | 259530 |  |
|  | 5 | 300 | 266743 |  |
|  | 6 | 240 | 351650 |  |
|  | 7 | 260 | 551712 |  |
|  | 8 | 202 | 676781 |  |
|  | 9 | 200 | 4298565 |  |
|  | 10 | 180 |  | 5000000 |
|  | 11 | 230 |  | 5000000 |
|  | 12 | 260 |  | 5000000 |

Flush grinding

| Stress ratio | Number | nominal stress range [MPa] | number of cycles to failure [-] | Run outs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 1 | 1000 | 31019 |  |
|  | 2 | 960 | 31833 |  |
|  | 3 | 700 | 43129 |  |
|  | 4 | 900 | 43657 |  |
|  | 5 | 680 | 54319 |  |
|  | 6 | 880 | 67574 |  |
|  | 7 | 840 | 72287 |  |
|  | 8 | 740 | 89903 |  |
|  | 9 | 760 | 99080 |  |
|  | 10 | 780 | 105528 |  |
|  | 11 | 800 | 138901 |  |
|  | 12 | 640 | 500661 |  |
|  | 13 | 600 | 1394904 |  |
| 0.5 | 1 | 460 | 15690 |  |
|  | 2 | 400 | 81389 |  |
|  | 3 | 440 | 97233 |  |
|  | 4 | 380 | 130900 |  |
|  | 5 | 380 | 133836 |  |
|  | 6 | 360 | 136619 |  |
|  | 7 | 360 | 176534 |  |
|  | 8 | 340 | 315950 |  |
|  | 9 | 320 | 919679 |  |
|  | 10 | 280 | 2421623 |  |
|  | 11 | 300 | 2472912 |  |
|  | 12 | 300 |  | 5000000 |
|  | 13 | 260 |  | 5000000 |
|  | 14 | 340 |  | 5000000 |