| Fixed parameter | values |
| --- | --- |
| Gas used | Ar + O |
| Total pressure | 3.5× 10⁻2 mbar |
| DC voltage | 2.5 KV |
| Discharge current | 3 mA |

| Elements | Composition (g) |
| --- | --- |
| CaCl2.2H2O | 0.033 |
| KCl | 0.03 |
| NaCl | 0.86 |
| H2O | qs |

| (α+β) Ti-6Al-4V alloy | Ecorr (mV) | Icorr *10-3 (mA/cm2) | Corrosion Rate (mpy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 hours sputtering | -819.3 | 1.96 | 6.67×10-4 |
| 6 hours sputtering | -172 | 0.083 | 0.282×10-4 |
| Untreated | -72.2 | 0.976 | 3.343×10-4 |

| Ti-6Al-4V | E Protection (mV) | Passive current density at 500mV (mA/cm2) cyclic | Passive current density at 500mV (mA/cm2) tafel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 hours sputtering | -100 | 0.0208 | 0.0283 |
| 6 hours sputtering | 10 | 0.00011 | 0.00028 |
| Untreated | -20 | 0.0101 | 0.0214 |

| Samples conditions | Friction coefficient | Wear rate 10-4 (mm3/Nm) | Load (N) | Sliding speed (rpm) | Time (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Untreated | 0.46 | 2.053 | 10 | 200 | 900 |
| 3 hours sputtering | 0.42 | 1.824 |  |  |  |
| 6 hours sputtering | 0.4 | 0.684 |  |  |  |
| Untreated | 0.42 | 2.432 | 15 |  |  |
| 3 hours sputtering | 0.38 | 1.976 |  |  |  |
| 6 hours sputtering | 0.32 | 1.520 |  |  |  |