| Table 1. The adsorption energy (EAds), the minimum adsorption distance (d), the dipole moment (Dm), and the recovery time (τ). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | C-M-C (degree˚) | d (angstrom) | Dm (debay) | EAds (kcal/mol) | τ (s) |
| WAR | - | - | 7.911 | - | - |
| C20 | - | - | 0.000 | - | - |
| CrC19 | 85.96 | - | 1.946 | - | - |
| FeC19 | 82.66 | - | 3.544 | - | - |
| NiC19 | 85.07 | - | 1.558 | - | - |
| SiC19 | 77.22 | - | 1.974 | - | - |
| Complex 1 | - | 3.170 | 8.791 | -2.174 | 2.233×10 -17 |
| Complex 2 | - | 2.011 | 14.648 | -38.285 | 565947.3 |
| Complex 3 | - | 1.949 | 15.254 | -32.452 | 136.111 |
| Complex 4 | - | 1.917 | 14.238 | -30.894 | 14.699 |
| Complex 5 | - | 3.547 | 8.478 | -2.208 | 2.344×10 -17 |

| Table 2. Enthalpy changes, Gibbs free energy changes, and entropy changes for the studied complexes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Systems | ΔH (kcal.mol-1) | ΔG (kcal.mol-1) | ΔS (kcal.mol-1K-1) |
| Complex 1 | -0.318 | 7.255 | -0.0254 |
| Complex 2 | -37.0412 | -26.542 | -0.03522 |
| Complex 3 | -30.993 | -19.063 | -0.04002 |
| Complex 4 | -29.348 | -17.584 | -0.03945 |
| Complex 5 | -0.929 | 6.612 | -0.02529 |

| Table 3. The HOMO energy (EHOMO), LUMO energy (ELUMO), HOMO–LUMO energy gap (Egap), change in energy gap (∆Eg), Fermi energy (EF), and work function (Φ) for the studied systems. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | EHOMO (eV) | ELUMO (eV) | Eg (eV) | ∆Eg | EF (eV) | Φ (eV) |
| WAR | -6.164 | -1.727 | 4.437 | - | -3.946 | 3.946 |
| C20 | -5.056 | -3.108 | 1.948 | - | -4.082 | 4.082 |
| CrC19 | -5.183 | -2.847 | 2.336 | - | -4.015 | 4.015 |
| FeC19 | -5.038 | -2.864 | 2.174 | - | -3.951 | 3.951 |
| NiC19 | -5.292 | -3.642 | 1.650 | - | -4.467 | 4.467 |
| SiC19 | -5.609 | -3.294 | 2.315 | - | -4.451 | 4.451 |
| Complex 1 | -4.592 | -2.647 | 1.946 | -0.002 | -3.619 | 3.619 |
| Complex 2 | -4.271 | -2.631 | 1.640 | -0.582 | -3.451 | 3.451 |
| Complex 3 | -4.121 | -2.529 | 1.592 | -0.582 | -3.325 | 3.325 |
| Complex 4 | -4.258 | -2.512 | 1.749 | 0.096 | -3.385 | 3.385 |
| Complex 5 | -3.242 | -2.903 | 0.340 | -1.976 | -3.072 | 3.072 |

| Table 4. The chemical potential (μ), global hardness (η), electronegativity (ω), and global softness (S) for the studied systems in the gas phase. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μ (eV) | η (eV) | ω (eV) | S (eV)-1 |
| WAR | -3.946 | 2.218 | 17.269 | 1.109 |
| C20 | -4.082 | 0.974 | 8.115 | 0.487 |
| CrC19 | -4.015 | 1.168 | 9.414 | 0.584 |
| FeC19 | -3.951 | 1.087 | 8.485 | 0.543 |
| NiC19 | -4.467 | 0.825 | 8.230 | 0.413 |
| SiC19 | -4.451 | 1.158 | 11.467 | 0.579 |
| Complex 1 | -3.619 | 0.973 | 6.372 | 0.486 |
| Complex 2 | -3.451 | 0.820 | 4.883 | 0.410 |
| Complex 3 | -3.325 | 0.796 | 4.398 | 0.398 |
| Complex 4 | -3.385 | 0.873 | 5.000 | 0.436 |
| Complex 5 | -3.072 | 0.170 | 0.801 | 0.085 |

| Table 5. The fractional charge transfer (ΔN), energy change for the drug and carrier as ΔEA(B) and ΔEB(A), and the total energy change ΔESE(AB) after the interaction of the drug with the nanocarrier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∆N (kcal.mol-1) | ΔEA(B) (kcal.mol-1) | ΔEB(A) (kcal.mol-1) | ΔESE(AB) (kcal.mol-1) |
| Complex 1 | -0.043 | 0.171 | -0.174 | -0.003 |
| Complex 2 | -0.0204 | 0.081 | -0.0817 | -0.001 |
| Complex 3 | -0.002 | 0.006 | -0.007 | -4.48028E-06 |
| Complex 4 | -0.171 | 0.708 | -0.752 | -0.045 |
| Complex 5 | -0.150 | 0.616 | -0.653 | -0.038 |

| Table 6. Topological parameters of the optimized complexes studied. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bond | ρr | ∇2ρr | Gr | Vr | Hr | -Gr /Vr |
| Complex 2 | Cr59-O36 | 0.0706 | 0.4984 | 0.1173 | -0.1101 | 0.0073 | 1.0661 |
| Complex 3 | Fe20-O56 | 0.0839 | 0.5053 | 0.1307 | -0.1351 | -0.0044 | 0.9677 |
| Complex 4 | Ni59-O36 | 0.0879 | 0.4922 | 0.1395 | -0.1559 | -0.0164 | 0.8948 |

| Table 7. Wavelength (λmax) and excitation energy (Eg) values ​​of the maximum absorption peak of the WAR drug and complexes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | λmax (nm) | Eg (eV) | f |
| WAR | 313.65 | 3.9529 | 0.1079 |
| Complex 2 | 2652.94 | 0.4673 | 0.0000 |
| Complex 3 | 1412.30 | 0.878 | 0.0023 |
| Complex 4 | 2010.35 | 0.6167 | 0.0000 |