| Coin-1 | Reading | Time (min) | Starting Weight (g) | Final Weight (g) | Weight Loss (g) | Weight loss (%) | Overall weight loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 2.921 | 2.838 | 0.083 | 2.84% | 2.84% |
|  | 2 | 10 | 2.838 | 2.800 | 0.038 | 1.34% | 4.14% |
|  | 3 | 10 | 2.800 | 2.766 | 0.034 | 1.21% | 5.31% |
|  | 4 | 10 | 2.766 | 2.742 | 0.024 | 0.87% | 6.13% |
|  | 5 | 10 | 2.742 | 2.740 | 0.002 | 0.07% | 6.20% |
| Coin-2 | 1 | 10 | 4.162 | 3.976 | 0.186 | 4.47% | 4.47% |
|  | 2 | 10 | 3.976 | 3.850 | 0.126 | 3.17% | 7.50% |
|  | 3 | 10 | 3.850 | 3.710 | 0.140 | 3.64% | 10.86% |
|  | 4 | 10 | 3.710 | 3.705 | 0.005 | 0.13% | 10.98% |
| Coin-3 | 1 | 10 | 4.140 | 3.796 | 0.344 | 8.31% | 8.31% |
|  | 2 | 10 | 3.796 | 3.691 | 0.105 | 2.77% | 10.85% |
|  | 3 | 10 | 3.691 | 3.618 | 0.073 | 1.98% | 12.61% |
| Coin-4 | 1 | 10 | 3.410 | 3.217 | 0.193 | 5.66% | 5.66% |
|  | 2 | 10 | 3.217 | 3.153 | 0.064 | 1.99% | 7.54% |
| Coin-5 | 1 | 10 | 3.876 | 3.653 | 0.223 | 5.75% | 5.75% |

Table 2. Progressive weight loss of coins during cleaning, showing interval and cumulative weight loss (%). Stage weight loss (%) is relative to the weight at the start of that stage; cumulative weight loss (%) is relative to the initial weight.