	EPMA - chemical analysis results, wt%

	
	Cu
	Fe
	Ni
	Co
	Zn
	Se
	As
	Mg
	Al
	Si
	Cl
	S
	Au
	Pb
	Ag
	O
	Te
	Mo
	Total

	PRIACH_M-3
	98.94
	0.01
	0.02
	0.02
	0.05
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.03
	0.00
	0.01
	0.03
	0.02
	0.00
	0.32
	0.03
	0.01
	99.51

	PRIACH_M-4
	99.13
	0.00
	0.01
	0.03
	0.01
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.02
	0.00
	0.01
	0.02
	0.02
	0.00
	0.28
	0.03
	0.00
	99.58

	PRIACH_M-1
	3.90
	0.00
	0.02
	0.02
	0.03
	0.01
	0.00
	0.02
	0.10
	0.00
	0.21
	0.01
	0.08
	0.29
	95.66
	0.80
	0.08
	0.00
	101.23

	PRIACH_M-2
	2.68
	0.03
	0.01
	0.03
	0.00
	0.01
	0.00
	0.02
	0.10
	0.00
	0.11
	0.01
	0.02
	0.02
	97.69
	0.55
	0.09
	0.01
	101.39
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