| EPMA - chemical analysis results, wt% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Ni | Co | Zn | Se | As | Mg | Al | Si | Cl | S | Au | Pb | Ag | O | Te | Mo | Total |  |
| PRIACH_M-3 | 98.94 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 99.51 |  |
| PRIACH_M-4 | 99.13 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 99.58 |  |
| PRIACH_M-1 | 3.90 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0.29 | 95.66 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 101.23 |  |
| PRIACH_M-2 | 2.68 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 97.69 | 0.55 | 0.09 | 0.01 | 101.39 |  |