
Sup. Table 1. PDL Width (µm)
	Specimen
	+ve control group
	LLLT Group
	HA-NP/PRP Group

	1
	104
	126
	143

	2
	118
	141
	152

	3
	109
	132
	161

	4
	123
	149
	170

	5
	115
	136
	158

	6
	105
	148
	157

	Mean ± SD
	112.4 ± 8.3
	138.7 ± 10.2
	156.9 ± 12.1



[bookmark: _GoBack]Sup. Table 2. Osteoclast Count
	Specimen
	+ve control group
	LLLT Group
	HA-NP/PRP Group

	1
	3
	5
	7

	2
	5
	7
	9

	3
	4
	8
	10

	4
	6
	6
	11

	5
	4
	7
	8

	6
	3
	8
	9

	Mean ± SD
	4.2 ± 1.1
	6.8 ± 1.4
	8.9 ± 1.7



Sup. Table 3. Remodeled Bone Area Percentage (%)
	Specimen
	+ve control group
	LLLT Group
	HA-NP/PRP Group

	1
	15
	22
	31

	2
	18
	29
	36

	3
	22
	25
	39

	4
	21
	33
	42

	5
	17
	27
	34

	6
	19
	28
	33

	Mean ± SD
	18.6 ± 3.4
	27.3 ± 4.1
	35.8 ± 5.2



Sup. Table 4. Vascular Area Percentage (%)
	Specimen
	+ve control group
	LLLT Group
	HA-NP/PRP Group

	1
	9
	14
	20

	2
	12
	17
	22

	3
	13
	15
	24

	4
	10
	19
	26

	5
	11
	18
	21

	6
	12
	17
	22

	Mean ± SD
	11.2 ± 2.1
	16.7 ± 2.8
	22.4 ± 3.3


Sup. Table 5. Cellular Activity Score
	Specimen
	+ve control group
	LLLT Group
	HA-NP/PRP Group

	1
	1
	2
	3

	2
	2
	3
	4

	3
	2
	3
	4

	4
	1
	2
	3

	5
	2
	4
	4

	6
	3
	3
	4

	Mean ± SD
	1.8 ± 0.5
	2.9 ± 0.6
	3.7 ± 0.8
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