



Table S1. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 1+500 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl1
	2.78
	51.0
	49.0
	35.8
	32.0
	48
	22
	1.81
	787
	704
	0.011
	12.1
	1.95
	44

	Spl2
	2.74
	38.0
	62.0
	28.2
	24.0
	48
	22
	2.10
	620
	528
	0.011
	11.5
	2.00
	38

	Spl3
	2.84
	24.0
	76.0
	18.2
	16.0
	39
	17
	2.42
	309
	272
	0.006
	12.5
	2.05
	52

	Spl4
	2.72
	40.0
	60.0
	31.6
	27.9
	49
	20
	2.00
	632
	560
	0.009
	13.3
	1.97
	60

	Spl5
	2.75
	42.0
	58.0
	31.6
	29.0
	48
	19
	1.97
	600
	551
	0.008
	12.8
	1.98
	67

	Spl6
	2.87
	49.0
	51.0
	41.8
	35.9
	48
	20
	1.73
	836
	720
	0.009
	12.2
	2.09
	40

	Spl7
	2.74
	24.0
	76.0
	21.2
	18.0
	48
	22
	2.37
	466
	396
	0.011
	11.4
	2.04
	20

	Spl8
	2.68
	47.0
	53.0
	31.2
	27.0
	48
	20
	1.95
	624
	540
	0.009
	13.8
	1.92
	25

	Spl9
	2.75
	36.0
	64.0
	26.6
	23.0
	47
	22
	2.14
	585
	506
	0.011
	11.9
	2.02
	94

	Spl10
	2.78
	32.0
	68.0
	22.6
	20.0
	48
	19
	2.25
	429
	380
	0.008
	12.1
	2.04
	50

	Spl11
	2.73
	29.0
	71.0
	18.6
	16.0
	47
	20
	2.36
	372
	320
	0.009
	12.6
	1.99
	23

	Spl12
	2.73
	48.0
	52.0
	38.2
	34.0
	48
	19
	1.80
	726
	646
	0.008
	12.0
	2.02
	37














Table S2. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 3+600 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl13
	2.72
	35.2
	64.8
	28.1
	23.3
	56
	26
	2.13
	731
	608
	0.016
	12.2
	1.99
	42

	Spl14
	2.74
	37.2
	62.8
	29.6
	23.7
	54
	25
	2.10
	739
	595
	0.015
	13.5
	1.96
	42

	Spl15
	2.71
	33.6
	66.4
	24.2
	20.0
	60
	29
	2.22
	700
	583
	0.021
	13.5
	1.93
	43

	Spl16
	2.64
	39.9
	60.1
	31.9
	23.8
	58
	27
	2.04
	862
	648
	0.018
	11.5
	1.95
	36

	Spl17
	2.79
	35.6
	64.4
	28.9
	24.1
	57
	27
	2.11
	780
	653
	0.018
	13.6
	1.98
	47

	Spl18
	2.68
	35.2
	64.8
	32.1
	26.1
	59
	28
	2.07
	900
	734
	0.019
	13.0
	1.95
	54













Table S3. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 9+300 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl19
	2.69
	35.6
	64.4
	32.2
	27.2
	60
	29
	2.05
	934
	792
	0.021
	14.1
	1.90
	48

	Spl20
	2.70
	33.7
	66.3
	30.2
	25.4
	58
	26
	2.11
	785
	663
	0.016
	13.9
	1.93
	35

	Spl21
	2.77
	39.4
	60.6
	34.9
	29.5
	54
	23
	1.96
	802
	681
	0.012
	13.6
	1.96
	29

	Spl22
	2.67
	40.5
	59.5
	36.0
	31.9
	56
	26
	1.92
	937
	832
	0.016
	12.6
	1.95
	37

	Spl23
	2.78
	40.5
	59.5
	36.3
	30.0
	54
	24
	1.93
	872
	722
	0.014
	15.0
	1.94
	42

	Spl24
	2.77
	35.0
	65.0
	30.1
	25.5
	59
	28
	2.09
	842
	717
	0.019
	11.5
	2.05
	15

	Spl25
	2.88
	32.0
	68.0
	26.1
	21.9
	58
	28
	2.20
	732
	616
	0.019
	11.8
	2.10
	37

	Spl26
	2.94
	25.1
	74.9
	19.9
	15.3
	53
	23
	2.40
	458
	354
	0.012
	11.0
	2.16
	55

	Spl27
	2.87
	23.0
	77.0
	18.3
	14.5
	56
	25
	2.44
	458
	365
	0.015
	11.8
	2.11
	54

	Spl28
	2.72
	45.6
	54.4
	39.5
	35.5
	48
	19
	1.79
	751
	675
	0.008
	14.7
	1.85
	16














Table S4. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 10+000 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl29
	2.74
	36.6
	63.4
	31.6
	27.0
	45
	18
	2.05
	570
	486
	0.007
	13.9
	1.95
	25

	Spl30
	2.71
	28.4
	71.6
	24.4
	22.2
	51
	21
	2.25
	512
	466
	0.010
	12.0
	1.99
	37

	Spl31
	2.64
	37.3
	62.7
	32.6
	27.9
	55
	24
	2.02
	781
	672
	0.014
	12.7
	1.96
	29

	Spl32
	2.79
	33.8
	66.2
	29.6
	23.3
	43
	16
	2.13
	474
	374
	0.005
	11.3
	2.04
	31

	Spl33
	2.68
	26.7
	73.3
	25.0
	21.0
	53
	23
	2.27
	574
	485
	0.012
	11.8
	2.04
	28

	Spl34
	2.66
	27.9
	72.1
	23.4
	21.0
	56
	26
	2.28
	608
	546
	0.016
	12.3
	1.97
	37















Table S5. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 11+000 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl35
	2.67
	34.7
	65.3
	28.4
	24.4
	48
	19
	2.13
	539
	466
	0.008
	10.7
	2.04
	29

	Spl36
	2.68
	45.1
	54.9
	39.0
	37.7
	61
	30
	1.78
	1169
	1131
	0.022
	13.0
	1.90
	14

	Spl37
	2.76
	40.9
	59.1
	25.8
	20.9
	55
	25
	2.12
	645
	525
	0.015
	11.8
	2.03
	40

	Spl38
	2.74
	34.4
	65.6
	29.1
	25.2
	53
	22
	2.11
	640
	557
	0.011
	10.7
	2.04
	45

	Spl39
	2.58
	54.8
	45.2
	43.2
	38.7
	50
	21
	1.63
	908
	815
	0.010
	19.5
	1.69
	12

	Spl40
	2.73
	44.0
	56.0
	38.7
	33.8
	51
	22
	1.83
	852
	746
	0.011
	12.5
	2.00
	28

	Spl41
	2.75
	27.0
	73.0
	22.8
	19.7
	58
	26
	2.31
	594
	512
	0.016
	11.6
	2.03
	40

	Spl42
	2.73
	46.6
	53.4
	36.6
	31.0
	54
	24
	1.86
	880
	746
	0.014
	12.2
	2.00
	27

	Spl43
	2.69
	38.1
	61.9
	32.2
	28.0
	57
	27
	2.02
	869
	756
	0.018
	12.0
	1.98
	31

	Spl44
	2.76
	51.8
	48.2
	38.8
	30.4
	58
	27
	1.79
	1047
	826
	0.018
	12.2
	2.03
	38














Table S6. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 12+500 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl45
	2.68
	39.9
	60.1
	30.0
	25.6
	53
	26
	2.04
	781
	668
	0.016
	10.5
	2.02
	39

	Spl46
	2.78
	35.1
	64.9
	25.2
	19.9
	49
	23
	2.20
	578
	460
	0.012
	12.0
	2.04
	28

	Spl47
	2.80
	30.9
	69.1
	25.3
	21.6
	55
	26
	2.22
	657
	564
	0.016
	10.5
	2.10
	47

	Spl48
	2.72
	22.5
	77.5
	15.3
	10.9
	49
	21
	2.51
	321
	231
	0.010
	9.7
	2.08
	73

	Spl49
	2.81
	38.8
	61.2
	30.2
	25.0
	54
	26
	2.06
	786
	650
	0.016
	12.0
	2.08
	38

	Spl50
	2.79
	37.0
	63.0
	27.8
	23.7
	56
	27
	2.12
	749
	640
	0.018
	11.8
	2.04
	42

	Spl51
	2.70
	46.2
	53.8
	35.5
	29.4
	57
	28
	1.89
	995
	826
	0.019
	9.6
	2.08
	55

	Spl52
	2.77
	27.3
	72.7
	21.2
	18.2
	58
	27
	2.33
	572
	491
	0.018
	12.5
	1.99
	26

	Spl53
	2.75
	23.4
	76.6
	18.1
	15.2
	56
	26
	2.43
	472
	398
	0.016
	10.0
	2.06
	49

	Spl54
	2.77
	35.7
	64.3
	27.9
	23.6
	55
	28
	2.15
	703
	661
	0.019
	10.0
	2.09
	27

	Spl55
	2.79
	40.1
	59.9
	30.2
	24.5
	53
	26
	2.05
	786
	640
	0.002
	12.2
	2.03
	34

	Spl56
	2.69
	34.0
	66.0
	28.1
	23.4
	47
	19
	2.15
	533
	447
	0.008
	9.7
	2.09
	45












Table S7. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 14+800 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl57
	2.69
	34.1
	65.9
	27.8
	22.3
	48
	19
	2.16
	528
	426
	0.008
	10.3
	2.03
	18

	Spl58
	2.67
	34.0
	66.0
	28.4
	22.2
	44
	18
	2.15
	511
	401
	0.007
	11.7
	1.96
	28

	Spl59
	2.67
	21.5
	78.5
	14.4
	9.3
	46
	19
	2.55
	274
	177
	0.008
	13.4
	1.91
	18

	Spl60
	2.70
	59.9
	40.1
	53.9
	49.2
	50
	20
	1.37
	1079
	984
	0.009
	12.6
	1.93
	24

	Spl61
	2.90
	23.2
	76.8
	21.0
	16.7
	47
	18
	2.39
	378
	302
	0.007
	13.2
	2.04
	32

	Spl62
	2.70
	41.1
	58.9
	37.0
	31.4
	52
	23
	1.90
	850
	725
	0.012
	14.6
	1.86
	20

	Spl63
	2.84
	23.1
	76.9
	20.5
	18.4
	57
	28
	2.38
	573
	515
	0.019
	14.0
	1.97
	50

	Spl64
	2.80
	22.5
	77.5
	20.0
	17.9
	58
	27
	2.40
	540
	483
	0.018
	11.4
	2.08
	52

	Spl65
	2.71
	18.7
	81.3
	16.0
	13.4
	59
	28
	2.52
	447
	378
	0.019
	10.3
	2.07
	51

	Spl66
	2.75
	20.0
	80.0
	15.1
	11.4
	59
	26
	2.54
	391
	299
	0.016
	12.2
	2.02
	49

	Spl67
	2.78
	27.4
	72.6
	24.7
	21.7
	57
	26
	2.26
	642
	567
	0.016
	14.2
	1.94
	30

	Spl68
	2.64
	47.7
	52.3
	37.6
	28.2
	59
	27
	1.87
	1015
	764
	0.018
	11.4
	1.98
	29













Table S8. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 15+900 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl69
	2.68
	32.9
	67.1
	23.0
	19.3
	59
	26
	2.25
	597
	504
	0.016
	8.5
	2.00
	25

	Spl70
	2.76
	35.7
	64.3
	28.0
	18.9
	59
	28
	2.17
	783
	535
	0.019
	11.8
	2.03
	44

	Spl71
	2.70
	43.0
	57.0
	36.3
	31.1
	57
	27
	1.90
	980
	842
	0.018
	13.9
	1.92
	22

	Spl72
	2.72
	33.4
	66.6
	28.8
	24.5
	59
	26
	2.13
	749
	640
	0.016
	10.1
	2.08
	44

	Spl73
	2.80
	29.4
	70.6
	26.2
	19.5
	59
	29
	2.25
	761
	571
	0.021
	10.6
	2.10
	33

	Spl74
	2.79
	36.6
	63.4
	33.4
	26.9
	57
	28
	2.03
	935
	756
	0.019
	12.0
	2.04
	41

	Spl75
	2.80
	30.7
	69.3
	24.5
	21.1
	68
	36
	2.24
	882
	763
	0.034
	11.7
	2.07
	23
















Table S9. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 18+400 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl76
	2.69
	28.3
	71.7
	22.3
	17.4
	56
	25
	2.32
	557
	438
	0.015
	8.5
	2.12
	20

	Spl77
	2.59
	56.2
	43.8
	47.6
	35.3
	60
	29
	1.61
	1382
	1030
	0.021
	10.7
	1.97
	23

	Spl78
	2.93
	49.4
	50.6
	39.1
	32.7
	58
	27
	1.79
	1056
	886
	0.018
	10.7
	2.16
	19

	Spl79
	2.68
	40.9
	59.1
	32.5
	25.9
	54
	25
	2.01
	813
	650
	0.015
	9.5
	2.10
	19

	Spl80
	3.00
	39.8
	60.2
	29.0
	21.0
	59
	28
	2.10
	813
	591
	0.019
	12.3
	2.15
	36
















Table S10. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 20+350 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl81
	2.95
	24.8
	75.2
	18.9
	13.8
	60
	29
	2.43
	547
	403
	0.021
	11.5
	2.15
	40

	Spl82
	2.85
	99.0
	1.0
	82.5
	64.0
	64
	32
	0.54
	2639
	2058
	0.026
	22.2
	1.71
	23

	Spl83
	2.64
	46.8
	53.2
	35.3
	26.2
	61
	30
	1.92
	1059
	789
	0.022
	12.1
	1.94
	39

	Spl84
	2.96
	49.2
	50.8
	38.2
	31.6
	64
	32
	1.81
	1224
	1014
	0.026
	14.3
	2.03
	40

	Spl85
	2.85
	33.2
	66.8
	29.5
	21.5
	60
	29
	2.16
	856
	626
	0.021
	11.6
	2.07
	42

	Spl86
	2.49
	33.7
	66.3
	22.2
	17.3
	62
	31
	2.27
	689
	539
	0.024
	12.5
	1.86
	40














Table S11. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 23+200 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl87
	2.51
	37.7
	62.3
	27.8
	23.4
	64
	32
	2.11
	889
	752
	0.026
	12.1
	1.87
	31

	Spl88
	2.50
	32.7
	67.3
	27.3
	20.5
	62
	31
	2.20
	847
	639
	0.024
	12.1
	1.87
	48

	Spl89
	2.50
	33.8
	66.2
	27.2
	19.7
	61
	30
	2.19
	816
	594
	0.022
	11.0
	1.91
	27

	Spl90
	2.51
	30.5
	69.5
	25.1
	18.6
	63
	31
	2.26
	778
	580
	0.024
	8.9
	1.98
	30

	Spl91
	2.48
	99.4
	0.6
	84.6
	59.8
	60
	30
	0.56
	2537
	1800
	0.022
	20.3
	1.62
	27

	Spl92
	2.65
	42.4
	57.6
	33.9
	25.2
	61
	31
	1.98
	1050
	787
	0.024
	8.6
	2.10
	25

	Spl93
	2.66
	50.3
	49.7
	40.0
	32.1
	59
	29
	1.78
	1161
	934
	0.021
	10.7
	2.01
	33

	Spl94
	2.81
	45.3
	54.7
	33.8
	27.8
	62
	31
	1.93
	1048
	865
	0.024
	13.1
	1.99
	36

	Spl95
	2.78
	29.9
	70.1
	22.4
	16.5
	56
	26
	2.31
	583
	432
	0.016
	9.1
	2.15
	34

	Spl96
	2.74
	35.3
	64.7
	25.7
	18.6
	56
	25
	2.20
	643
	468
	0.015
	11.4
	2.04
	23













Table S12. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 25+025 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl97
	2.73
	38.1
	61.9
	28.0
	20.7
	53
	24
	2.13
	672
	499
	0.014
	10.4
	2.08
	20

	Spl98
	2.68
	28.5
	71.5
	22.4
	17.9
	51
	21
	2.31
	470
	378
	0.010
	11.2
	1.96
	23

	Spl99
	2.72
	40.2
	59.8
	29.7
	22.4
	59
	28
	2.08
	832
	630
	0.019
	12.5
	1.96
	15

	Spl100
	2.80
	24.1
	75.9
	17.4
	13.8
	55
	24
	2.45
	417
	334
	0.014
	11.5
	2.08
	22

	Spl101
	2.84
	20.9
	79.1
	18.8
	14.6
	52
	22
	2.46
	414
	323
	0.011
	13.2
	2.03
	30

	Spl102
	2.60
	26.6
	73.4
	21.0
	16.5
	57
	27
	2.36
	567
	448
	0.018
	11.0
	1.98
	30

	Spl103
	2.70
	26.9
	73.1
	21.3
	16.1
	56
	26
	2.36
	555
	421
	0.016
	7.7
	2.16
	32

	Spl104
	2.80
	41.8
	58.2
	27.5
	21.4
	62
	30
	2.09
	825
	645
	0.022
	13.0
	1.99
	24

	Spl105
	2.66
	41.7
	58.3
	33.0
	26.9
	62
	29
	1.98
	957
	783
	0.021
	11.8
	1.98
	15

	Spl106
	2.72
	27.8
	72.2
	22.4
	17.8
	61
	30
	2.32
	672
	537
	0.022
	11.6
	2.01
	43

	Spl107
	2.69
	21.4
	78.6
	18.6
	14.5
	64
	32
	2.45
	596
	467
	0.026
	11.5
	1.98
	28

	Spl108
	2.85
	22.8
	77.2
	15.4
	10.2
	52
	22
	2.52
	339
	227
	0.011
	11.5
	2.09
	70













Table S13. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 26+250 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl109
	2.67
	46.0
	54.0
	32.9
	26.0
	56
	26
	1.95
	856
	679
	0.016
	11.9
	1.99
	23

	Spl110
	2.84
	41.7
	58.3
	32.1
	26.1
	63
	32
	2.00
	1028
	838
	0.026
	12.4
	2.04
	21

	Spl111
	2.87
	27.0
	73.0
	22.3
	16.2
	49
	19
	2.34
	424
	310
	0.008
	11.8
	2.09
	25

	Spl112
	2.64
	56.5
	43.5
	44.4
	33.5
	56
	25
	1.66
	1111
	840
	0.015
	14.2
	1.87
	16

	Spl113
	2.68
	21.6
	78.4
	14.2
	7.3
	51
	23
	2.57
	327
	173
	0.012
	8.8
	2.11
	29

	Spl114
	2.69
	18.6
	81.4
	14.6
	8.9
	54
	24
	2.58
	350
	216
	0.014
	8.2
	2.16
	17

	Spl115
	2.85
	31.9
	68.1
	27.3
	20.6
	60
	29
	2.20
	790
	600
	0.021
	14.0
	2.00
	26
















Table S14. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 27+700 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl116
	2.77
	38.0
	62.0
	30.0
	24.2
	58
	27
	2.08
	809
	656
	0.018
	14.5
	1.94
	35

	Spl117
	2.82
	38.1
	61.9
	31.5
	25.0
	61
	30
	2.05
	946
	753
	0.022
	13.4
	2.00
	20

	Spl118
	2.82
	42.0
	58.0
	34.5
	26.9
	64
	33
	1.97
	1139
	891
	0.028
	12.0
	2.06
	27

	Spl119
	2.84
	22.1
	77.9
	17.7
	14.4
	57
	28
	2.46
	494
	406
	0.019
	12.3
	2.04
	31

	Spl120
	2.82
	22.0
	78.0
	18.5
	15.4
	58
	29
	2.44
	537
	450
	0.021
	11.8
	2.06
	42
















Table S15. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 28+625 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl121
	2.87
	27.1
	72.9
	22.8
	16.8
	60
	30
	2.33
	683
	507
	0.022
	11.7
	2.08
	29

	Spl122
	2.93
	31.6
	68.4
	26.8
	22.7
	56
	28
	2.19
	750
	638
	0.019
	12.2
	2.11
	31

	Spl123
	2.74
	56.7
	43.3
	42.9
	33.3
	57
	28
	1.67
	1201
	938
	0.019
	11.3
	2.05
	23

	Spl124
	2.78
	40.1
	59.9
	33.9
	28.1
	55
	27
	1.98
	916
	761
	0.018
	9.7
	2.11
	32

	Spl125
	2.69
	33.0
	67.0
	30.8
	25.5
	55
	27
	2.11
	832
	691
	0.018
	12.7
	1.96
	16

	Spl126
	2.71
	15.5
	84.5
	12.3
	9.0
	55
	25
	2.63
	308
	228
	0.015
	11.7
	2.00
	36













Table S16. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 31+150 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl127
	2.58
	28.3
	71.7
	22.8
	17.5
	50
	21
	2.31
	478
	370
	0.010
	11.3
	1.96
	29

	Spl128
	2.64
	26.0
	74.0
	20.4
	14.7
	45
	17
	2.39
	347
	252
	0.006
	10.5
	2.00
	20

	Spl129
	2.71
	19.7
	80.3
	15.6
	12.4
	44
	18
	2.52
	281
	223
	0.007
	11.0
	2.03
	21

	Spl130
	2.87
	19.7
	80.3
	14.9
	11.7
	53
	24
	2.54
	357
	283
	0.014
	10.5
	2.14
	66

	Spl131
	2.68
	32.6
	67.4
	26.7
	21.2
	48
	19
	2.19
	507
	405
	0.008
	12.7
	1.94
	31

	Spl132
	2.73
	46.7
	53.3
	37.9
	30.3
	51
	21
	1.85
	796
	638
	0.010
	13.3
	1.96
	32

	Spl133
	2.65
	36.4
	63.6
	28.6
	22.6
	54
	24
	2.12
	686
	545
	0.014
	11.8
	1.97
	55

	Spl134
	2.42
	49.5
	50.5
	29.4
	19.5
	52
	23
	2.02
	677
	453
	0.012
	11.5
	1.83
	43

	Spl135
	2.56
	30.8
	69.2
	26.4
	21.7
	60
	29
	2.21
	767
	632
	0.021
	13.8
	1.85
	43

	Spl136
	2.40
	38.4
	61.6
	30.4
	23.6
	58
	28
	2.08
	851
	664
	0.019
	10.0
	1.88
	43

	Spl137
	2.46
	23.7
	76.3
	20.7
	16.9
	57
	27
	2.39
	559
	459
	0.018
	12.0
	1.86
	44

	Spl138
	2.78
	26.5
	73.5
	21.0
	18.0
	57
	26
	2.34
	546
	471
	0.016
	12.8
	2.00
	39

	Spl139
	2.73
	33.5
	66.5
	27.3
	21.8
	59
	28
	2.17
	763
	613
	0.019
	14.2
	1.92
	37

	Spl140
	2.50
	37.0
	63.0
	34.9
	29.2
	59
	27
	1.99
	943
	791
	0.018
	12.0
	1.87
	39

	Spl141
	2.87
	20.2
	79.8
	16.9
	12.6
	50
	21
	2.50
	355
	267
	0.010
	10.5
	2.16
	56













Table S17. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 34+475 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl142
	2.76
	23.9
	76.1
	21.3
	18.4
	53
	23
	2.36
	489
	423
	0.012
	13.7
	1.96
	23

	Spl143
	2.69
	19.0
	81.0
	17.5
	16.0
	54
	24
	2.47
	421
	384
	0.014
	14.5
	1.90
	30

	Spl144
	2.80
	20.4
	79.6
	17.5
	14.3
	58
	27
	2.48
	473
	389
	0.018
	13.9
	1.98
	45

	Spl145
	2.87
	25.1
	74.9
	22.1
	17.7
	55
	25
	2.35
	553
	445
	0.015
	13.5
	2.03
	27

	Spl146
	2.68
	22.6
	77.4
	21.5
	17.4
	50
	19
	2.38
	409
	333
	0.008
	12.5
	1.96
	26

	Spl147
	2.80
	32.1
	67.9
	30.5
	25.4
	52
	22
	2.12
	670
	561
	0.011
	14.1
	1.97
	27















Table S18. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 38+800 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl148
	2.87
	23.5
	76.5
	20.4
	19.0
	64
	32
	2.37
	652
	608
	0.026
	12.5
	2.06
	22

	Spl149
	2.90
	14.6
	85.4
	13.0
	11.2
	60
	29
	2.61
	378
	325
	0.021
	11.7
	2.11
	41

	Spl150
	2.69
	19.3
	80.7
	18.1
	16.6
	59
	28
	2.46
	508
	465
	0.019
	12.4
	1.98
	19

	Spl151
	2.94
	26.5
	73.5
	23.5
	21.8
	63
	31
	2.28
	730
	676
	0.024
	13.7
	2.03
	25

	Spl152
	2.69
	34.1
	65.9
	30.7
	28.7
	64
	32
	2.07
	982
	918
	0.026
	12.0
	1.99
	16

	Spl153
	2.85
	36.3
	63.7
	35.2
	31.5
	64
	32
	1.97
	1125
	1011
	0.026
	17.2
	1.88
	22

	Spl154
	2.86
	38.8
	61.2
	37.8
	35.3
	59
	28
	1.88
	1058
	991
	0.019
	15.5
	1.94
	25















Table S19. Values of geotechnical parameters of the studied lateritic gravels in the quarry related to the 39+700 kilometric point
	Samples
	γs
	< 2 mm
	> 2 mm
	˂ 425 µm
	< 75 μm
	LL
	PI
	Gm
	Pm
	Pp
	εs
	OMC
	MDD
	CBR

	Spl155
	2.58
	53.4
	46.6
	44.5
	38.2
	46
	18
	1.64
	801
	688
	0.007
	11.4
	1.95
	27

	Spl156
	2.70
	51.9
	48.1
	47.5
	42.5
	57
	26
	1.58
	1236
	1105
	0.016
	16.0
	1.82
	16

	Spl157
	2.74
	30.4
	69.6
	25.7
	19.5
	45
	17
	2.24
	436
	333
	0.006
	10.0
	2.08
	20

	Spl158
	2.69
	61.9
	38.1
	56.7
	53.8
	57
	26
	1.28
	1473
	1399
	0.016
	18.9
	1.76
	19

	Spl159
	2.73
	38.3
	61.7
	29.0
	23.1
	45
	17
	2.10
	494
	393
	0.006
	11.2
	2.04
	19
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