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S1: Additional experimental results


Fig. S1 O3 concentration and O3 concentration drop as a function of time during acetic acid ozonation without a catalyst





Fig. S2 Influence of ozonation temperature on acetic acid degradation without catalyst. Experimental condition: acetic acid concentration: 1.0 g L–1, initial pH: 3.42, O3 concentration: 30.0-40.0 g Nm–3


Fig. S3 O3 concentration drops at various ozonation time (a) and at different ozonation temperatures (b). Experimental condition: with catalyst as per Fig. 4g; without catalyst as per Fig. S2
[image: ]
Fig. S4 The influence of initial pH on the energy efficiency of acetic acid. Experimental condition: acetic acid concentration: 1.0 g L–1, 3.0 g 1.0wt.% MnO2/γ-Al2O3 catalyst dosage, 30.0-40.0 g Nm–3 O3 concentration, 25 °C ozonation temperature

[image: ]
Fig. S5  HPLC spectrum of a liquid sample after 120-min acetic acid ozonation
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						20210506			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			106740			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000093686			峰面积			106740			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000074948						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01460


									放电功率（W）			1.13000			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												0 oC


			0			9:50			0			106740						279942			591409			1.000			0.000			58.6			193.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			前			后			差


			1			10:10			20			53628			6712			657438			5588969			0.502			0.050			137.5			1829.5			0.0502			0.050			0.050			0.000050			0.0000503			49.8			-0.6883246512			2.73			-0.0276880766			1.00			0.100			32.1			79			0.50			0.00024			0.00249			0.00273			0.00278			0.00278			98.2			0.3766666667			7.25			以下通O3			38.7			34.8			3.9


			2			10:50			60			48810			1357			722807			4269431			0.457			0.010			151.2			1397.6			0.0457			0.005			0.005			0.000121			0.0001713			54.3			-0.782460761			11.38			-0.1208530985			0.97			0.100			5.3			13			0.46			0.00071			0.00794			0.01138			0.00877			0.00877			129.7			1.13			10.07						38.8			34.3			4.5


			3			11:30			100			43232			609			820918			2951202			0.405			0.005			171.7			966.1			0.0405			0.005			0.005			0.000029			0.0002007			59.5			-0.9038150091			18.00			-0.1983955998			0.99			0.100			1.5			4			0.41			0.00079			0.00582			0.01800			0.00664			0.00664			271.0			1.8833333333			9.56						38.9			34.7			4.2


			4			12:10			140			40811			606			1007543			2839385			0.382			0.005			210.8			929.5			0.0382			0.002			0.002			0.000018			0.0002189			61.8			-0.961444318			23.60			-0.2692116809			0.99			0.100			1.5			4			0.38			0.00094			0.00467			0.02360			0.00562			0.00562			419.6			2.6366666667			8.95						37.2			32.8			4.4


			5			12:50			180			40291			634			1167428			2664897			0.377			0.005			244.2			872.3			0.0377			0.000			0.000			0.000019			0.0002375			62.3			-0.974267852			29.16			-0.3446895437			0.96			0.100			1.7			4			0.38			0.00112			0.00443			0.02916			0.00557			0.00557			523.2			3.39			8.60						37.2			36.1			1.1


			6			13:30			220			34188			1229			1191636			2619953			0.320			0.009			249.3			857.6			0.0320			0.006			0.006			0.000028			0.0002655			68.0			-1.1385212656			34.63			-0.4250776384			1.00			0.100			4.6			11			0.32			0.00121			0.00426			0.03463			0.00550			0.00550			629.6			4.1433333333			8.36						37.2			36.1			1.1


			7			14:10			260			33674			2503			1210320			2515374			0.315			0.019			253.2			823.4			0.0315			0.000			0.000			0.000056			0.0003214			68.5			-1.1536699447			40.00			-0.5108563373			0.88			0.100			11.0			27			0.32			0.00124			0.00414			0.04000			0.00543			0.00543			736.7			4.8966666667			8.17						37.2			36.1			1.1


			8			14:50			300			32815			909			1219119			2207334			0.307			0.007			255.0			722.6			0.0307			0.001			0.001			0.000051			0.0003725			69.3			-1.179510243			45.06			-0.5988797573			0.94			0.100			3.0			7			0.31			0.00125			0.00380			0.04506			0.00511			0.00511			882.3			5.65			7.97						38.2			36.1			2.1








						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2																																																															37.1


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			93722			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000106699			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01425


									放电功率（W）			1.30000			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												25 oC


			0			9:20			0			93722						596393			1310620			1.000			0.000			124.8			429.0			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			前			后			差


			1			9:40			20			47633			731			858777			9817027			0.508			0.006			179.6			3213.6			0.0508			0.049			0.049			0.000006			0.0000062			49.2			-0.6768071552			4.86			-0.0497884774			94.71			0.100			2.1			5			0.51			0.00037			0.00448			0.00486			0.00486			0.00486			99.9			0.4333333333			11.21			以下通O3			39.9			26			13.9


			2			10:20			60			41305			394			573842			7910150			0.441			0.003			120.0			2589.4			0.0441			0.007			0.007			0.000019			0.0000254			55.9			-0.8193493956			19.88			-0.2215939541			95.57			0.100			0.5			1			0.44			0.00074			0.01428			0.01988			0.01504			0.01504			132.2			1.3			15.29						36.4			24.4			12


			3			11:00			100			34870			213			816320			7993573			0.372			0.002			170.8			2616.7			0.0372			0.007			0.007			0.000010			0.0000358			62.8			-0.9887060929			33.40			-0.4065265777			93.87			0.100			-0.4			-1			0.37			0.00072			0.01281			0.03340			0.01354			0.01354			246.7			2.1666666667			15.42						35.8			27.8			8


			4			11:40			140			28370			345			928757			7492267			0.303			0.003			194.3			2452.6			0.0303			0.007			0.007			0.000010			0.0000453			69.7			-1.1950007048			46.78			-0.6307030253			92.66			0.100			0.2			1			0.30			0.00090			0.01248			0.04678			0.01338			0.01338			349.5			3.0333333333			15.42						36.2			30.5			5.7


			5			12:20			180			20297			224			931885			6875436			0.217			0.002			194.9			2250.7			0.0217			0.009			0.009			0.000010			0.0000550			78.3			-1.5298598617			59.31			-0.8992157492			92.03			0.100			-0.4			-1			0.22			0.00096			0.01157			0.05931			0.01254			0.01254			472.9			3.9			15.21						34.3			28.6			5.7


			6			13:00			220			15594			309			925722			6279026			0.166			0.003			193.7			2055.4			0.0166			0.005			0.005			0.000009			0.0000641			83.4			-1.7934467287			70.87			-1.2332315053			91.39			0.100			0.0			0			0.17			0.00096			0.01060			0.07087			0.01156			0.01156			612.9			4.7666666667			14.87						34.2			28.7			5.5


			7			13:40			260			13133			401			942257			4722499			0.140			0.003			197.1			1545.9			0.0140			0.003			0.003			0.000012			0.0000763			86.0			-1.965204807			80.69			-1.6445384806			88.69			0.100			0.5			1			0.14			0.00096			0.00886			0.08069			0.00984			0.00984			820.3			5.6333333333			14.32						34.2			29.6			4.6


			8			14:20			300			10874			319			981983			4328701			0.116			0.003			205.4			1417.0			0.0116			0.002			0.002			0.000012			0.0000886			88.4			-2.1539583349			88.97			-2.2047652403			87.34			0.100			0.1			0			0.12			0.00099			0.00729			0.08897			0.00829			0.00829			1072.6			6.5			13.69						34.1			29.6			4.5








						20210506			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89776			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000111388			峰面积			89776			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000089111						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01472


									放电功率（W）			1.04000			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												40 oC


			0			14:35			0			89776						95470			137139			1.000			0.000			20.0			44.9			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			前			后			差			O3能量效率


			1			14:55			20			48569			2656			429452			9595553			0.541			0.024			89.8			3141.1			0.0541			0.046			0.046			0.000024			0.0000237			45.9			-0.6143322117			4.06			-0.0414010129			1.00			0.100			11.8			29			0.54			0.00014			0.00392			0.00406			0.00408			0.00408			99.4			0.3466666667			11.70			以下通O3			38.8			25.4			13.4			223.8461538462


			2			15:35			60			33707			644			548335			8055823			0.375			0.006			114.7			2637.1			0.0375			0.017			0.017			0.000059			0.0000825			62.5			-0.9796121481			18.78			-0.2080005656			1.00			0.100			1.7			4			0.38			0.00050			0.01422			0.01878			0.01478			0.01478			127.0			1.04			18.06						38.9			28.6			10.3			224.4230769231


			3			16:15			100			23344			750			841525			7279337			0.260			0.007			176.0			2382.9			0.0260			0.012			0.012			0.000025			0.0001073			74.0			-1.3469776872			31.85			-0.3834482124			1.00			0.100			2.2			6			0.26			0.00072			0.01235			0.03185			0.01309			0.01309			243.2			1.7333333333			18.37						36.3			28.1			8.2			209.4230769231


			4			16:55			140			15985			1046			994469			6951876			0.178			0.009			208.0			2275.7			0.0178			0.008			0.008			0.000032			0.0001393			82.2			-1.7256668965			44.26			-0.5844632059			1.00			0.100			3.7			9			0.18			0.00095			0.01147			0.04426			0.01244			0.01244			355.7			2.4266666667			18.24						36.7			28.1			8.6			211.7307692308


			5			17:35			180			12723			1016			1118538			6479114			0.142			0.009			234.0			2120.9			0.0142			0.004			0.004			0.000037			0.0001761			85.8			-1.9539062998			56.17			-0.8247986094			0.99			0.100			3.6			9			0.14			0.00109			0.01082			0.05617			0.01194			0.01194			470.2			3.12			18.00						37.2			30.7			6.5			214.6153846154


			6			18:15			220			11348			1191			1194789			6097664			0.126			0.011			249.9			1996.1			0.0126			0.002			0.002			0.000039			0.0002154			87.4			-2.0682761621			67.49			-1.1236472067			0.97			0.100			4.4			11			0.13			0.00119			0.01013			0.06749			0.01136			0.01136			594.0			3.8133333333			17.70						37.3			30.4			6.9			215.1923076923


			7			18:55			260			9067			1301			1327233			7416865			0.101			0.012			277.6			2427.9			0.0101			0.003			0.003			0.000044			0.0002598			89.9			-2.2926762303			79.68			-1.5934097025			0.98			0.100			5.0			12			0.10			0.00130			0.01089			0.07968			0.01223			0.01223			651.5			4.5066666667			17.68						37.3			30.8			6.5			215.1923076923


			8			19:35			300			8086			1354			1366810			5178183			0.090			0.012			285.9			1695.1			0.0090			0.001			0.001			0.000047			0.0003071			91.0			-2.4071835078			91.21			-2.431635876			0.96			0.100			5.3			13			0.09			0.00139			0.01015			0.09121			0.01158			0.01158			787.6			5.2			17.54						37.2			31.6			5.6			214.6153846154








						20210506			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67941			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000147187			峰面积			67941			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000117749						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01131


									放电功率（W）			1.06200			←输入


																																																																																																															55 oC


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						反应器前O3浓度（mg/L)			反应器后(mg/L)			溶解在水中的O3(mg/L)			O3生成效率(g/kWh)			平均值（g/kWh)


			0			13:20			0			67941						354001			468804			1.000			0.000			74.1			153.5			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			13:40			20			44300			7819			498986			9302415			0.652			0.092			104.4			3045.1			0.0652			0.035			0.035			0.000092			0.0000921			34.8			-0.4276550044			4.16			-0.0424434943			1.00			0.100			37.6			92			0.65			0.00022			0.00394			0.00416			0.00425			0.00425			97.8			0.354			11.74			以下通O3			38.8			22.4			16.4			219.209039548


			2			14:20			60			32443			8452			634258			8800544			0.478			0.100			132.7			2880.8			0.0478			0.017			0.017			0.000383			0.0004752			52.2			-0.7391549781			19.32			-0.2147185262			0.98			0.100			40.8			100			0.48			0.00058			0.01458			0.01932			0.01555			0.01555			124.3			1.062			18.20						36.4			23.4			13			205.6497175141			206.4568200161


			3			15:00			100			25129			9817			610954			7992396			0.370			0.116			127.8			2616.3			0.0370			0.011			0.011			0.000430			0.0009055			63.0			-0.9946171238			33.49			-0.4078633587			0.96			0.099			47.6			117			0.37			0.00064			0.01353			0.03349			0.01460			0.01460			229.4			1.77			18.92						36.5			23.3			13.2			206.2146892655


			4			15:40			140			17294			4215			850026			7439594			0.255			0.050			177.8			2435.3			0.0255			0.012			0.012			0.000330			0.0012359			74.5			-1.368280061			46.68			-0.6288131024			0.97			0.099			19.6			48			0.25			0.00075			0.01243			0.04668			0.01351			0.01351			345.4			2.478			18.84						37.4			24.5			12.9			211.2994350282


			5			16:20			180			13592			3168			960079			6874771			0.200			0.037			200.8			2250.4			0.0200			0.005			0.005			0.000174			0.0014098			80.0			-1.6091582971			59.14			-0.8950545186			0.97			0.099			14.3			35			0.20			0.00093			0.01153			0.05914			0.01264			0.01264			468.0			3.186			18.56						36.6			24.8			11.8			206.7796610169


			6			17:00			220			7926			2676			1064584			6566218			0.117			0.032			222.7			2149.4			0.0117			0.008			0.008			0.000138			0.0015474			88.3			-2.1484911867			71.01			-1.2382956342			0.98			0.098			11.9			29			0.12			0.00104			0.01083			0.07101			0.01201			0.01201			591.4			3.894			18.24						36.3			24.8			11.5			205.0847457627


			7			17:40			260			6418			4044			1126579			5991958			0.094			0.048			235.7			1961.5			0.0094			0.002			0.002			0.000158			0.0017057			90.6			-2.3595331388			82.26			-1.7292053221			0.93			0.098			18.7			46			0.09			0.00113			0.01012			0.08226			0.01140			0.01140			721.3			4.602			17.87						36.3			24.8			11.5			205.0847457627


			8			18:20			300			5165			3111			1215742			5493887			0.076			0.037			254.3			1798.4			0.0076			0.002			0.002			0.000168			0.0018742			92.4			-2.5767345789			92.72			-2.6195779503			0.91			0.098			14.1			35			0.08			0.00121			0.00925			0.09272			0.01063			0.01063			872.4			5.31			17.46						36.3			24.8			11.5			205.0847457627








						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01785


									放电功率（W）			1.08800			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												70 oC


			0			14:50			0			129977			208			352788			410053			1.000			0.001			17.5			33.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-0.5			-1			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			15:10			20			51797			988			512975			10796279			0.399			0.006			51.0			3153.7			0.0399			0.060			0.060			0.000007			0.0000074			60.1			-0.9200252792			4.01			-0.0408918864			98.41			0.100			3.4			8			0.40			0.00008			0.00392			0.00401			0.00401			0.00401			99.8			0.3626666667			11.05			以下通O3			39.2			22.2			17


			2			15:50			60			38815			751			589821			10205347			0.299			0.005			67.1			2960.3			0.0299			0.010			0.010			0.000021			0.0000288			70.1			-1.2085507419			19.34			-0.2149818071			97.78			0.100			2.2			6			0.30			0.00029			0.01505			0.01934			0.01536			0.01536			125.9			1.088			17.78						36.9			22.7			14.2


			3			16:30			100			30478			1003			883543			9726055			0.234			0.006			128.5			2803.4			0.0234			0.006			0.006			0.000022			0.0000504			76.6			-1.4503523999			34.01			-0.4156768105			95.62			0.100			3.5			9			0.23			0.00048			0.01418			0.03401			0.01469			0.01469			231.6			1.8133333333			18.76						36.9			23.7			13.2


			4			17:10			140			21578			857			976310			9203009			0.166			0.005			147.9			2632.2			0.0166			0.007			0.007			0.000023			0.0000733			83.4			-1.7956832346			48.07			-0.655242308			94.68			0.100			2.8			7			0.17			0.00068			0.01338			0.04807			0.01408			0.01408			341.4			2.5386666667			18.93						37.8			23.7			14.1


			5			17:50			180			15186			992			1031545			8713489			0.117			0.006			159.5			2471.9			0.0117			0.005			0.005			0.000023			0.0000960			88.3			-2.1469835609			61.39			-0.9515696886			93.94			0.100			3.5			8			0.12			0.00076			0.01256			0.06139			0.01334			0.01334			460.1			3.264			18.81						39.2			26.5			12.7


			6			18:30			220			10883			1226			1126591			8132193			0.084			0.008			179.4			2281.7			0.0084			0.003			0.003			0.000027			0.0001233			91.6			-2.480155573			73.92			-1.343979512			92.71			0.100			4.6			11			0.08			0.00083			0.01170			0.07392			0.01256			0.01256			588.5			3.9893333333			18.53						39.8			26.7			13.1


			7			19:10			260			9678			1063			1145497			7639251			0.074			0.007			183.3			2120.3			0.0074			0.001			0.001			0.000028			0.0001515			92.6			-2.5975022434			85.65			-1.9411090178			92.04			0.100			3.8			9			0.07			0.00089			0.01083			0.08565			0.01175			0.01175			728.6			4.7146666667			18.17						39.8			26.6			13.2


			8			19:50			300			6273			1217			1183285			7199286			0.048			0.007			191.2			1976.3			0.0048			0.003			0.003			0.000028			0.0001796			95.2			-3.0311028026			96.65			-3.3959871256			91.18			0.100			4.6			11			0.05			0.00092			0.01008			0.09665			0.01103			0.01103			876.1			5.44			17.77						39.7			27.2			12.5
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			1/T (1/K)			Temp (oC)			k none AA			k none COx			-lnk,AA			Ea (kJ/mol)			-lnk,COX			Ea (kJ/mol)
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																											无催化剂
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															0			1.35						0			0.175


															25			5.075						25			1.2


															40			6.375						40			1.8


															55			11.575						55			3.5


															70			12.875						70			4.275








70


			





[O3]drop (g/Nm3)


无催化剂





						20210506			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			106740			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000093686			峰面积			106740			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000074948						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01460


									放电功率（W）			1.13000			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												0 oC


			0			9:50			0			106740						279942			591409			1.000			0.000			58.6			193.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			前			后			差


			1			10:10			20			53628			6712			657438			5588969			0.502			0.050			137.5			1829.5			0.0502			0.050			0.050			0.000050			0.0000503			49.8			-0.6883246512			2.73			-0.0276880766			1.00			0.100			32.1			79			0.50			0.00024			0.00249			0.00273			0.00278			0.00278			98.2			0.3766666667			7.25			以下通O3			38.7			34.8			3.9


			2			10:50			60			48810			1357			722807			4269431			0.457			0.010			151.2			1397.6			0.0457			0.005			0.005			0.000121			0.0001713			54.3			-0.782460761			11.38			-0.1208530985			0.97			0.100			5.3			13			0.46			0.00071			0.00794			0.01138			0.00877			0.00877			129.7			1.13			10.07						38.8			34.3			4.5


			3			11:30			100			43232			609			820918			2951202			0.405			0.005			171.7			966.1			0.0405			0.005			0.005			0.000029			0.0002007			59.5			-0.9038150091			18.00			-0.1983955998			0.99			0.100			1.5			4			0.41			0.00079			0.00582			0.01800			0.00664			0.00664			271.0			1.8833333333			9.56						38.9			34.7			4.2


			4			12:10			140			40811			606			1007543			2839385			0.382			0.005			210.8			929.5			0.0382			0.002			0.002			0.000018			0.0002189			61.8			-0.961444318			23.60			-0.2692116809			0.99			0.100			1.5			4			0.38			0.00094			0.00467			0.02360			0.00562			0.00562			419.6			2.6366666667			8.95						37.2			32.8			4.4


			5			12:50			180			40291			634			1167428			2664897			0.377			0.005			244.2			872.3			0.0377			0.000			0.000			0.000019			0.0002375			62.3			-0.974267852			29.16			-0.3446895437			0.96			0.100			1.7			4			0.38			0.00112			0.00443			0.02916			0.00557			0.00557			523.2			3.39			8.60						37.2			36.1			1.1


			6			13:30			220			34188			1229			1191636			2619953			0.320			0.009			249.3			857.6			0.0320			0.006			0.006			0.000028			0.0002655			68.0			-1.1385212656			34.63			-0.4250776384			1.00			0.100			4.6			11			0.32			0.00121			0.00426			0.03463			0.00550			0.00550			629.6			4.1433333333			8.36						37.2			36.1			1.1


			7			14:10			260			33674			2503			1210320			2515374			0.315			0.019			253.2			823.4			0.0315			0.000			0.000			0.000056			0.0003214			68.5			-1.1536699447			40.00			-0.5108563373			0.88			0.100			11.0			27			0.32			0.00124			0.00414			0.04000			0.00543			0.00543			736.7			4.8966666667			8.17						37.2			36.1			1.1


			8			14:50			300			32815			909			1219119			2207334			0.307			0.007			255.0			722.6			0.0307			0.001			0.001			0.000051			0.0003725			69.3			-1.179510243			45.06			-0.5988797573			0.94			0.100			3.0			7			0.31			0.00125			0.00380			0.04506			0.00511			0.00511			882.3			5.65			7.97						38.2			36.1			2.1








						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2																																																															37.1


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			93722			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000106699			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01425


									放电功率（W）			1.30000			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												25 oC


			0			9:20			0			93722						596393			1310620			1.000			0.000			124.8			429.0			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			前			后			差


			1			9:40			20			47633			731			858777			9817027			0.508			0.006			179.6			3213.6			0.0508			0.049			0.049			0.000006			0.0000062			49.2			-0.6768071552			4.86			-0.0497884774			94.71			0.100			2.1			5			0.51			0.00037			0.00448			0.00486			0.00486			0.00486			99.9			0.4333333333			11.21			以下通O3			39.9			26			13.9


			2			10:20			60			41305			394			573842			7910150			0.441			0.003			120.0			2589.4			0.0441			0.007			0.007			0.000019			0.0000254			55.9			-0.8193493956			19.88			-0.2215939541			95.57			0.100			0.5			1			0.44			0.00074			0.01428			0.01988			0.01504			0.01504			132.2			1.3			15.29						36.4			24.4			12


			3			11:00			100			34870			213			816320			7993573			0.372			0.002			170.8			2616.7			0.0372			0.007			0.007			0.000010			0.0000358			62.8			-0.9887060929			33.40			-0.4065265777			93.87			0.100			-0.4			-1			0.37			0.00072			0.01281			0.03340			0.01354			0.01354			246.7			2.1666666667			15.42						35.8			27.8			8


			4			11:40			140			28370			345			928757			7492267			0.303			0.003			194.3			2452.6			0.0303			0.007			0.007			0.000010			0.0000453			69.7			-1.1950007048			46.78			-0.6307030253			92.66			0.100			0.2			1			0.30			0.00090			0.01248			0.04678			0.01338			0.01338			349.5			3.0333333333			15.42						36.2			30.5			5.7


			5			12:20			180			20297			224			931885			6875436			0.217			0.002			194.9			2250.7			0.0217			0.009			0.009			0.000010			0.0000550			78.3			-1.5298598617			59.31			-0.8992157492			92.03			0.100			-0.4			-1			0.22			0.00096			0.01157			0.05931			0.01254			0.01254			472.9			3.9			15.21						34.3			28.6			5.7


			6			13:00			220			15594			309			925722			6279026			0.166			0.003			193.7			2055.4			0.0166			0.005			0.005			0.000009			0.0000641			83.4			-1.7934467287			70.87			-1.2332315053			91.39			0.100			0.0			0			0.17			0.00096			0.01060			0.07087			0.01156			0.01156			612.9			4.7666666667			14.87						34.2			28.7			5.5


			7			13:40			260			13133			401			942257			4722499			0.140			0.003			197.1			1545.9			0.0140			0.003			0.003			0.000012			0.0000763			86.0			-1.965204807			80.69			-1.6445384806			88.69			0.100			0.5			1			0.14			0.00096			0.00886			0.08069			0.00984			0.00984			820.3			5.6333333333			14.32						34.2			29.6			4.6


			8			14:20			300			10874			319			981983			4328701			0.116			0.003			205.4			1417.0			0.0116			0.002			0.002			0.000012			0.0000886			88.4			-2.1539583349			88.97			-2.2047652403			87.34			0.100			0.1			0			0.12			0.00099			0.00729			0.08897			0.00829			0.00829			1072.6			6.5			13.69						34.1			29.6			4.5








						20210506			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89776			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000111388			峰面积			89776			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000089111						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01472


									放电功率（W）			1.04000			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												40 oC


			0			14:35			0			89776						95470			137139			1.000			0.000			20.0			44.9			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			前			后			差			O3能量效率


			1			14:55			20			48569			2656			429452			9595553			0.541			0.024			89.8			3141.1			0.0541			0.046			0.046			0.000024			0.0000237			45.9			-0.6143322117			4.06			-0.0414010129			1.00			0.100			11.8			29			0.54			0.00014			0.00392			0.00406			0.00408			0.00408			99.4			0.3466666667			11.70			以下通O3			38.8			25.4			13.4			223.8461538462


			2			15:35			60			33707			644			548335			8055823			0.375			0.006			114.7			2637.1			0.0375			0.017			0.017			0.000059			0.0000825			62.5			-0.9796121481			18.78			-0.2080005656			1.00			0.100			1.7			4			0.38			0.00050			0.01422			0.01878			0.01478			0.01478			127.0			1.04			18.06						38.9			28.6			10.3			224.4230769231


			3			16:15			100			23344			750			841525			7279337			0.260			0.007			176.0			2382.9			0.0260			0.012			0.012			0.000025			0.0001073			74.0			-1.3469776872			31.85			-0.3834482124			1.00			0.100			2.2			6			0.26			0.00072			0.01235			0.03185			0.01309			0.01309			243.2			1.7333333333			18.37						36.3			28.1			8.2			209.4230769231


			4			16:55			140			15985			1046			994469			6951876			0.178			0.009			208.0			2275.7			0.0178			0.008			0.008			0.000032			0.0001393			82.2			-1.7256668965			44.26			-0.5844632059			1.00			0.100			3.7			9			0.18			0.00095			0.01147			0.04426			0.01244			0.01244			355.7			2.4266666667			18.24						36.7			28.1			8.6			211.7307692308


			5			17:35			180			12723			1016			1118538			6479114			0.142			0.009			234.0			2120.9			0.0142			0.004			0.004			0.000037			0.0001761			85.8			-1.9539062998			56.17			-0.8247986094			0.99			0.100			3.6			9			0.14			0.00109			0.01082			0.05617			0.01194			0.01194			470.2			3.12			18.00						37.2			30.7			6.5			214.6153846154


			6			18:15			220			11348			1191			1194789			6097664			0.126			0.011			249.9			1996.1			0.0126			0.002			0.002			0.000039			0.0002154			87.4			-2.0682761621			67.49			-1.1236472067			0.97			0.100			4.4			11			0.13			0.00119			0.01013			0.06749			0.01136			0.01136			594.0			3.8133333333			17.70						37.3			30.4			6.9			215.1923076923


			7			18:55			260			9067			1301			1327233			7416865			0.101			0.012			277.6			2427.9			0.0101			0.003			0.003			0.000044			0.0002598			89.9			-2.2926762303			79.68			-1.5934097025			0.98			0.100			5.0			12			0.10			0.00130			0.01089			0.07968			0.01223			0.01223			651.5			4.5066666667			17.68						37.3			30.8			6.5			215.1923076923


			8			19:35			300			8086			1354			1366810			5178183			0.090			0.012			285.9			1695.1			0.0090			0.001			0.001			0.000047			0.0003071			91.0			-2.4071835078			91.21			-2.431635876			0.96			0.100			5.3			13			0.09			0.00139			0.01015			0.09121			0.01158			0.01158			787.6			5.2			17.54						37.2			31.6			5.6			214.6153846154








						20210506			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67941			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000147187			峰面积			67941			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000117749						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01131


									放电功率（W）			1.06200			←输入


																																																																																																															55 oC


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						反应器前O3浓度（mg/L)			反应器后(mg/L)			溶解在水中的O3(mg/L)			O3生成效率(g/kWh)			平均值（g/kWh)


			0			13:20			0			67941						354001			468804			1.000			0.000			74.1			153.5			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			13:40			20			44300			7819			498986			9302415			0.652			0.092			104.4			3045.1			0.0652			0.035			0.035			0.000092			0.0000921			34.8			-0.4276550044			4.16			-0.0424434943			1.00			0.100			37.6			92			0.65			0.00022			0.00394			0.00416			0.00425			0.00425			97.8			0.354			11.74			以下通O3			38.8			22.4			16.4			219.209039548


			2			14:20			60			32443			8452			634258			8800544			0.478			0.100			132.7			2880.8			0.0478			0.017			0.017			0.000383			0.0004752			52.2			-0.7391549781			19.32			-0.2147185262			0.98			0.100			40.8			100			0.48			0.00058			0.01458			0.01932			0.01555			0.01555			124.3			1.062			18.20						36.4			23.4			13			205.6497175141			206.4568200161


			3			15:00			100			25129			9817			610954			7992396			0.370			0.116			127.8			2616.3			0.0370			0.011			0.011			0.000430			0.0009055			63.0			-0.9946171238			33.49			-0.4078633587			0.96			0.099			47.6			117			0.37			0.00064			0.01353			0.03349			0.01460			0.01460			229.4			1.77			18.92						36.5			23.3			13.2			206.2146892655


			4			15:40			140			17294			4215			850026			7439594			0.255			0.050			177.8			2435.3			0.0255			0.012			0.012			0.000330			0.0012359			74.5			-1.368280061			46.68			-0.6288131024			0.97			0.099			19.6			48			0.25			0.00075			0.01243			0.04668			0.01351			0.01351			345.4			2.478			18.84						37.4			24.5			12.9			211.2994350282


			5			16:20			180			13592			3168			960079			6874771			0.200			0.037			200.8			2250.4			0.0200			0.005			0.005			0.000174			0.0014098			80.0			-1.6091582971			59.14			-0.8950545186			0.97			0.099			14.3			35			0.20			0.00093			0.01153			0.05914			0.01264			0.01264			468.0			3.186			18.56						36.6			24.8			11.8			206.7796610169


			6			17:00			220			7926			2676			1064584			6566218			0.117			0.032			222.7			2149.4			0.0117			0.008			0.008			0.000138			0.0015474			88.3			-2.1484911867			71.01			-1.2382956342			0.98			0.098			11.9			29			0.12			0.00104			0.01083			0.07101			0.01201			0.01201			591.4			3.894			18.24						36.3			24.8			11.5			205.0847457627


			7			17:40			260			6418			4044			1126579			5991958			0.094			0.048			235.7			1961.5			0.0094			0.002			0.002			0.000158			0.0017057			90.6			-2.3595331388			82.26			-1.7292053221			0.93			0.098			18.7			46			0.09			0.00113			0.01012			0.08226			0.01140			0.01140			721.3			4.602			17.87						36.3			24.8			11.5			205.0847457627


			8			18:20			300			5165			3111			1215742			5493887			0.076			0.037			254.3			1798.4			0.0076			0.002			0.002			0.000168			0.0018742			92.4			-2.5767345789			92.72			-2.6195779503			0.91			0.098			14.1			35			0.08			0.00121			0.00925			0.09272			0.01063			0.01063			872.4			5.31			17.46						36.3			24.8			11.5			205.0847457627








						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.01785


									放电功率（W）			1.08800			←输入


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）												70 oC


			0			14:50			0			129977			208			352788			410053			1.000			0.001			17.5			33.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-0.5			-1			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			15:10			20			51797			988			512975			10796279			0.399			0.006			51.0			3153.7			0.0399			0.060			0.060			0.000007			0.0000074			60.1			-0.9200252792			4.01			-0.0408918864			98.41			0.100			3.4			8			0.40			0.00008			0.00392			0.00401			0.00401			0.00401			99.8			0.3626666667			11.05			以下通O3			39.2			22.2			17


			2			15:50			60			38815			751			589821			10205347			0.299			0.005			67.1			2960.3			0.0299			0.010			0.010			0.000021			0.0000288			70.1			-1.2085507419			19.34			-0.2149818071			97.78			0.100			2.2			6			0.30			0.00029			0.01505			0.01934			0.01536			0.01536			125.9			1.088			17.78						36.9			22.7			14.2


			3			16:30			100			30478			1003			883543			9726055			0.234			0.006			128.5			2803.4			0.0234			0.006			0.006			0.000022			0.0000504			76.6			-1.4503523999			34.01			-0.4156768105			95.62			0.100			3.5			9			0.23			0.00048			0.01418			0.03401			0.01469			0.01469			231.6			1.8133333333			18.76						36.9			23.7			13.2


			4			17:10			140			21578			857			976310			9203009			0.166			0.005			147.9			2632.2			0.0166			0.007			0.007			0.000023			0.0000733			83.4			-1.7956832346			48.07			-0.655242308			94.68			0.100			2.8			7			0.17			0.00068			0.01338			0.04807			0.01408			0.01408			341.4			2.5386666667			18.93						37.8			23.7			14.1


			5			17:50			180			15186			992			1031545			8713489			0.117			0.006			159.5			2471.9			0.0117			0.005			0.005			0.000023			0.0000960			88.3			-2.1469835609			61.39			-0.9515696886			93.94			0.100			3.5			8			0.12			0.00076			0.01256			0.06139			0.01334			0.01334			460.1			3.264			18.81						39.2			26.5			12.7


			6			18:30			220			10883			1226			1126591			8132193			0.084			0.008			179.4			2281.7			0.0084			0.003			0.003			0.000027			0.0001233			91.6			-2.480155573			73.92			-1.343979512			92.71			0.100			4.6			11			0.08			0.00083			0.01170			0.07392			0.01256			0.01256			588.5			3.9893333333			18.53						39.8			26.7			13.1


			7			19:10			260			9678			1063			1145497			7639251			0.074			0.007			183.3			2120.3			0.0074			0.001			0.001			0.000028			0.0001515			92.6			-2.5975022434			85.65			-1.9411090178			92.04			0.100			3.8			9			0.07			0.00089			0.01083			0.08565			0.01175			0.01175			728.6			4.7146666667			18.17						39.8			26.6			13.2


			8			19:50			300			6273			1217			1183285			7199286			0.048			0.007			191.2			1976.3			0.0048			0.003			0.003			0.000028			0.0001796			95.2			-3.0311028026			96.65			-3.3959871256			91.18			0.100			4.6			11			0.05			0.00092			0.01008			0.09665			0.01103			0.01103			876.1			5.44			17.77						39.7			27.2			12.5
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89043			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000112305			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00317


									放电功率（W）			1.21000			←输入


																																																																																																			70 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x), COX			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:05			0			89043						353865			52100			1.000			0.000			74.0			17.1			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			9:25			20			86258			2119			686350			3742536			0.969			0.013			143.6			1225.1			0.0969			0.003			0.003			0.000013			0.0000130			3.1			-0.0317765939			1.80			-0.0181262216			89.51			0.100			9.1			22			0.97			0.00027			0.00153			0.00180			0.00181			0.00181			99.3			0.4033333333			4.45			以下通O3			35.6			31.1			4.5


			2			10:05			60			67054			7110			860527			3208372			0.753			0.044			180.0			1050.3			0.0753			0.022			0.022			0.000114			0.0001267			24.7			-0.2836211342			8.19			-0.0854761235			85.37			0.100			34.1			84			0.75			0.00080			0.00560			0.00819			0.00651			0.00651			125.8			1.21			6.77						36.3			29.1			7.2


			3			10:45			100			62915			8189			991154			3971552			0.707			0.050			207.3			1300.1			0.0707			0.005			0.005			0.000188			0.0003150			29.3			-0.3473347901			14.93			-0.1616971237			86.25			0.100			39.5			97			0.71			0.00095			0.00578			0.01493			0.00693			0.00693			215.6			2.0166666667			7.40						36.7			31.7			5


			4			11:25			140			55065			8597			869977			2012033			0.618			0.053			182.0			658.6			0.0618			0.009			0.009			0.000207			0.0005216			38.2			-0.4806050935			20.71			-0.2320431265			78.35			0.099			41.5			102			0.62			0.00096			0.00482			0.02071			0.00599			0.00599			346.0			2.8233333333			7.33						35.5			29.4			6.1


			5			12:05			180			50747			7015			904729			2718029			0.570			0.043			189.3			889.7			0.0570			0.005			0.005			0.000192			0.0007138			43.0			-0.5622668962			25.43			-0.2934739319			82.46			0.099			33.6			82			0.57			0.00091			0.00381			0.02543			0.00492			0.00492			517.3			3.63			7.01						34			29.8			4.2


			6			12:45			220			43025			8018			1057091			2957839			0.483			0.049			221.1			968.2			0.0483			0.009			0.009			0.000185			0.0008988			51.7			-0.727338057			31.02			-0.371292069			81.41			0.099			38.6			95			0.48			0.00101			0.00457			0.03102			0.00577			0.00577			537.8			4.4366666667			6.99						34			30.3			3.7


			7			13:25			260			39764			8860			955802			1749647			0.447			0.055			199.9			572.7			0.0447			0.004			0.004			0.000208			0.0011066			55.3			-0.8061574188			35.84			-0.4438607028			74.12			0.099			42.8			105			0.45			0.00104			0.00379			0.03584			0.00504			0.00504			711.7			5.2433333333			6.84						34			29.4			4.6


			8			14:05			300			36640			6888			1155633			3053179			0.411			0.042			241.7			999.5			0.0411			0.004			0.004			0.000194			0.0013005			58.9			-0.8879788593			40.80			-0.5242626218			80.52			0.099			33.0			81			0.41			0.00109			0.00387			0.04080			0.00515			0.00515			792.2			6.05			6.74						34			29.4			4.6


																																																																																																			7.01
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00393


									放电功率（W）			1.20000			←输入


																																																																																																			55 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln（1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:55			0			130241						407035			96584			1.002			0.000			85.1			31.6			0.1002						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:15			20			112749			13668			733164			3142868			0.867			0.084			153.4			1028.8			0.0867			0.013			0.013			0.000084			0.0000841			13.4			-0.1442224712			1.60			-0.0161130766			87.03			0.100			66.9			164			0.87			0.00029			0.00130			0.00160			0.00168			0.00168			95.0			0.4			4.00			以下通O3			35.7			32.3			3.4


			2			10:55			60			102608			11386			780840			2946674			0.789			0.070			163.3			964.6			0.0789			0.008			0.008			0.000308			0.0003925			21.2			-0.238470678			7.28			-0.0756262684			85.52			0.100			55.5			136			0.79			0.00078			0.00491			0.00728			0.00599			0.00599			121.5			1.2			6.07						35.7			35.6			0.1


			3			11:35			100			98227			10463			1216539			7255409			0.756			0.064			254.5			2375.0			0.0756			0.003			0.003			0.000269			0.0006615			24.6			-0.2821054537			16.53			-0.1806960011			90.32			0.099			50.9			125			0.76			0.00103			0.00822			0.01653			0.00952			0.00952			173.7			2			8.27						33.8			33			0.8


			4			12:15			140			85912			8467			1183610			3672084			0.661			0.052			247.6			1202.0			0.0661			0.009			0.009			0.000233			0.0008945			34.0			-0.4160630638			26.57			-0.3088405924			82.92			0.099			40.9			100			0.66			0.00124			0.00880			0.02657			0.01027			0.01027			258.7			2.8			9.49						33.8			32.8			1


			5			12:55			180			78065			9328			1287427			3797503			0.601			0.057			269.3			1243.1			0.0601			0.006			0.006			0.000219			0.0011136			40.1			-0.5118447674			33.86			-0.4133974767			82.19			0.099			45.2			111			0.60			0.00127			0.00602			0.03386			0.00751			0.00751			450.9			3.6			9.41						36.7			32.5			4.2


			6			13:35			220			67230			12301			1355483			3849382			0.517			0.076			283.6			1260.1			0.0517			0.008			0.008			0.000266			0.0013798			48.4			-0.6612670039			41.38			-0.5341153105			81.63			0.099			60.1			147			0.52			0.00136			0.00616			0.04138			0.00779			0.00779			531.4			4.4			9.40						36			33.3			2.7


			7			14:15			260			59805			12580			885514			1024554			0.460			0.077			185.2			335.4			0.0460			0.006			0.006			0.000306			0.0016861			54.1			-0.7782973109			46.46			-0.6247697365			64.42			0.098			61.4			151			0.46			0.00115			0.00393			0.04646			0.00539			0.00539			862.5			5.2			8.93						36.9			33.3			3.6


			8			14:55			300			55253			16133			1107160			2929758			0.425			0.099			231.6			959.0			0.0425			0.004			0.004			0.000353			0.0020396			57.6			-0.8574639428			50.67			-0.7067008354			80.55			0.098			79.2			194			0.43			0.00103			0.00319			0.05067			0.00457			0.00457			1110.0			6			8.45						36.8			33.3			3.5


																																																																																																			8.57
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			45464			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000219954			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00294


									放电功率（W）			1.29000			←输入


																																																																																																			40 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			10:00			0			45464			598			367023			121453			1.000			0.004			76.8			39.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			1.5			4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:20			20			42609			641			729093			2790919			0.937			0.004			152.5			913.6			0.0937			0.006			0.006			0.000008			0.0000076			6.3			-0.0648553054			1.46			-0.0146598941			85.69			0.100			1.7			4			0.94			0.00028			0.00117			0.00146			0.00146			0.00146			99.5			0.43			3.38			以下通O3			37.3			36.8			0.5


			2			11:00			60			36586			851			825648			2863366			0.805			0.005			172.7			937.3			0.0805			0.013			0.013			0.000018			0.0000260			19.5			-0.2172551504			6.81			-0.070540008			84.44			0.100			2.7			7			0.80			0.00080			0.00456			0.00681			0.00537			0.00537			126.7			1.29			5.28						37.3			31.5			5.8


			3			11:40			100			34781			202			1000237			3120718			0.765			0.001			209.2			1021.6			0.0765			0.004			0.004			0.000013			0.0000390			23.5			-0.2678495433			12.57			-0.134353447			83.00			0.100			-0.5			-1			0.77			0.00094			0.00482			0.01257			0.00577			0.00577			217.7			2.15			5.85						39.7			36.3			3.4


			4			12:20			140			31322			356			1177571			3322641			0.689			0.002			246.3			1087.7			0.0689			0.008			0.008			0.000007			0.0000458			31.1			-0.372600078			18.88			-0.2092903263			81.53			0.100			0.3			1			0.69			0.00112			0.00519			0.01888			0.00632			0.00632			298.8			3.01			6.27						39.9			36.5			3.4


			5			13:00			180			27354			456			1177332			3053612			0.602			0.003			246.3			999.6			0.0602			0.009			0.009			0.000010			0.0000558			39.8			-0.5080580335			25.23			-0.2907972059			80.23			0.100			0.8			2			0.60			0.00121			0.00514			0.02523			0.00636			0.00636			396.8			3.87			6.52						37.4			37.4			0


			6			13:40			220			24170			436			1214223			2827965			0.532			0.003			254.0			925.7			0.0532			0.007			0.007			0.000011			0.0000668			46.8			-0.6318086093			31.20			-0.3740080057			78.47			0.100			0.7			2			0.53			0.00123			0.00474			0.03120			0.00598			0.00598			521.7			4.73			6.60						37.4			37.4			0


			7			14:20			260			22766			422			1165842			2528086			0.501			0.003			243.9			827.6			0.0501			0.003			0.003			0.000011			0.0000774			49.9			-0.6916526091			36.74			-0.4579668551			77.24			0.100			0.6			1			0.50			0.00123			0.00431			0.03674			0.00555			0.00555			661.9			5.59			6.57						37.1			33.3			3.8


			8			15:00			300			21274			380			1174902			2202455			0.468			0.002			245.8			721.0			0.0468			0.003			0.003			0.000010			0.0000872			53.2			-0.7594351342			41.76			-0.5405854578			74.58			0.100			0.4			1			0.47			0.00121			0.00381			0.04176			0.00503			0.00503			830.9			6.45			6.47						36.7			33.3			3.4


																																																																																																			6.22








			





ln(1-x),COx


ln(1-x),AA





			








																														300 min


			1/T (1/K)			Temp (oC)			k none AA			k none COx			-lnk,AA			Ea (kJ/mol)			-lnk,COX			Ea (kJ/mol)						Energy efficiency (g/kWh)


			0.0036630037			0			0.00097			0.0008			6.9382144865						7.1308988303						0℃实验还没有做			4.4


			0.0033557047			25			0.001407			0.00167			6.5662955008			14.18			6.3949316526			9.48						5.28


			0.0031948882			40			0.002518			0.0017			5.9842903434						6.3771270279									6.47


			0.0030487805			55			0.002656			0.00233			5.9309340474						6.0618870114									8.46


			0.0029154519			70			0.0032925			0.0017			5.7161081243						6.3771270279									6.74
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67132			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.000014896			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00244


									放电功率（W）			1.39000			←输入


																																																																																																0 °C						0 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:25			0			67132			120			433593			59880			1.000			0.001			90.7			19.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0						0.100			-0.9			-2			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			反应前O3浓度（mg/L)			反应后O3浓度（mg/L)			差值（mg/L)


			1			9:45			20			61750			5219			806607			2571554			0.920			0.045			168.7			841.8			0.0920			0.008			0.008			0.000046			0.0000456			8.0			-0.0835668549			1.38			83.30			0.100			24.6			60			0.92			0.00032			0.00106			0.00138			0.00142			0.00142			96.8			0.4633333333			2.98			以下通O3			36.9			36.3			0.6


			2			10:25			60			58925			17486			823008			2562499			0.878			0.149			172.2			838.8			0.0878			0.004			0.004			0.000388			0.0004332			12.2			-0.1303953816			6.35			82.97			0.100			86.0			211			0.88			0.00084			0.00414			0.00635			0.00536			0.00536			118.5			1.39			4.57						37.6			37.4			0.2


			3			11:05			100			56693			10110			800098			1846373			0.845			0.086			167.4			604.4			0.0845			0.003			0.003			0.000471			0.0009043			15.5			-0.1690100841			10.74			78.31			0.099			49.1			120			0.84			0.00084			0.00355			0.01074			0.00486			0.00486			221.1			2.3166666667			4.64						37.7			37.6			0.1


			4			11:45			140			53731			8173			798624			1870464			0.800			0.070			167.1			612.3			0.0800			0.004			0.004			0.000312			0.0012164			20.0			-0.2226707143			14.56			78.56			0.099			39.4			97			0.80			0.00082			0.00299			0.01456			0.00413			0.00413			352.6			3.2433333333			4.49						37.5			37.4			0.1


			5			12:25			180			51849			5423			896417			2029483			0.772			0.046			187.5			664.3			0.0772			0.003			0.003			0.000232			0.0014485			22.8			-0.2583251824			18.57			77.99			0.099			25.6			63			0.77			0.00087			0.00314			0.01857			0.00425			0.00425			437.4			4.17			4.45						37.2			37.1			0.1


			6			13:05			220			50226			7472			897663			2012901			0.748			0.064			187.8			658.9			0.0748			0.002			0.002			0.000220			0.0016687			25.2			-0.2901280095			22.75			77.82			0.098			35.9			88			0.75			0.00092			0.00326			0.02275			0.00440			0.00440			517.1			5.0966666667			4.46						37.2			37			0.2


			7			13:45			260			48833			6265			865051			1692830			0.727			0.053			181.0			554.1			0.0727			0.002			0.002			0.000235			0.0019032			27.3			-0.3182545166			26.65			75.38			0.098			29.8			73			0.73			0.00091			0.00299			0.02665			0.00413			0.00413			645.6			6.0233333333			4.42						37.1			36.9			0.2


			8			14:25			300			46925			10033			1015644			2006604			0.699			0.086			212.5			656.9			0.0699			0.003			0.003			0.000278			0.0021814			30.1			-0.358110248			30.60			75.56			0.098			48.7			120			0.70			0.00097			0.00298			0.03060			0.00423			0.00423			723.8			6.95			4.40						37.1			36.9			0.2








			





0 °C





									水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			63842			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000156637			峰面积			63842			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000125309						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			0			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00000


						7.4kV			放电功率（W）			1.55000			←输入


																																																																																																			25 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						前			后


			0			10:30			0			63842			737			124633			89247			1.000			0.009			26.1			29.2			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			2.2			5			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:50			20			59486			1882			949844			3394112			0.932			0.024			198.7			1111.1			0.0932			0.007			0.007			0.000033			0.0000328			6.8			-0.0706702902			1.68			-0.0169399379			1.00			0.100			7.9			19			0.93			0.00028			0.00140			0.00168			0.00171			0.00171			98.1			0.5166666667			3.25			以下通O3			33.8			27.6			6.2


			2			11:30			60			54022			2699			1158955			2990915			0.846			0.034			242.4			979.1			0.0846			0.009			0.009			0.000115			0.0001476			15.4			-0.16701991			7.91			-0.0823965995			0.99			0.100			12.0			29			0.85			0.00109			0.00514			0.00791			0.00634			0.00634			124.7			1.55			5.10						33			28.7			4.3


			3			12:10			100			51492			3324			1212494			2755014			0.807			0.042			253.6			901.8			0.0807			0.004			0.004			0.000151			0.0002986			19.3			-0.2149848252			13.76			-0.1480278469			0.96			0.100			15.1			37			0.81			0.00122			0.00463			0.01376			0.00600			0.00600			229.3			2.5833333333			5.33						33.1			30.1			3


			4			12:50			140			50771			3513			1243547			2683450			0.795			0.044			260.1			878.4			0.0795			0.001			0.001			0.000171			0.0004699			20.5			-0.2290859555			19.41			-0.2157347516			0.85			0.100			16.1			39			0.80			0.00126			0.00438			0.01941			0.00582			0.00582			333.6			3.6166666667			5.37						33			31.2			1.8


			5			13:30			180			48507			3886			1308619			2618524			0.760			0.049			273.8			857.2			0.0760			0.004			0.004			0.000185			0.0006554			24.0			-0.2747031635			24.99			-0.2875544586			0.95			0.099			17.9			44			0.76			0.00131			0.00427			0.02499			0.00577			0.00577			433.1			4.65			5.37						33.4			31.8			1.6


			6			14:10			220			45688			3574			1274707			2510001			0.716			0.045			266.7			821.6			0.0716			0.004			0.004			0.000187			0.0008423			28.4			-0.3345755996			30.45			-0.3631540183			0.96			0.099			16.4			40			0.72			0.00133			0.00413			0.03045			0.00565			0.00565			539.1			5.6833333333			5.36						31.4			30.2			1.2


			7			14:50			260			42074			4194			1293461			2422897			0.659			0.053			270.6			793.1			0.0659			0.006			0.006			0.000195			0.0010370			34.1			-0.4169813083			35.75			-0.4423620693			0.97			0.099			19.5			48			0.66			0.00132			0.00397			0.03575			0.00549			0.00549			651.0			6.7166666667			5.32						31.7			30.7			1


			8			15:30			300			38343			3995			1291267			2325668			0.601			0.050			270.1			761.3			0.0601			0.006			0.006			0.000205			0.0012422			39.9			-0.5098392992			40.90			-0.5260164522			0.96			0.099			18.5			45			0.60			0.00133			0.00383			0.04090			0.00536			0.00536			762.9			7.75			5.28						31.7			30.7			1
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89043			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000112305			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00317


									放电功率（W）			1.21000			←输入


																																																																																																			70 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x), COX			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:05			0			89043						353865			52100			1.000			0.000			74.0			17.1			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			9:25			20			86258			2119			686350			3742536			0.969			0.013			143.6			1225.1			0.0969			0.003			0.003			0.000013			0.0000130			3.1			-0.0317765939			1.80			-0.0181262216			89.51			0.100			9.1			22			0.97			0.00027			0.00153			0.00180			0.00181			0.00181			99.3			0.4033333333			4.45			以下通O3			35.6			31.1			4.5


			2			10:05			60			67054			7110			860527			3208372			0.753			0.044			180.0			1050.3			0.0753			0.022			0.022			0.000114			0.0001267			24.7			-0.2836211342			8.19			-0.0854761235			85.37			0.100			34.1			84			0.75			0.00080			0.00560			0.00819			0.00651			0.00651			125.8			1.21			6.77						36.3			29.1			7.2


			3			10:45			100			62915			8189			991154			3971552			0.707			0.050			207.3			1300.1			0.0707			0.005			0.005			0.000188			0.0003150			29.3			-0.3473347901			14.93			-0.1616971237			86.25			0.100			39.5			97			0.71			0.00095			0.00578			0.01493			0.00693			0.00693			215.6			2.0166666667			7.40						36.7			31.7			5


			4			11:25			140			55065			8597			869977			2012033			0.618			0.053			182.0			658.6			0.0618			0.009			0.009			0.000207			0.0005216			38.2			-0.4806050935			20.71			-0.2320431265			78.35			0.099			41.5			102			0.62			0.00096			0.00482			0.02071			0.00599			0.00599			346.0			2.8233333333			7.33						35.5			29.4			6.1


			5			12:05			180			50747			7015			904729			2718029			0.570			0.043			189.3			889.7			0.0570			0.005			0.005			0.000192			0.0007138			43.0			-0.5622668962			25.43			-0.2934739319			82.46			0.099			33.6			82			0.57			0.00091			0.00381			0.02543			0.00492			0.00492			517.3			3.63			7.01						34			29.8			4.2


			6			12:45			220			43025			8018			1057091			2957839			0.483			0.049			221.1			968.2			0.0483			0.009			0.009			0.000185			0.0008988			51.7			-0.727338057			31.02			-0.371292069			81.41			0.099			38.6			95			0.48			0.00101			0.00457			0.03102			0.00577			0.00577			537.8			4.4366666667			6.99						34			30.3			3.7


			7			13:25			260			39764			8860			955802			1749647			0.447			0.055			199.9			572.7			0.0447			0.004			0.004			0.000208			0.0011066			55.3			-0.8061574188			35.84			-0.4438607028			74.12			0.099			42.8			105			0.45			0.00104			0.00379			0.03584			0.00504			0.00504			711.7			5.2433333333			6.84						34			29.4			4.6


			8			14:05			300			36640			6888			1155633			3053179			0.411			0.042			241.7			999.5			0.0411			0.004			0.004			0.000194			0.0013005			58.9			-0.8879788593			40.80			-0.5242626218			80.52			0.099			33.0			81			0.41			0.00109			0.00387			0.04080			0.00515			0.00515			792.2			6.05			6.74						34			29.4			4.6


																																																																																																			7.01
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00393


									放电功率（W）			1.20000			←输入


																																																																																																			55 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln（1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:55			0			130241						407035			96584			1.002			0.000			85.1			31.6			0.1002						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:15			20			112749			13668			733164			3142868			0.867			0.084			153.4			1028.8			0.0867			0.013			0.013			0.000084			0.0000841			13.4			-0.1442224712			1.60			-0.0161130766			87.03			0.100			66.9			164			0.87			0.00029			0.00130			0.00160			0.00168			0.00168			95.0			0.4			4.00			以下通O3			35.7			32.3			3.4


			2			10:55			60			102608			11386			780840			2946674			0.789			0.070			163.3			964.6			0.0789			0.008			0.008			0.000308			0.0003925			21.2			-0.238470678			7.28			-0.0756262684			85.52			0.100			55.5			136			0.79			0.00078			0.00491			0.00728			0.00599			0.00599			121.5			1.2			6.07						35.7			35.6			0.1


			3			11:35			100			98227			10463			1216539			7255409			0.756			0.064			254.5			2375.0			0.0756			0.003			0.003			0.000269			0.0006615			24.6			-0.2821054537			16.53			-0.1806960011			90.32			0.099			50.9			125			0.76			0.00103			0.00822			0.01653			0.00952			0.00952			173.7			2			8.27						33.8			33			0.8


			4			12:15			140			85912			8467			1183610			3672084			0.661			0.052			247.6			1202.0			0.0661			0.009			0.009			0.000233			0.0008945			34.0			-0.4160630638			26.57			-0.3088405924			82.92			0.099			40.9			100			0.66			0.00124			0.00880			0.02657			0.01027			0.01027			258.7			2.8			9.49						33.8			32.8			1


			5			12:55			180			78065			9328			1287427			3797503			0.601			0.057			269.3			1243.1			0.0601			0.006			0.006			0.000219			0.0011136			40.1			-0.5118447674			33.86			-0.4133974767			82.19			0.099			45.2			111			0.60			0.00127			0.00602			0.03386			0.00751			0.00751			450.9			3.6			9.41						36.7			32.5			4.2


			6			13:35			220			67230			12301			1355483			3849382			0.517			0.076			283.6			1260.1			0.0517			0.008			0.008			0.000266			0.0013798			48.4			-0.6612670039			41.38			-0.5341153105			81.63			0.099			60.1			147			0.52			0.00136			0.00616			0.04138			0.00779			0.00779			531.4			4.4			9.40						36			33.3			2.7


			7			14:15			260			59805			12580			885514			1024554			0.460			0.077			185.2			335.4			0.0460			0.006			0.006			0.000306			0.0016861			54.1			-0.7782973109			46.46			-0.6247697365			64.42			0.098			61.4			151			0.46			0.00115			0.00393			0.04646			0.00539			0.00539			862.5			5.2			8.93						36.9			33.3			3.6


			8			14:55			300			55253			16133			1107160			2929758			0.425			0.099			231.6			959.0			0.0425			0.004			0.004			0.000353			0.0020396			57.6			-0.8574639428			50.67			-0.7067008354			80.55			0.098			79.2			194			0.43			0.00103			0.00319			0.05067			0.00457			0.00457			1110.0			6			8.45						36.8			33.3			3.5


																																																																																																			8.57
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ln(1-x),COx


ln（1-x),AA


标题





实验条件


			








						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			45464			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000219954			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00294


									放电功率（W）			1.29000			←输入


																																																																																																			40 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			10:00			0			45464			598			367023			121453			1.000			0.004			76.8			39.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			1.5			4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:20			20			42609			641			729093			2790919			0.937			0.004			152.5			913.6			0.0937			0.006			0.006			0.000008			0.0000076			6.3			-0.0648553054			1.46			-0.0146598941			85.69			0.100			1.7			4			0.94			0.00028			0.00117			0.00146			0.00146			0.00146			99.5			0.43			3.38			以下通O3			37.3			36.8			0.5


			2			11:00			60			36586			851			825648			2863366			0.805			0.005			172.7			937.3			0.0805			0.013			0.013			0.000018			0.0000260			19.5			-0.2172551504			6.81			-0.070540008			84.44			0.100			2.7			7			0.80			0.00080			0.00456			0.00681			0.00537			0.00537			126.7			1.29			5.28						37.3			31.5			5.8


			3			11:40			100			34781			202			1000237			3120718			0.765			0.001			209.2			1021.6			0.0765			0.004			0.004			0.000013			0.0000390			23.5			-0.2678495433			12.57			-0.134353447			83.00			0.100			-0.5			-1			0.77			0.00094			0.00482			0.01257			0.00577			0.00577			217.7			2.15			5.85						39.7			36.3			3.4


			4			12:20			140			31322			356			1177571			3322641			0.689			0.002			246.3			1087.7			0.0689			0.008			0.008			0.000007			0.0000458			31.1			-0.372600078			18.88			-0.2092903263			81.53			0.100			0.3			1			0.69			0.00112			0.00519			0.01888			0.00632			0.00632			298.8			3.01			6.27						39.9			36.5			3.4


			5			13:00			180			27354			456			1177332			3053612			0.602			0.003			246.3			999.6			0.0602			0.009			0.009			0.000010			0.0000558			39.8			-0.5080580335			25.23			-0.2907972059			80.23			0.100			0.8			2			0.60			0.00121			0.00514			0.02523			0.00636			0.00636			396.8			3.87			6.52						37.4			37.4			0


			6			13:40			220			24170			436			1214223			2827965			0.532			0.003			254.0			925.7			0.0532			0.007			0.007			0.000011			0.0000668			46.8			-0.6318086093			31.20			-0.3740080057			78.47			0.100			0.7			2			0.53			0.00123			0.00474			0.03120			0.00598			0.00598			521.7			4.73			6.60						37.4			37.4			0


			7			14:20			260			22766			422			1165842			2528086			0.501			0.003			243.9			827.6			0.0501			0.003			0.003			0.000011			0.0000774			49.9			-0.6916526091			36.74			-0.4579668551			77.24			0.100			0.6			1			0.50			0.00123			0.00431			0.03674			0.00555			0.00555			661.9			5.59			6.57						37.1			33.3			3.8


			8			15:00			300			21274			380			1174902			2202455			0.468			0.002			245.8			721.0			0.0468			0.003			0.003			0.000010			0.0000872			53.2			-0.7594351342			41.76			-0.5405854578			74.58			0.100			0.4			1			0.47			0.00121			0.00381			0.04176			0.00503			0.00503			830.9			6.45			6.47						36.7			33.3			3.4


																																																																																																			6.22








			





ln(1-x),COx


ln(1-x),AA





			








																														300 min


			1/T (1/K)			Temp (oC)			k none AA			k none COx			-lnk,AA			Ea (kJ/mol)			-lnk,COX			Ea (kJ/mol)						Energy efficiency (g/kWh)


			0.0036630037			0			0.00097			0.0008			6.9382144865						7.1308988303						0℃实验还没有做			4.4


			0.0033557047			25			0.001407			0.00167			6.5662955008			14.18			6.3949316526			9.48						5.28


			0.0031948882			40			0.002518			0.0017			5.9842903434						6.3771270279									6.47


			0.0030487805			55			0.002656			0.00233			5.9309340474						6.0618870114									6.74


			0.0029154519			70			0.0032925			0.0017			5.7161081243						6.3771270279									8.46








			





-lnk,AA
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Energy efficiency (g/kWh)





						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67132			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.000014896			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00244


									放电功率（W）			1.39000			←输入


																																																																																																0 °C						0 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:25			0			67132			120			433593			59880			1.000			0.001			90.7			19.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0						0.100			-0.9			-2			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			反应前O3浓度（mg/L)			反应后O3浓度（mg/L)			差值（mg/L)


			1			9:45			20			61750			5219			806607			2571554			0.920			0.045			168.7			841.8			0.0920			0.008			0.008			0.000046			0.0000456			8.0			-0.0835668549			1.38			83.30			0.100			24.6			60			0.92			0.00032			0.00106			0.00138			0.00142			0.00142			96.8			0.4633333333			2.98			以下通O3			36.9			36.3			0.6


			2			10:25			60			58925			17486			823008			2562499			0.878			0.149			172.2			838.8			0.0878			0.004			0.004			0.000388			0.0004332			12.2			-0.1303953816			6.35			82.97			0.100			86.0			211			0.88			0.00084			0.00414			0.00635			0.00536			0.00536			118.5			1.39			4.57						37.6			37.4			0.2


			3			11:05			100			56693			10110			800098			1846373			0.845			0.086			167.4			604.4			0.0845			0.003			0.003			0.000471			0.0009043			15.5			-0.1690100841			10.74			78.31			0.099			49.1			120			0.84			0.00084			0.00355			0.01074			0.00486			0.00486			221.1			2.3166666667			4.64						37.7			37.6			0.1


			4			11:45			140			53731			8173			798624			1870464			0.800			0.070			167.1			612.3			0.0800			0.004			0.004			0.000312			0.0012164			20.0			-0.2226707143			14.56			78.56			0.099			39.4			97			0.80			0.00082			0.00299			0.01456			0.00413			0.00413			352.6			3.2433333333			4.49						37.5			37.4			0.1


			5			12:25			180			51849			5423			896417			2029483			0.772			0.046			187.5			664.3			0.0772			0.003			0.003			0.000232			0.0014485			22.8			-0.2583251824			18.57			77.99			0.099			25.6			63			0.77			0.00087			0.00314			0.01857			0.00425			0.00425			437.4			4.17			4.45						37.2			37.1			0.1


			6			13:05			220			50226			7472			897663			2012901			0.748			0.064			187.8			658.9			0.0748			0.002			0.002			0.000220			0.0016687			25.2			-0.2901280095			22.75			77.82			0.098			35.9			88			0.75			0.00092			0.00326			0.02275			0.00440			0.00440			517.1			5.0966666667			4.46						37.2			37			0.2


			7			13:45			260			48833			6265			865051			1692830			0.727			0.053			181.0			554.1			0.0727			0.002			0.002			0.000235			0.0019032			27.3			-0.3182545166			26.65			75.38			0.098			29.8			73			0.73			0.00091			0.00299			0.02665			0.00413			0.00413			645.6			6.0233333333			4.42						37.1			36.9			0.2


			8			14:25			300			46925			10033			1015644			2006604			0.699			0.086			212.5			656.9			0.0699			0.003			0.003			0.000278			0.0021814			30.1			-0.358110248			30.60			75.56			0.098			48.7			120			0.70			0.00097			0.00298			0.03060			0.00423			0.00423			723.8			6.95			4.40						37.1			36.9			0.2
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0 °C





									水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			63842			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000156637			峰面积			63842			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000125309						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			0			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00000


						7.4kV			放电功率（W）			1.55000			←输入


																																																																																																			25 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						前			后


			0			10:30			0			63842			737			124633			89247			1.000			0.009			26.1			29.2			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			2.2			5			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:50			20			59486			1882			949844			3394112			0.932			0.024			198.7			1111.1			0.0932			0.007			0.007			0.000033			0.0000328			6.8			-0.0706702902			1.68			-0.0169399379			1.00			0.100			7.9			19			0.93			0.00028			0.00140			0.00168			0.00171			0.00171			98.1			0.5166666667			3.25			以下通O3			33.8			27.6			6.2


			2			11:30			60			54022			2699			1158955			2990915			0.846			0.034			242.4			979.1			0.0846			0.009			0.009			0.000115			0.0001476			15.4			-0.16701991			7.91			-0.0823965995			0.99			0.100			12.0			29			0.85			0.00109			0.00514			0.00791			0.00634			0.00634			124.7			1.55			5.10						33			28.7			4.3


			3			12:10			100			51492			3324			1212494			2755014			0.807			0.042			253.6			901.8			0.0807			0.004			0.004			0.000151			0.0002986			19.3			-0.2149848252			13.76			-0.1480278469			0.96			0.100			15.1			37			0.81			0.00122			0.00463			0.01376			0.00600			0.00600			229.3			2.5833333333			5.33						33.1			30.1			3


			4			12:50			140			50771			3513			1243547			2683450			0.795			0.044			260.1			878.4			0.0795			0.001			0.001			0.000171			0.0004699			20.5			-0.2290859555			19.41			-0.2157347516			0.85			0.100			16.1			39			0.80			0.00126			0.00438			0.01941			0.00582			0.00582			333.6			3.6166666667			5.37						33			31.2			1.8


			5			13:30			180			48507			3886			1308619			2618524			0.760			0.049			273.8			857.2			0.0760			0.004			0.004			0.000185			0.0006554			24.0			-0.2747031635			24.99			-0.2875544586			0.95			0.099			17.9			44			0.76			0.00131			0.00427			0.02499			0.00577			0.00577			433.1			4.65			5.37						33.4			31.8			1.6


			6			14:10			220			45688			3574			1274707			2510001			0.716			0.045			266.7			821.6			0.0716			0.004			0.004			0.000187			0.0008423			28.4			-0.3345755996			30.45			-0.3631540183			0.96			0.099			16.4			40			0.72			0.00133			0.00413			0.03045			0.00565			0.00565			539.1			5.6833333333			5.36						31.4			30.2			1.2


			7			14:50			260			42074			4194			1293461			2422897			0.659			0.053			270.6			793.1			0.0659			0.006			0.006			0.000195			0.0010370			34.1			-0.4169813083			35.75			-0.4423620693			0.97			0.099			19.5			48			0.66			0.00132			0.00397			0.03575			0.00549			0.00549			651.0			6.7166666667			5.32						31.7			30.7			1


			8			15:30			300			38343			3995			1291267			2325668			0.601			0.050			270.1			761.3			0.0601			0.006			0.006			0.000205			0.0012422			39.9			-0.5098392992			40.90			-0.5260164522			0.96			0.099			18.5			45			0.60			0.00133			0.00383			0.04090			0.00536			0.00536			762.9			7.75			5.28						31.7			30.7			1
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			频率（Hz）			输出电压（kV）			功率（W）			乙酸浓度（g/L)			乙酸用量(mL）			鼓泡距离液面高度（cm）			催化剂			催化剂用量（g）			水温（℃）


			100			7.37			1.21			1			100			18									70


			每隔40min分析气样取液样。测完气样后离心液样，再用GC分析液样
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89043			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000112305			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00317


									放电功率（W）			1.21000			←输入


																																																																																																			70 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x), COX			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:05			0			89043						353865			52100			1.000			0.000			74.0			17.1			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			9:25			20			86258			2119			686350			3742536			0.969			0.013			143.6			1225.1			0.0969			0.003			0.003			0.000013			0.0000130			3.1			-0.0317765939			1.80			-0.0181262216			89.51			0.100			9.1			22			0.97			0.00027			0.00153			0.00180			0.00181			0.00181			99.3			0.4033333333			4.45			以下通O3			35.6			31.1			4.5


			2			10:05			60			67054			7110			860527			3208372			0.753			0.044			180.0			1050.3			0.0753			0.022			0.022			0.000114			0.0001267			24.7			-0.2836211342			8.19			-0.0854761235			85.37			0.100			34.1			84			0.75			0.00080			0.00560			0.00819			0.00651			0.00651			125.8			1.21			6.77						36.3			29.1			7.2


			3			10:45			100			62915			8189			991154			3971552			0.707			0.050			207.3			1300.1			0.0707			0.005			0.005			0.000188			0.0003150			29.3			-0.3473347901			14.93			-0.1616971237			86.25			0.100			39.5			97			0.71			0.00095			0.00578			0.01493			0.00693			0.00693			215.6			2.0166666667			7.40						36.7			31.7			5


			4			11:25			140			55065			8597			869977			2012033			0.618			0.053			182.0			658.6			0.0618			0.009			0.009			0.000207			0.0005216			38.2			-0.4806050935			20.71			-0.2320431265			78.35			0.099			41.5			102			0.62			0.00096			0.00482			0.02071			0.00599			0.00599			346.0			2.8233333333			7.33						35.5			29.4			6.1


			5			12:05			180			50747			7015			904729			2718029			0.570			0.043			189.3			889.7			0.0570			0.005			0.005			0.000192			0.0007138			43.0			-0.5622668962			25.43			-0.2934739319			82.46			0.099			33.6			82			0.57			0.00091			0.00381			0.02543			0.00492			0.00492			517.3			3.63			7.01						34			29.8			4.2


			6			12:45			220			43025			8018			1057091			2957839			0.483			0.049			221.1			968.2			0.0483			0.009			0.009			0.000185			0.0008988			51.7			-0.727338057			31.02			-0.371292069			81.41			0.099			38.6			95			0.48			0.00101			0.00457			0.03102			0.00577			0.00577			537.8			4.4366666667			6.99						34			30.3			3.7


			7			13:25			260			39764			8860			955802			1749647			0.447			0.055			199.9			572.7			0.0447			0.004			0.004			0.000208			0.0011066			55.3			-0.8061574188			35.84			-0.4438607028			74.12			0.099			42.8			105			0.45			0.00104			0.00379			0.03584			0.00504			0.00504			711.7			5.2433333333			6.84						34			29.4			4.6


			8			14:05			300			36640			6888			1155633			3053179			0.411			0.042			241.7			999.5			0.0411			0.004			0.004			0.000194			0.0013005			58.9			-0.8879788593			40.80			-0.5242626218			80.52			0.099			33.0			81			0.41			0.00109			0.00387			0.04080			0.00515			0.00515			792.2			6.05			6.74						34			29.4			4.6


																																																																																																			7.01
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00393


									放电功率（W）			1.20000			←输入


																																																																																																			55 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln（1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:55			0			130241						407035			96584			1.002			0.000			85.1			31.6			0.1002						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:15			20			112749			13668			733164			3142868			0.867			0.084			153.4			1028.8			0.0867			0.013			0.013			0.000084			0.0000841			13.4			-0.1442224712			1.60			-0.0161130766			87.03			0.100			66.9			164			0.87			0.00029			0.00130			0.00160			0.00168			0.00168			95.0			0.4			4.00			以下通O3			35.7			32.3			3.4


			2			10:55			60			102608			11386			780840			2946674			0.789			0.070			163.3			964.6			0.0789			0.008			0.008			0.000308			0.0003925			21.2			-0.238470678			7.28			-0.0756262684			85.52			0.100			55.5			136			0.79			0.00078			0.00491			0.00728			0.00599			0.00599			121.5			1.2			6.07						35.7			35.6			0.1


			3			11:35			100			98227			10463			1216539			7255409			0.756			0.064			254.5			2375.0			0.0756			0.003			0.003			0.000269			0.0006615			24.6			-0.2821054537			16.53			-0.1806960011			90.32			0.099			50.9			125			0.76			0.00103			0.00822			0.01653			0.00952			0.00952			173.7			2			8.27						33.8			33			0.8


			4			12:15			140			85912			8467			1183610			3672084			0.661			0.052			247.6			1202.0			0.0661			0.009			0.009			0.000233			0.0008945			34.0			-0.4160630638			26.57			-0.3088405924			82.92			0.099			40.9			100			0.66			0.00124			0.00880			0.02657			0.01027			0.01027			258.7			2.8			9.49						33.8			32.8			1


			5			12:55			180			78065			9328			1287427			3797503			0.601			0.057			269.3			1243.1			0.0601			0.006			0.006			0.000219			0.0011136			40.1			-0.5118447674			33.86			-0.4133974767			82.19			0.099			45.2			111			0.60			0.00127			0.00602			0.03386			0.00751			0.00751			450.9			3.6			9.41						36.7			32.5			4.2


			6			13:35			220			67230			12301			1355483			3849382			0.517			0.076			283.6			1260.1			0.0517			0.008			0.008			0.000266			0.0013798			48.4			-0.6612670039			41.38			-0.5341153105			81.63			0.099			60.1			147			0.52			0.00136			0.00616			0.04138			0.00779			0.00779			531.4			4.4			9.40						36			33.3			2.7


			7			14:15			260			59805			12580			885514			1024554			0.460			0.077			185.2			335.4			0.0460			0.006			0.006			0.000306			0.0016861			54.1			-0.7782973109			46.46			-0.6247697365			64.42			0.098			61.4			151			0.46			0.00115			0.00393			0.04646			0.00539			0.00539			862.5			5.2			8.93						36.9			33.3			3.6


			8			14:55			300			55253			16133			1107160			2929758			0.425			0.099			231.6			959.0			0.0425			0.004			0.004			0.000353			0.0020396			57.6			-0.8574639428			50.67			-0.7067008354			80.55			0.098			79.2			194			0.43			0.00103			0.00319			0.05067			0.00457			0.00457			1110.0			6			8.45						36.8			33.3			3.5


																																																																																																			8.57
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			45464			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000219954			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00294


									放电功率（W）			1.29000			←输入


																																																																																																			40 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			10:00			0			45464			598			367023			121453			1.000			0.004			76.8			39.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			1.5			4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:20			20			42609			641			729093			2790919			0.937			0.004			152.5			913.6			0.0937			0.006			0.006			0.000008			0.0000076			6.3			-0.0648553054			1.46			-0.0146598941			85.69			0.100			1.7			4			0.94			0.00028			0.00117			0.00146			0.00146			0.00146			99.5			0.43			3.38			以下通O3			37.3			36.8			0.5


			2			11:00			60			36586			851			825648			2863366			0.805			0.005			172.7			937.3			0.0805			0.013			0.013			0.000018			0.0000260			19.5			-0.2172551504			6.81			-0.070540008			84.44			0.100			2.7			7			0.80			0.00080			0.00456			0.00681			0.00537			0.00537			126.7			1.29			5.28						37.3			31.5			5.8


			3			11:40			100			34781			202			1000237			3120718			0.765			0.001			209.2			1021.6			0.0765			0.004			0.004			0.000013			0.0000390			23.5			-0.2678495433			12.57			-0.134353447			83.00			0.100			-0.5			-1			0.77			0.00094			0.00482			0.01257			0.00577			0.00577			217.7			2.15			5.85						39.7			36.3			3.4


			4			12:20			140			31322			356			1177571			3322641			0.689			0.002			246.3			1087.7			0.0689			0.008			0.008			0.000007			0.0000458			31.1			-0.372600078			18.88			-0.2092903263			81.53			0.100			0.3			1			0.69			0.00112			0.00519			0.01888			0.00632			0.00632			298.8			3.01			6.27						39.9			36.5			3.4


			5			13:00			180			27354			456			1177332			3053612			0.602			0.003			246.3			999.6			0.0602			0.009			0.009			0.000010			0.0000558			39.8			-0.5080580335			25.23			-0.2907972059			80.23			0.100			0.8			2			0.60			0.00121			0.00514			0.02523			0.00636			0.00636			396.8			3.87			6.52						37.4			37.4			0


			6			13:40			220			24170			436			1214223			2827965			0.532			0.003			254.0			925.7			0.0532			0.007			0.007			0.000011			0.0000668			46.8			-0.6318086093			31.20			-0.3740080057			78.47			0.100			0.7			2			0.53			0.00123			0.00474			0.03120			0.00598			0.00598			521.7			4.73			6.60						37.4			37.4			0


			7			14:20			260			22766			422			1165842			2528086			0.501			0.003			243.9			827.6			0.0501			0.003			0.003			0.000011			0.0000774			49.9			-0.6916526091			36.74			-0.4579668551			77.24			0.100			0.6			1			0.50			0.00123			0.00431			0.03674			0.00555			0.00555			661.9			5.59			6.57						37.1			33.3			3.8


			8			15:00			300			21274			380			1174902			2202455			0.468			0.002			245.8			721.0			0.0468			0.003			0.003			0.000010			0.0000872			53.2			-0.7594351342			41.76			-0.5405854578			74.58			0.100			0.4			1			0.47			0.00121			0.00381			0.04176			0.00503			0.00503			830.9			6.45			6.47						36.7			33.3			3.4


																																																																																																			6.22








			





ln(1-x),COx


ln(1-x),AA





			








																														300 min


			1/T (1/K)			Temp (oC)			k none AA			k none COx			-lnk,AA			Ea (kJ/mol)			-lnk,COX			Ea (kJ/mol)						Energy efficiency (g/kWh)


			0.0036630037			0			0.00097			0.0008			6.9382144865						7.1308988303						0℃实验还没有做			4.4


			0.0033557047			25			0.001407			0.00167			6.5662955008			14.18			6.3949316526			9.48						5.28


			0.0031948882			40			0.002518			0.0017			5.9842903434						6.3771270279									6.47


			0.0030487805			55			0.002656			0.00233			5.9309340474						6.0618870114									6.74


			0.0029154519			70			0.0032925			0.0017			5.7161081243						6.3771270279									8.46








			





-lnk,AA
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Energy efficiency (g/kWh)





						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67132			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.000014896			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00244


									放电功率（W）			1.39000			←输入


																																																																																																0 °C						0 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:25			0			67132			120			433593			59880			1.000			0.001			90.7			19.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0						0.100			-0.9			-2			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			反应前O3浓度（mg/L)			反应后O3浓度（mg/L)			差值（mg/L)


			1			9:45			20			61750			5219			806607			2571554			0.920			0.045			168.7			841.8			0.0920			0.008			0.008			0.000046			0.0000456			8.0			-0.0835668549			1.38			83.30			0.100			24.6			60			0.92			0.00032			0.00106			0.00138			0.00142			0.00142			96.8			0.4633333333			2.98			以下通O3			36.9			36.3			0.6


			2			10:25			60			58925			17486			823008			2562499			0.878			0.149			172.2			838.8			0.0878			0.004			0.004			0.000388			0.0004332			12.2			-0.1303953816			6.35			82.97			0.100			86.0			211			0.88			0.00084			0.00414			0.00635			0.00536			0.00536			118.5			1.39			4.57						37.6			37.4			0.2


			3			11:05			100			56693			10110			800098			1846373			0.845			0.086			167.4			604.4			0.0845			0.003			0.003			0.000471			0.0009043			15.5			-0.1690100841			10.74			78.31			0.099			49.1			120			0.84			0.00084			0.00355			0.01074			0.00486			0.00486			221.1			2.3166666667			4.64						37.7			37.6			0.1


			4			11:45			140			53731			8173			798624			1870464			0.800			0.070			167.1			612.3			0.0800			0.004			0.004			0.000312			0.0012164			20.0			-0.2226707143			14.56			78.56			0.099			39.4			97			0.80			0.00082			0.00299			0.01456			0.00413			0.00413			352.6			3.2433333333			4.49						37.5			37.4			0.1


			5			12:25			180			51849			5423			896417			2029483			0.772			0.046			187.5			664.3			0.0772			0.003			0.003			0.000232			0.0014485			22.8			-0.2583251824			18.57			77.99			0.099			25.6			63			0.77			0.00087			0.00314			0.01857			0.00425			0.00425			437.4			4.17			4.45						37.2			37.1			0.1


			6			13:05			220			50226			7472			897663			2012901			0.748			0.064			187.8			658.9			0.0748			0.002			0.002			0.000220			0.0016687			25.2			-0.2901280095			22.75			77.82			0.098			35.9			88			0.75			0.00092			0.00326			0.02275			0.00440			0.00440			517.1			5.0966666667			4.46						37.2			37			0.2


			7			13:45			260			48833			6265			865051			1692830			0.727			0.053			181.0			554.1			0.0727			0.002			0.002			0.000235			0.0019032			27.3			-0.3182545166			26.65			75.38			0.098			29.8			73			0.73			0.00091			0.00299			0.02665			0.00413			0.00413			645.6			6.0233333333			4.42						37.1			36.9			0.2


			8			14:25			300			46925			10033			1015644			2006604			0.699			0.086			212.5			656.9			0.0699			0.003			0.003			0.000278			0.0021814			30.1			-0.358110248			30.60			75.56			0.098			48.7			120			0.70			0.00097			0.00298			0.03060			0.00423			0.00423			723.8			6.95			4.40						37.1			36.9			0.2
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0 °C





									水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			63842			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000156637			峰面积			63842			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000125309						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			0			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00000


						7.4kV			放电功率（W）			1.55000			←输入


																																																																																																			25 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						前			后


			0			10:30			0			63842			737			124633			89247			1.000			0.009			26.1			29.2			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			2.2			5			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:50			20			59486			1882			949844			3394112			0.932			0.024			198.7			1111.1			0.0932			0.007			0.007			0.000033			0.0000328			6.8			-0.0706702902			1.68			-0.0169399379			1.00			0.100			7.9			19			0.93			0.00028			0.00140			0.00168			0.00171			0.00171			98.1			0.5166666667			3.25			以下通O3			33.8			27.6			6.2


			2			11:30			60			54022			2699			1158955			2990915			0.846			0.034			242.4			979.1			0.0846			0.009			0.009			0.000115			0.0001476			15.4			-0.16701991			7.91			-0.0823965995			0.99			0.100			12.0			29			0.85			0.00109			0.00514			0.00791			0.00634			0.00634			124.7			1.55			5.10						33			28.7			4.3


			3			12:10			100			51492			3324			1212494			2755014			0.807			0.042			253.6			901.8			0.0807			0.004			0.004			0.000151			0.0002986			19.3			-0.2149848252			13.76			-0.1480278469			0.96			0.100			15.1			37			0.81			0.00122			0.00463			0.01376			0.00600			0.00600			229.3			2.5833333333			5.33						33.1			30.1			3


			4			12:50			140			50771			3513			1243547			2683450			0.795			0.044			260.1			878.4			0.0795			0.001			0.001			0.000171			0.0004699			20.5			-0.2290859555			19.41			-0.2157347516			0.85			0.100			16.1			39			0.80			0.00126			0.00438			0.01941			0.00582			0.00582			333.6			3.6166666667			5.37						33			31.2			1.8


			5			13:30			180			48507			3886			1308619			2618524			0.760			0.049			273.8			857.2			0.0760			0.004			0.004			0.000185			0.0006554			24.0			-0.2747031635			24.99			-0.2875544586			0.95			0.099			17.9			44			0.76			0.00131			0.00427			0.02499			0.00577			0.00577			433.1			4.65			5.37						33.4			31.8			1.6


			6			14:10			220			45688			3574			1274707			2510001			0.716			0.045			266.7			821.6			0.0716			0.004			0.004			0.000187			0.0008423			28.4			-0.3345755996			30.45			-0.3631540183			0.96			0.099			16.4			40			0.72			0.00133			0.00413			0.03045			0.00565			0.00565			539.1			5.6833333333			5.36						31.4			30.2			1.2


			7			14:50			260			42074			4194			1293461			2422897			0.659			0.053			270.6			793.1			0.0659			0.006			0.006			0.000195			0.0010370			34.1			-0.4169813083			35.75			-0.4423620693			0.97			0.099			19.5			48			0.66			0.00132			0.00397			0.03575			0.00549			0.00549			651.0			6.7166666667			5.32						31.7			30.7			1


			8			15:30			300			38343			3995			1291267			2325668			0.601			0.050			270.1			761.3			0.0601			0.006			0.006			0.000205			0.0012422			39.9			-0.5098392992			40.90			-0.5260164522			0.96			0.099			18.5			45			0.60			0.00133			0.00383			0.04090			0.00536			0.00536			762.9			7.75			5.28						31.7			30.7			1
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89043			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000112305			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00317


									放电功率（W）			1.21000			←输入


																																																																																																			70 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x), COX			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:05			0			89043						353865			52100			1.000			0.000			74.0			17.1			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			9:25			20			86258			2119			686350			3742536			0.969			0.013			143.6			1225.1			0.0969			0.003			0.003			0.000013			0.0000130			3.1			-0.0317765939			1.80			-0.0181262216			89.51			0.100			9.1			22			0.97			0.00027			0.00153			0.00180			0.00181			0.00181			99.3			0.4033333333			4.45			以下通O3			35.6			31.1			4.5


			2			10:05			60			67054			7110			860527			3208372			0.753			0.044			180.0			1050.3			0.0753			0.022			0.022			0.000114			0.0001267			24.7			-0.2836211342			8.19			-0.0854761235			85.37			0.100			34.1			84			0.75			0.00080			0.00560			0.00819			0.00651			0.00651			125.8			1.21			6.77						36.3			29.1			7.2


			3			10:45			100			62915			8189			991154			3971552			0.707			0.050			207.3			1300.1			0.0707			0.005			0.005			0.000188			0.0003150			29.3			-0.3473347901			14.93			-0.1616971237			86.25			0.100			39.5			97			0.71			0.00095			0.00578			0.01493			0.00693			0.00693			215.6			2.0166666667			7.40						36.7			31.7			5


			4			11:25			140			55065			8597			869977			2012033			0.618			0.053			182.0			658.6			0.0618			0.009			0.009			0.000207			0.0005216			38.2			-0.4806050935			20.71			-0.2320431265			78.35			0.099			41.5			102			0.62			0.00096			0.00482			0.02071			0.00599			0.00599			346.0			2.8233333333			7.33						35.5			29.4			6.1


			5			12:05			180			50747			7015			904729			2718029			0.570			0.043			189.3			889.7			0.0570			0.005			0.005			0.000192			0.0007138			43.0			-0.5622668962			25.43			-0.2934739319			82.46			0.099			33.6			82			0.57			0.00091			0.00381			0.02543			0.00492			0.00492			517.3			3.63			7.01						34			29.8			4.2


			6			12:45			220			43025			8018			1057091			2957839			0.483			0.049			221.1			968.2			0.0483			0.009			0.009			0.000185			0.0008988			51.7			-0.727338057			31.02			-0.371292069			81.41			0.099			38.6			95			0.48			0.00101			0.00457			0.03102			0.00577			0.00577			537.8			4.4366666667			6.99						34			30.3			3.7


			7			13:25			260			39764			8860			955802			1749647			0.447			0.055			199.9			572.7			0.0447			0.004			0.004			0.000208			0.0011066			55.3			-0.8061574188			35.84			-0.4438607028			74.12			0.099			42.8			105			0.45			0.00104			0.00379			0.03584			0.00504			0.00504			711.7			5.2433333333			6.84						34			29.4			4.6


			8			14:05			300			36640			6888			1155633			3053179			0.411			0.042			241.7			999.5			0.0411			0.004			0.004			0.000194			0.0013005			58.9			-0.8879788593			40.80			-0.5242626218			80.52			0.099			33.0			81			0.41			0.00109			0.00387			0.04080			0.00515			0.00515			792.2			6.05			6.74						34			29.4			4.6


																																																																																																			7.01
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00393


									放电功率（W）			1.20000			←输入


																																																																																																			55 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln（1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:55			0			130241						407035			96584			1.002			0.000			85.1			31.6			0.1002						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:15			20			112749			13668			733164			3142868			0.867			0.084			153.4			1028.8			0.0867			0.013			0.013			0.000084			0.0000841			13.4			-0.1442224712			1.60			-0.0161130766			87.03			0.100			66.9			164			0.87			0.00029			0.00130			0.00160			0.00168			0.00168			95.0			0.4			4.00			以下通O3			35.7			32.3			3.4


			2			10:55			60			102608			11386			780840			2946674			0.789			0.070			163.3			964.6			0.0789			0.008			0.008			0.000308			0.0003925			21.2			-0.238470678			7.28			-0.0756262684			85.52			0.100			55.5			136			0.79			0.00078			0.00491			0.00728			0.00599			0.00599			121.5			1.2			6.07						35.7			35.6			0.1


			3			11:35			100			98227			10463			1216539			7255409			0.756			0.064			254.5			2375.0			0.0756			0.003			0.003			0.000269			0.0006615			24.6			-0.2821054537			16.53			-0.1806960011			90.32			0.099			50.9			125			0.76			0.00103			0.00822			0.01653			0.00952			0.00952			173.7			2			8.27						33.8			33			0.8


			4			12:15			140			85912			8467			1183610			3672084			0.661			0.052			247.6			1202.0			0.0661			0.009			0.009			0.000233			0.0008945			34.0			-0.4160630638			26.57			-0.3088405924			82.92			0.099			40.9			100			0.66			0.00124			0.00880			0.02657			0.01027			0.01027			258.7			2.8			9.49						33.8			32.8			1


			5			12:55			180			78065			9328			1287427			3797503			0.601			0.057			269.3			1243.1			0.0601			0.006			0.006			0.000219			0.0011136			40.1			-0.5118447674			33.86			-0.4133974767			82.19			0.099			45.2			111			0.60			0.00127			0.00602			0.03386			0.00751			0.00751			450.9			3.6			9.41						36.7			32.5			4.2


			6			13:35			220			67230			12301			1355483			3849382			0.517			0.076			283.6			1260.1			0.0517			0.008			0.008			0.000266			0.0013798			48.4			-0.6612670039			41.38			-0.5341153105			81.63			0.099			60.1			147			0.52			0.00136			0.00616			0.04138			0.00779			0.00779			531.4			4.4			9.40						36			33.3			2.7


			7			14:15			260			59805			12580			885514			1024554			0.460			0.077			185.2			335.4			0.0460			0.006			0.006			0.000306			0.0016861			54.1			-0.7782973109			46.46			-0.6247697365			64.42			0.098			61.4			151			0.46			0.00115			0.00393			0.04646			0.00539			0.00539			862.5			5.2			8.93						36.9			33.3			3.6


			8			14:55			300			55253			16133			1107160			2929758			0.425			0.099			231.6			959.0			0.0425			0.004			0.004			0.000353			0.0020396			57.6			-0.8574639428			50.67			-0.7067008354			80.55			0.098			79.2			194			0.43			0.00103			0.00319			0.05067			0.00457			0.00457			1110.0			6			8.45						36.8			33.3			3.5


																																																																																																			8.57
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			45464			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000219954			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00294


									放电功率（W）			1.29000			←输入


																																																																																																			40 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			10:00			0			45464			598			367023			121453			1.000			0.004			76.8			39.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			1.5			4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:20			20			42609			641			729093			2790919			0.937			0.004			152.5			913.6			0.0937			0.006			0.006			0.000008			0.0000076			6.3			-0.0648553054			1.46			-0.0146598941			85.69			0.100			1.7			4			0.94			0.00028			0.00117			0.00146			0.00146			0.00146			99.5			0.43			3.38			以下通O3			37.3			36.8			0.5


			2			11:00			60			36586			851			825648			2863366			0.805			0.005			172.7			937.3			0.0805			0.013			0.013			0.000018			0.0000260			19.5			-0.2172551504			6.81			-0.070540008			84.44			0.100			2.7			7			0.80			0.00080			0.00456			0.00681			0.00537			0.00537			126.7			1.29			5.28						37.3			31.5			5.8


			3			11:40			100			34781			202			1000237			3120718			0.765			0.001			209.2			1021.6			0.0765			0.004			0.004			0.000013			0.0000390			23.5			-0.2678495433			12.57			-0.134353447			83.00			0.100			-0.5			-1			0.77			0.00094			0.00482			0.01257			0.00577			0.00577			217.7			2.15			5.85						39.7			36.3			3.4


			4			12:20			140			31322			356			1177571			3322641			0.689			0.002			246.3			1087.7			0.0689			0.008			0.008			0.000007			0.0000458			31.1			-0.372600078			18.88			-0.2092903263			81.53			0.100			0.3			1			0.69			0.00112			0.00519			0.01888			0.00632			0.00632			298.8			3.01			6.27						39.9			36.5			3.4


			5			13:00			180			27354			456			1177332			3053612			0.602			0.003			246.3			999.6			0.0602			0.009			0.009			0.000010			0.0000558			39.8			-0.5080580335			25.23			-0.2907972059			80.23			0.100			0.8			2			0.60			0.00121			0.00514			0.02523			0.00636			0.00636			396.8			3.87			6.52						37.4			37.4			0


			6			13:40			220			24170			436			1214223			2827965			0.532			0.003			254.0			925.7			0.0532			0.007			0.007			0.000011			0.0000668			46.8			-0.6318086093			31.20			-0.3740080057			78.47			0.100			0.7			2			0.53			0.00123			0.00474			0.03120			0.00598			0.00598			521.7			4.73			6.60						37.4			37.4			0


			7			14:20			260			22766			422			1165842			2528086			0.501			0.003			243.9			827.6			0.0501			0.003			0.003			0.000011			0.0000774			49.9			-0.6916526091			36.74			-0.4579668551			77.24			0.100			0.6			1			0.50			0.00123			0.00431			0.03674			0.00555			0.00555			661.9			5.59			6.57						37.1			33.3			3.8


			8			15:00			300			21274			380			1174902			2202455			0.468			0.002			245.8			721.0			0.0468			0.003			0.003			0.000010			0.0000872			53.2			-0.7594351342			41.76			-0.5405854578			74.58			0.100			0.4			1			0.47			0.00121			0.00381			0.04176			0.00503			0.00503			830.9			6.45			6.47						36.7			33.3			3.4


																																																																																																			6.22








			





ln(1-x),COx


ln(1-x),AA





			








																														300 min


			1/T (1/K)			Temp (oC)			k none AA			k none COx			-lnk,AA			Ea (kJ/mol)			-lnk,COX			Ea (kJ/mol)						Energy efficiency (g/kWh)


			0.0036630037			0			0.00097			0.0008			6.9382144865						7.1308988303						0℃实验还没有做			4.4


			0.0033557047			25			0.001407			0.00167			6.5662955008			14.18			6.3949316526			9.48						5.28


			0.0031948882			40			0.002518			0.0017			5.9842903434						6.3771270279									6.47


			0.0030487805			55			0.002656			0.00233			5.9309340474						6.0618870114									8.46


			0.0029154519			70			0.0032925			0.0017			5.7161081243						6.3771270279									6.74








			





-lnk,AA
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Energy efficiency (g/kWh)





						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67132			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.000014896			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00244


									放电功率（W）			1.39000			←输入


																																																																																																0 °C						0 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:25			0			67132			120			433593			59880			1.000			0.001			90.7			19.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0						0.100			-0.9			-2			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			反应前O3浓度（mg/L)			反应后O3浓度（mg/L)			差值（mg/L)


			1			9:45			20			61750			5219			806607			2571554			0.920			0.045			168.7			841.8			0.0920			0.008			0.008			0.000046			0.0000456			8.0			-0.0835668549			1.38			83.30			0.100			24.6			60			0.92			0.00032			0.00106			0.00138			0.00142			0.00142			96.8			0.4633333333			2.98			以下通O3			36.9			36.3			0.6


			2			10:25			60			58925			17486			823008			2562499			0.878			0.149			172.2			838.8			0.0878			0.004			0.004			0.000388			0.0004332			12.2			-0.1303953816			6.35			82.97			0.100			86.0			211			0.88			0.00084			0.00414			0.00635			0.00536			0.00536			118.5			1.39			4.57						37.6			37.4			0.2


			3			11:05			100			56693			10110			800098			1846373			0.845			0.086			167.4			604.4			0.0845			0.003			0.003			0.000471			0.0009043			15.5			-0.1690100841			10.74			78.31			0.099			49.1			120			0.84			0.00084			0.00355			0.01074			0.00486			0.00486			221.1			2.3166666667			4.64						37.7			37.6			0.1


			4			11:45			140			53731			8173			798624			1870464			0.800			0.070			167.1			612.3			0.0800			0.004			0.004			0.000312			0.0012164			20.0			-0.2226707143			14.56			78.56			0.099			39.4			97			0.80			0.00082			0.00299			0.01456			0.00413			0.00413			352.6			3.2433333333			4.49						37.5			37.4			0.1


			5			12:25			180			51849			5423			896417			2029483			0.772			0.046			187.5			664.3			0.0772			0.003			0.003			0.000232			0.0014485			22.8			-0.2583251824			18.57			77.99			0.099			25.6			63			0.77			0.00087			0.00314			0.01857			0.00425			0.00425			437.4			4.17			4.45						37.2			37.1			0.1


			6			13:05			220			50226			7472			897663			2012901			0.748			0.064			187.8			658.9			0.0748			0.002			0.002			0.000220			0.0016687			25.2			-0.2901280095			22.75			77.82			0.098			35.9			88			0.75			0.00092			0.00326			0.02275			0.00440			0.00440			517.1			5.0966666667			4.46						37.2			37			0.2


			7			13:45			260			48833			6265			865051			1692830			0.727			0.053			181.0			554.1			0.0727			0.002			0.002			0.000235			0.0019032			27.3			-0.3182545166			26.65			75.38			0.098			29.8			73			0.73			0.00091			0.00299			0.02665			0.00413			0.00413			645.6			6.0233333333			4.42						37.1			36.9			0.2


			8			14:25			300			46925			10033			1015644			2006604			0.699			0.086			212.5			656.9			0.0699			0.003			0.003			0.000278			0.0021814			30.1			-0.358110248			30.60			75.56			0.098			48.7			120			0.70			0.00097			0.00298			0.03060			0.00423			0.00423			723.8			6.95			4.40						37.1			36.9			0.2
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0 °C





									水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			63842			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000156637			峰面积			63842			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000125309						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			0			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00000


						7.4kV			放电功率（W）			1.55000			←输入


																																																																																																			25 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						前			后


			0			10:30			0			63842			737			124633			89247			1.000			0.009			26.1			29.2			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			2.2			5			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:50			20			59486			1882			949844			3394112			0.932			0.024			198.7			1111.1			0.0932			0.007			0.007			0.000033			0.0000328			6.8			-0.0706702902			1.68			-0.0169399379			1.00			0.100			7.9			19			0.93			0.00028			0.00140			0.00168			0.00171			0.00171			98.1			0.5166666667			3.25			以下通O3			33.8			27.6			6.2


			2			11:30			60			54022			2699			1158955			2990915			0.846			0.034			242.4			979.1			0.0846			0.009			0.009			0.000115			0.0001476			15.4			-0.16701991			7.91			-0.0823965995			0.99			0.100			12.0			29			0.85			0.00109			0.00514			0.00791			0.00634			0.00634			124.7			1.55			5.10						33			28.7			4.3


			3			12:10			100			51492			3324			1212494			2755014			0.807			0.042			253.6			901.8			0.0807			0.004			0.004			0.000151			0.0002986			19.3			-0.2149848252			13.76			-0.1480278469			0.96			0.100			15.1			37			0.81			0.00122			0.00463			0.01376			0.00600			0.00600			229.3			2.5833333333			5.33						33.1			30.1			3


			4			12:50			140			50771			3513			1243547			2683450			0.795			0.044			260.1			878.4			0.0795			0.001			0.001			0.000171			0.0004699			20.5			-0.2290859555			19.41			-0.2157347516			0.85			0.100			16.1			39			0.80			0.00126			0.00438			0.01941			0.00582			0.00582			333.6			3.6166666667			5.37						33			31.2			1.8


			5			13:30			180			48507			3886			1308619			2618524			0.760			0.049			273.8			857.2			0.0760			0.004			0.004			0.000185			0.0006554			24.0			-0.2747031635			24.99			-0.2875544586			0.95			0.099			17.9			44			0.76			0.00131			0.00427			0.02499			0.00577			0.00577			433.1			4.65			5.37						33.4			31.8			1.6


			6			14:10			220			45688			3574			1274707			2510001			0.716			0.045			266.7			821.6			0.0716			0.004			0.004			0.000187			0.0008423			28.4			-0.3345755996			30.45			-0.3631540183			0.96			0.099			16.4			40			0.72			0.00133			0.00413			0.03045			0.00565			0.00565			539.1			5.6833333333			5.36						31.4			30.2			1.2


			7			14:50			260			42074			4194			1293461			2422897			0.659			0.053			270.6			793.1			0.0659			0.006			0.006			0.000195			0.0010370			34.1			-0.4169813083			35.75			-0.4423620693			0.97			0.099			19.5			48			0.66			0.00132			0.00397			0.03575			0.00549			0.00549			651.0			6.7166666667			5.32						31.7			30.7			1


			8			15:30			300			38343			3995			1291267			2325668			0.601			0.050			270.1			761.3			0.0601			0.006			0.006			0.000205			0.0012422			39.9			-0.5098392992			40.90			-0.5260164522			0.96			0.099			18.5			45			0.60			0.00133			0.00383			0.04090			0.00536			0.00536			762.9			7.75			5.28						31.7			30.7			1
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			频率（Hz）			输出电压（kV）			功率（W）			乙酸浓度（g/L)			乙酸用量(mL）			鼓泡距离液面高度（cm）			催化剂			催化剂用量（g）			水温（℃）


			100			7.37			1.21			1			100			18									70


			每隔40min分析气样取液样。测完气样后离心液样，再用GC分析液样
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			89043			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000112305			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00317


									放电功率（W）			1.21000			←输入


																																																																																																			70 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x), COX			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:05			0			89043						353865			52100			1.000			0.000			74.0			17.1			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			9:25			20			86258			2119			686350			3742536			0.969			0.013			143.6			1225.1			0.0969			0.003			0.003			0.000013			0.0000130			3.1			-0.0317765939			1.80			-0.0181262216			89.51			0.100			9.1			22			0.97			0.00027			0.00153			0.00180			0.00181			0.00181			99.3			0.4033333333			4.45			以下通O3			35.6			31.1			4.5


			2			10:05			60			67054			7110			860527			3208372			0.753			0.044			180.0			1050.3			0.0753			0.022			0.022			0.000114			0.0001267			24.7			-0.2836211342			8.19			-0.0854761235			85.37			0.100			34.1			84			0.75			0.00080			0.00560			0.00819			0.00651			0.00651			125.8			1.21			6.77						36.3			29.1			7.2


			3			10:45			100			62915			8189			991154			3971552			0.707			0.050			207.3			1300.1			0.0707			0.005			0.005			0.000188			0.0003150			29.3			-0.3473347901			14.93			-0.1616971237			86.25			0.100			39.5			97			0.71			0.00095			0.00578			0.01493			0.00693			0.00693			215.6			2.0166666667			7.40						36.7			31.7			5


			4			11:25			140			55065			8597			869977			2012033			0.618			0.053			182.0			658.6			0.0618			0.009			0.009			0.000207			0.0005216			38.2			-0.4806050935			20.71			-0.2320431265			78.35			0.099			41.5			102			0.62			0.00096			0.00482			0.02071			0.00599			0.00599			346.0			2.8233333333			7.33						35.5			29.4			6.1


			5			12:05			180			50747			7015			904729			2718029			0.570			0.043			189.3			889.7			0.0570			0.005			0.005			0.000192			0.0007138			43.0			-0.5622668962			25.43			-0.2934739319			82.46			0.099			33.6			82			0.57			0.00091			0.00381			0.02543			0.00492			0.00492			517.3			3.63			7.01						34			29.8			4.2


			6			12:45			220			43025			8018			1057091			2957839			0.483			0.049			221.1			968.2			0.0483			0.009			0.009			0.000185			0.0008988			51.7			-0.727338057			31.02			-0.371292069			81.41			0.099			38.6			95			0.48			0.00101			0.00457			0.03102			0.00577			0.00577			537.8			4.4366666667			6.99						34			30.3			3.7


			7			13:25			260			39764			8860			955802			1749647			0.447			0.055			199.9			572.7			0.0447			0.004			0.004			0.000208			0.0011066			55.3			-0.8061574188			35.84			-0.4438607028			74.12			0.099			42.8			105			0.45			0.00104			0.00379			0.03584			0.00504			0.00504			711.7			5.2433333333			6.84						34			29.4			4.6


			8			14:05			300			36640			6888			1155633			3053179			0.411			0.042			241.7			999.5			0.0411			0.004			0.004			0.000194			0.0013005			58.9			-0.8879788593			40.80			-0.5242626218			80.52			0.099			33.0			81			0.41			0.00109			0.00387			0.04080			0.00515			0.00515			792.2			6.05			6.74						34			29.4			4.6


																																																																																																			7.01
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			129977			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000076937			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00393


									放电功率（W）			1.20000			←输入


																																																																																																			55 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln（1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:55			0			130241						407035			96584			1.002			0.000			85.1			31.6			0.1002						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			-1.5			-4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:15			20			112749			13668			733164			3142868			0.867			0.084			153.4			1028.8			0.0867			0.013			0.013			0.000084			0.0000841			13.4			-0.1442224712			1.60			-0.0161130766			87.03			0.100			66.9			164			0.87			0.00029			0.00130			0.00160			0.00168			0.00168			95.0			0.4			4.00			以下通O3			35.7			32.3			3.4


			2			10:55			60			102608			11386			780840			2946674			0.789			0.070			163.3			964.6			0.0789			0.008			0.008			0.000308			0.0003925			21.2			-0.238470678			7.28			-0.0756262684			85.52			0.100			55.5			136			0.79			0.00078			0.00491			0.00728			0.00599			0.00599			121.5			1.2			6.07						35.7			35.6			0.1


			3			11:35			100			98227			10463			1216539			7255409			0.756			0.064			254.5			2375.0			0.0756			0.003			0.003			0.000269			0.0006615			24.6			-0.2821054537			16.53			-0.1806960011			90.32			0.099			50.9			125			0.76			0.00103			0.00822			0.01653			0.00952			0.00952			173.7			2			8.27						33.8			33			0.8


			4			12:15			140			85912			8467			1183610			3672084			0.661			0.052			247.6			1202.0			0.0661			0.009			0.009			0.000233			0.0008945			34.0			-0.4160630638			26.57			-0.3088405924			82.92			0.099			40.9			100			0.66			0.00124			0.00880			0.02657			0.01027			0.01027			258.7			2.8			9.49						33.8			32.8			1


			5			12:55			180			78065			9328			1287427			3797503			0.601			0.057			269.3			1243.1			0.0601			0.006			0.006			0.000219			0.0011136			40.1			-0.5118447674			33.86			-0.4133974767			82.19			0.099			45.2			111			0.60			0.00127			0.00602			0.03386			0.00751			0.00751			450.9			3.6			9.41						36.7			32.5			4.2


			6			13:35			220			67230			12301			1355483			3849382			0.517			0.076			283.6			1260.1			0.0517			0.008			0.008			0.000266			0.0013798			48.4			-0.6612670039			41.38			-0.5341153105			81.63			0.099			60.1			147			0.52			0.00136			0.00616			0.04138			0.00779			0.00779			531.4			4.4			9.40						36			33.3			2.7


			7			14:15			260			59805			12580			885514			1024554			0.460			0.077			185.2			335.4			0.0460			0.006			0.006			0.000306			0.0016861			54.1			-0.7782973109			46.46			-0.6247697365			64.42			0.098			61.4			151			0.46			0.00115			0.00393			0.04646			0.00539			0.00539			862.5			5.2			8.93						36.9			33.3			3.6


			8			14:55			300			55253			16133			1107160			2929758			0.425			0.099			231.6			959.0			0.0425			0.004			0.004			0.000353			0.0020396			57.6			-0.8574639428			50.67			-0.7067008354			80.55			0.098			79.2			194			0.43			0.00103			0.00319			0.05067			0.00457			0.00457			1110.0			6			8.45						36.8			33.3			3.5


																																																																																																			8.57
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			45464			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000219954			峰面积			129977			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000061549						4780.3364828012			3054.8551755649																																																																		36.7


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00294


									放电功率（W）			1.29000			←输入


																																																																																																			40 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			10:00			0			45464			598			367023			121453			1.000			0.004			76.8			39.8			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			1.5			4			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:20			20			42609			641			729093			2790919			0.937			0.004			152.5			913.6			0.0937			0.006			0.006			0.000008			0.0000076			6.3			-0.0648553054			1.46			-0.0146598941			85.69			0.100			1.7			4			0.94			0.00028			0.00117			0.00146			0.00146			0.00146			99.5			0.43			3.38			以下通O3			37.3			36.8			0.5


			2			11:00			60			36586			851			825648			2863366			0.805			0.005			172.7			937.3			0.0805			0.013			0.013			0.000018			0.0000260			19.5			-0.2172551504			6.81			-0.070540008			84.44			0.100			2.7			7			0.80			0.00080			0.00456			0.00681			0.00537			0.00537			126.7			1.29			5.28						37.3			31.5			5.8


			3			11:40			100			34781			202			1000237			3120718			0.765			0.001			209.2			1021.6			0.0765			0.004			0.004			0.000013			0.0000390			23.5			-0.2678495433			12.57			-0.134353447			83.00			0.100			-0.5			-1			0.77			0.00094			0.00482			0.01257			0.00577			0.00577			217.7			2.15			5.85						39.7			36.3			3.4


			4			12:20			140			31322			356			1177571			3322641			0.689			0.002			246.3			1087.7			0.0689			0.008			0.008			0.000007			0.0000458			31.1			-0.372600078			18.88			-0.2092903263			81.53			0.100			0.3			1			0.69			0.00112			0.00519			0.01888			0.00632			0.00632			298.8			3.01			6.27						39.9			36.5			3.4


			5			13:00			180			27354			456			1177332			3053612			0.602			0.003			246.3			999.6			0.0602			0.009			0.009			0.000010			0.0000558			39.8			-0.5080580335			25.23			-0.2907972059			80.23			0.100			0.8			2			0.60			0.00121			0.00514			0.02523			0.00636			0.00636			396.8			3.87			6.52						37.4			37.4			0


			6			13:40			220			24170			436			1214223			2827965			0.532			0.003			254.0			925.7			0.0532			0.007			0.007			0.000011			0.0000668			46.8			-0.6318086093			31.20			-0.3740080057			78.47			0.100			0.7			2			0.53			0.00123			0.00474			0.03120			0.00598			0.00598			521.7			4.73			6.60						37.4			37.4			0


			7			14:20			260			22766			422			1165842			2528086			0.501			0.003			243.9			827.6			0.0501			0.003			0.003			0.000011			0.0000774			49.9			-0.6916526091			36.74			-0.4579668551			77.24			0.100			0.6			1			0.50			0.00123			0.00431			0.03674			0.00555			0.00555			661.9			5.59			6.57						37.1			33.3			3.8


			8			15:00			300			21274			380			1174902			2202455			0.468			0.002			245.8			721.0			0.0468			0.003			0.003			0.000010			0.0000872			53.2			-0.7594351342			41.76			-0.5405854578			74.58			0.100			0.4			1			0.47			0.00121			0.00381			0.04176			0.00503			0.00503			830.9			6.45			6.47						36.7			33.3			3.4


																																																																																																			6.22








			





ln(1-x),COx


ln(1-x),AA





			








																														300 min


			1/T (1/K)			Temp (oC)			k none AA			k none COx			-lnk,AA			Ea (kJ/mol)			-lnk,COX			Ea (kJ/mol)						Energy efficiency (g/kWh)


			0.0036630037			0			0.00097			0.0008			6.9382144865						7.1308988303						0℃实验还没有做			4.4


			0.0033557047			25			0.001407			0.00167			6.5662955008			14.18			6.3949316526			9.48						5.28


			0.0031948882			40			0.002518			0.0017			5.9842903434						6.3771270279									6.47


			0.0030487805			55			0.002656			0.00233			5.9309340474						6.0618870114									8.46


			0.0029154519			70			0.0032925			0.0017			5.7161081243						6.3771270279									6.74
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Energy efficiency (g/kWh)
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						20210429			水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			67132			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.000014896			峰面积			93722			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000085359						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			3			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00244


									放电功率（W）			1.39000			←输入


																																																																																																0 °C						0 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			CO2/Cox			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）


			0			9:25			0			67132			120			433593			59880			1.000			0.001			90.7			19.6			0.1000						0.000			0			0			0			0			0						0.100			-0.9			-2			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2			反应前O3浓度（mg/L)			反应后O3浓度（mg/L)			差值（mg/L)


			1			9:45			20			61750			5219			806607			2571554			0.920			0.045			168.7			841.8			0.0920			0.008			0.008			0.000046			0.0000456			8.0			-0.0835668549			1.38			83.30			0.100			24.6			60			0.92			0.00032			0.00106			0.00138			0.00142			0.00142			96.8			0.4633333333			2.98			以下通O3			36.9			36.3			0.6


			2			10:25			60			58925			17486			823008			2562499			0.878			0.149			172.2			838.8			0.0878			0.004			0.004			0.000388			0.0004332			12.2			-0.1303953816			6.35			82.97			0.100			86.0			211			0.88			0.00084			0.00414			0.00635			0.00536			0.00536			118.5			1.39			4.57						37.6			37.4			0.2


			3			11:05			100			56693			10110			800098			1846373			0.845			0.086			167.4			604.4			0.0845			0.003			0.003			0.000471			0.0009043			15.5			-0.1690100841			10.74			78.31			0.099			49.1			120			0.84			0.00084			0.00355			0.01074			0.00486			0.00486			221.1			2.3166666667			4.64						37.7			37.6			0.1


			4			11:45			140			53731			8173			798624			1870464			0.800			0.070			167.1			612.3			0.0800			0.004			0.004			0.000312			0.0012164			20.0			-0.2226707143			14.56			78.56			0.099			39.4			97			0.80			0.00082			0.00299			0.01456			0.00413			0.00413			352.6			3.2433333333			4.49						37.5			37.4			0.1


			5			12:25			180			51849			5423			896417			2029483			0.772			0.046			187.5			664.3			0.0772			0.003			0.003			0.000232			0.0014485			22.8			-0.2583251824			18.57			77.99			0.099			25.6			63			0.77			0.00087			0.00314			0.01857			0.00425			0.00425			437.4			4.17			4.45						37.2			37.1			0.1


			6			13:05			220			50226			7472			897663			2012901			0.748			0.064			187.8			658.9			0.0748			0.002			0.002			0.000220			0.0016687			25.2			-0.2901280095			22.75			77.82			0.098			35.9			88			0.75			0.00092			0.00326			0.02275			0.00440			0.00440			517.1			5.0966666667			4.46						37.2			37			0.2


			7			13:45			260			48833			6265			865051			1692830			0.727			0.053			181.0			554.1			0.0727			0.002			0.002			0.000235			0.0019032			27.3			-0.3182545166			26.65			75.38			0.098			29.8			73			0.73			0.00091			0.00299			0.02665			0.00413			0.00413			645.6			6.0233333333			4.42						37.1			36.9			0.2


			8			14:25			300			46925			10033			1015644			2006604			0.699			0.086			212.5			656.9			0.0699			0.003			0.003			0.000278			0.0021814			30.1			-0.358110248			30.60			75.56			0.098			48.7			120			0.70			0.00097			0.00298			0.03060			0.00423			0.00423			723.8			6.95			4.40						37.1			36.9			0.2








			





0 °C





									水中乙酸浓度（g/L）			1			←输入						液相乙酸标准曲线						气相乙酸标准曲线						CO、CO2标准曲线			CO			CO2


									乙酸溶液量（mL）			100			←输入						标准浓度（g/L）			1			标准浓度（g/L）			1			标准浓度（ppm）			1812.158			1825.279


									乙酸量（g）			0.1									峰面积			63842			样品注入体积（uL）			0.8			峰面积			8662725			5575963


									鼓泡气体流量（L/min）			0.1			←输入						系数（g/L/面积）			0.0000156637			峰面积			63842			系数（ppm/面积）			0.0002091903			0.0003273478


									乙酸分子量			60.05															系数（ug/面积）			0.0000125309						4780.3364828012			3054.8551755649


						1wt%Mn/Al2O3			催化剂用量（g）			0			←输入


									催化剂吸附量（g-乙酸/g催化剂）			0.00000


						7.4kV			放电功率（W）			1.55000			←输入


																																																																																																			25 °C


			序号			在黄色背景里面输入实验数据			时间（分）			乙酸液相峰面积			乙酸气相峰面积			CO峰面积			CO2峰面积			液相中乙酸浓度(g/L)			气相中乙酸浓度(g/m3)25摄氏度			CO (ppm)			CO2 (ppm)			液相中乙酸量（g）			A液相中乙酸减少的量(g)			A液相中乙酸减少的累计量(g)			B分析时间段内气相中乙酸量（g）			气相中乙酸累计量（g）			乙酸降解率（%）			ln(1-x),AA			矿化率（%）			ln(1-x),COx			(A-B)/A			扣除气相乙酸后的液相中乙酸量（g）			气相中乙酸浓度(ppmv)			气相中乙酸浓度(mg/m3)			液相中乙酸浓度(g/m3)			乙酸=》CO (g)			乙酸=》CO2 (g)			气相乙酸氧化量累计(g)			气相乙酸+乙酸氧化(g)			气相乙酸+乙酸氧化 累计量(g)			乙酸氧化成（CO+CO2）比例（%）			放电能量(Wh)			能量效率（g/kWh）						前			后


			0			10:30			0			63842			737			124633			89247			1.000			0.009			26.1			29.2			0.1000						0.000			0			0			0			0			0			0						0.100			2.2			5			1.00			0			0			0			0			0						0						通O2


			1			10:50			20			59486			1882			949844			3394112			0.932			0.024			198.7			1111.1			0.0932			0.007			0.007			0.000033			0.0000328			6.8			-0.0706702902			1.68			-0.0169399379			1.00			0.100			7.9			19			0.93			0.00028			0.00140			0.00168			0.00171			0.00171			98.1			0.5166666667			3.25			以下通O3			33.8			27.6			6.2


			2			11:30			60			54022			2699			1158955			2990915			0.846			0.034			242.4			979.1			0.0846			0.009			0.009			0.000115			0.0001476			15.4			-0.16701991			7.91			-0.0823965995			0.99			0.100			12.0			29			0.85			0.00109			0.00514			0.00791			0.00634			0.00634			124.7			1.55			5.10						33			28.7			4.3


			3			12:10			100			51492			3324			1212494			2755014			0.807			0.042			253.6			901.8			0.0807			0.004			0.004			0.000151			0.0002986			19.3			-0.2149848252			13.76			-0.1480278469			0.96			0.100			15.1			37			0.81			0.00122			0.00463			0.01376			0.00600			0.00600			229.3			2.5833333333			5.33						33.1			30.1			3


			4			12:50			140			50771			3513			1243547			2683450			0.795			0.044			260.1			878.4			0.0795			0.001			0.001			0.000171			0.0004699			20.5			-0.2290859555			19.41			-0.2157347516			0.85			0.100			16.1			39			0.80			0.00126			0.00438			0.01941			0.00582			0.00582			333.6			3.6166666667			5.37						33			31.2			1.8


			5			13:30			180			48507			3886			1308619			2618524			0.760			0.049			273.8			857.2			0.0760			0.004			0.004			0.000185			0.0006554			24.0			-0.2747031635			24.99			-0.2875544586			0.95			0.099			17.9			44			0.76			0.00131			0.00427			0.02499			0.00577			0.00577			433.1			4.65			5.37						33.4			31.8			1.6


			6			14:10			220			45688			3574			1274707			2510001			0.716			0.045			266.7			821.6			0.0716			0.004			0.004			0.000187			0.0008423			28.4			-0.3345755996			30.45			-0.3631540183			0.96			0.099			16.4			40			0.72			0.00133			0.00413			0.03045			0.00565			0.00565			539.1			5.6833333333			5.36						31.4			30.2			1.2


			7			14:50			260			42074			4194			1293461			2422897			0.659			0.053			270.6			793.1			0.0659			0.006			0.006			0.000195			0.0010370			34.1			-0.4169813083			35.75			-0.4423620693			0.97			0.099			19.5			48			0.66			0.00132			0.00397			0.03575			0.00549			0.00549			651.0			6.7166666667			5.32						31.7			30.7			1


			8			15:30			300			38343			3995			1291267			2325668			0.601			0.050			270.1			761.3			0.0601			0.006			0.006			0.000205			0.0012422			39.9			-0.5098392992			40.90			-0.5260164522			0.96			0.099			18.5			45			0.60			0.00133			0.00383			0.04090			0.00536			0.00536			762.9			7.75			5.28						31.7			30.7			1
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			频率（Hz）			输出电压（kV）			功率（W）			乙酸浓度（g/L)			乙酸用量(mL）			鼓泡距离液面高度（cm）			催化剂			催化剂用量（g）			水温（℃）


			100			7.37			1.21			1			100			18									70


			每隔40min分析气样取液样。测完气样后离心液样，再用GC分析液样
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