Table S1. Raw data

| Rat Number | Group Number | Total area (mm2) | Granulation area (mm2) | Calcification area (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | 0.3927 | 0.0743 | 0 |
|  | 2 | 0.5596 | 0.2486 | 0.068642 |
|  | 3 | 1.452 | 0.735 | 0.0561 |
|  | 4 | 0.859 | 0.394 | 0.052 |
|  | 5 | 1.781 | 0.581 | 0.0607 |
| G | 1 | 0.418 | 0.0242 | 0.02673 |
|  | 2 | 0.45815 | 0.2955 | 0.2955 |
|  | 3 | 0.575 | 0.1669 | 0.1669 |
|  | 4 | 0.644603 | 0.108603 | 0.036203 |
|  | 5 | 0.503 | 0.094534 | 0.022534 |
| H | 1 | 0.422385 | 0.093485 | 0 |
|  | 2 | 1.3361 | 0.5361 | 0.2531 |
|  | 3 | 0.5263 | 0.08243 | 0.018443 |
|  | 4 | 1.0453 | 0.2813 | 0.0513 |
|  | 5 | 0.8362 | 0.251 | 0.0912 |
| K | 1 | 0.8585 | 0.1454 | 0.106376 |
|  | 2 | 1.2724 | 0.2349 | 0.2645 |
|  | 3 | 1.087 | 0.2384 | 0.0996 |
|  | 4 | 0.943 | 0.1657 | 0.1173 |
|  | 5 | 0.98 | 0.2609 | 0.113138 |
| L | 1 | 0.641758 | 0.0581 | 0.007658 |
|  | 2 | 0.675151 | 0.156 | 0.134151 |
|  | 3 | 1.2553 | 0.34 | 0.1503 |
|  | 4 | 1.010763 | 0.1848 | 0.026963 |
|  | 5 | 0.818093 | 0.1462 | 0.028893 |
| M | 1 | 0.7526 | 0.1266 | 0 |
|  | 2 | 1.256551 | 0.323 | 0.143551 |
|  | 3 | 0.953206 | 0.1719 | 0.110306 |
|  | 4 | 0.319754 | 0.1958 | 0.023649 |
|  | 5 | 1.023 | 0.1933 | 0.1317 |
| N | 1 | 0.0549 | 0.0349 | 0 |
|  | 2 | 1.372 | 0.528 | 0.1535 |
|  | 3 | 0.894324 | 0.451 | 0.0743 |
|  | 4 | 0.946994 | 0.442 | 0.0914 |
|  | 5 | 2.869 | 0.959 | 0.1487 |
| O | 1 | 0.6995 | 0.0435 | 0 |
|  | 2 | 2.0461 | 0.347 | 0.4461 |
|  | 3 | 1.6805 | 0.3905 | 0.045883 |
|  | 4 | 1.2242 | 0.422 | 0.0992 |
|  | 5 | 1.1258 | 0.336 | 0.0968 |
| P | 1 | 0.506567 | 0.068567 | 0 |
|  | 2 | 1.1556 | 0.1484 | 0.3202 |
|  | 3 | 0.9585 | 0.1119 | 0.0955 |
|  | 4 | 0.7705 | 0.1036 | 0.0809 |
|  | 5 | 0.86053 | 0.135 | 0.0619 |
| Q | 1 | 0.7382 | 0.1052 | 0 |
|  | 2 | 1.9274 | 0.9134 | 0.4791 |
|  | 3 | 1.142 | 0.3328 | 0.0818 |
|  | 4 | 1.2755 | 0.380716 | 0.083216 |
|  | 5 | 0.8521 | 0.1887 | 0.0596 |
| R | 1 | 0.923808 | 0.303808 | 0 |
|  | 2 | 0.959931 | 0.288931 | 0.112031 |
|  | 3 | 0.910081 | 0.234081 | 0.116081 |
|  | 4 | 1.3928 | 0.7398 | 0.0523 |
|  | 5 | 1.1334 | 0.4404 | 0.1044 |