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Compositions of PAN-SPD electrospun nanofibers

Sample DMF (ml) PAN (g)  SPD (g) 

PAN 10 0.6 0

PAN-SPD (0.05) 10 0.6 0.05

PAN-SPD (0.1) 10 0.6 0.1

PAN-SPD (0.15) 10 0.6 0.15
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