| Table S1. Characterization of kaolinite clay, NLC and kaolinite-NLC mixtures. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Properties | NLCs |  |  |  | Kaolinite |  | kaolinite-NLC mixtures |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Goethite | Manganese oxide | Imogolite |  |  |  | Kaolinite: Goethite |  |  | Kaolinite: Manganese oxide |  |  | Kaolinite: Imogolite |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10:1 | 5:1 |  | 10:1 | 5:1 |  | 10:1 | 5:1 |
| SSA (m2.g-1) | 21 | 221.8 | 460 |  | 10.3 |  | 18.3 | 22.0 |  | 38.6 | 42.2 |  | 52.3 | 60.1 |
| CEC (cmolc.kg-1) | - | - | - |  | 8.5 |  | 7.7 | 7.4 |  | 8.1 | 7.8 |  | 8.3 | 8.2 |
| pH (1:5) | 7.0 | 6.7 | 6.3 |  | 7.1 |  | 7.1 | 7.1 |  | 6.8 | 6.8 |  | 6.4 | 6.5 |
| EC (1:5) (µS.cm-1) | - | - | - |  | 21.2 |  | 23.9 | 25.7 |  | 28.3 | 29.4 |  | 16.6 | 19.7 |
| Diameter | 20 nm | 10 nm | 2 nm |  | < 2 μm |  | < 2 μm | < 2 μm |  | < 2 μm | < 2 μm |  | < 2 μm | < 2 μm |
| Total pore volume (cm3.g-1) | 0.265 | 0.122 | 0.211 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Mean pore radius (nm) | 25.24 | 1.10 | 0.92 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| SSA: Multipoint Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface area (SSA) obtained by N2 adsorption. CEC: Cation exchange capacity, ammonium acetate buffered at pH=7 method. Mean pore radius: 2Vp/As, Vp: total pore volume (cm3.g-1) and As: SSA (m2.g-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |