Table captions

Table. 1 Model parameters for our samples, under different electric fields of 5- 30 kV.cm-1.

Table. 2 Different theoretical values of EC properties for several applied electric fields of 5- 30 kV.cm-1, compared those obtained in some recent works.

Table. 1

| ∆E (kV.cm-1) | TC (K) | Pi (µC.cm-2) | Pf (µC.cm-2) | A (µC.cm-2.K-1) | B (µC.cm-.K-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 321.25 | 8.541 | 2.336 | 0.03335 | -0.01508 |
| 10 | 321.58 | 9.882 | 3.248 | 0.02776 | -0.01774 |
| 15 | 321.65 | 10.354 | 4.021 | 0.02758 | -0.01849 |
| 20 | 321.94 | 10.857 | 4.862 | 0.02745 | -0.01875 |
| 25 | 322.25 | 11.226 | 5.237 | 0.02701 | -0.01892 |
| 30 | 322.32 | 11.285 | 5.856 | 0.02699 | -0.01901 |

Table. 2

| Samples | ∆E (kV.cm-1) | TC (K) | δTFWHM (K) | -∆SmaxE (J.kg-1K-1) | RCP (J.kg-1) | ∆CP,Emin (J.kg-1K-1) | ∆CP,Emax (J.kg-1K-1) | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BaTi0.91Sn0.09O3 | 5 | 321.25 | 26.24365 | 0.01053 | 2.76481 | -0.71752 | 0.81092 | Our Work |
|  | 10 | 321.58 | 30.94899 | 0.1925 | 5.95782 | -1.00452 | 1.21511 | Our Work |
|  | 15 | 321.65 | 30.95017 | 0.27829 | 8.61317 | - | 1.70421 | Our Work |
|  | 20 | 321.94 | 30.90515 | 0.35417 | 10.94569 | - | 2.1084 | Our Work |
|  | 25 | 322.25 | 31.33549 | 0.43731 | 13.7034 | - | 2.52618 | Our Work |
|  | 30 | 322.32 | 31.04773 | 0.48526 | 15.06627 | - | 2.72827 | Our Work |
| Pb(Mg0.067Nb0.133Zr0.8)O3 | 20 | 481 | 91.94 | 0.57 | 52.01 | -3.72 | 4.14 | [27] |
| 0.68Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.32(Ba0.7Ca0.3)TiO3 | 20 | 337.15 | - | 0.46 | - | - | - | [28] |
| Ba0.98Ca0.02(Zr0.085Ti0.915)O3 | 40 | 358.15 | - | - | - | - | - | [29] |
| 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3−0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 | 20 | 373.15 |  | - | - | - | - | [30] |