

Supplementary table 1. Raw data of microleakage analysis
	Group
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(sec)

	Negative control
	0
	408.6966
	499.7798
	553.7623
	593.1204
	641.901
	3729.7
	9153.175
	9225.217
	9225.217
	9225.217
	9225.217
	9225.217

	Group 1
	0
	40.0452
	76.3607
	113.4614
	139.60202
	166.92043
	211.6114
	253.8159
	294.77717
	346.17505
	393.45063
	476.77998
	507.69723

	Group 2
	0
	25.81345
	45.410733
	56.926999
	66.64385
	75.08475
	84.11455
	90.1017
	93.14435
	98.313583
	100.7019
	100.73462
	103.12293

	Group 3
	0
	89.537338
	142.5138
	171.19814
	229.89184
	265.29945
	293.88564
	342.81342
	391.10321
	432.8415
	465.37823
	471.80706
	477.84328

	Group 4
	0
	70.308117
	110.74592
	155.89492
	222.27703
	290.29499
	375.35832
	472.52682
	582.55296
	736.48488
	767.63117
	785.55989
	793.51005
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