Table 1. Zr-BTC-H Catalyzed Methane Borylation Reactiona

| Entry | Catalyst | Solvent | Pressure (bar) | Temp (°C) | Conversion (%) | Yield of CH3Bpinb (%) | CH3Bpin:CH2(Bpin)2 | TON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zr-BTC-H | THF | 35 | 250 | 53.4 | 3.3 | - | 275 |
| 2 | Zr-BTC-H | Pentane | 35 | 250 | 44.1 | 3.8 | - | 217 |
| 3 | Zr-BTC-H | CyH | 35 | 250 | 100 | 28.5 | 43:1 | 4990 |
| 4 | Zr-BTC-H | CyH | 20 | 250 | 100 | 48.0 | 17:1 | 4235 |
| 5 | Zr-BTC-H | CyH | 50 | 250 | 100 | 50.5 | 125:1 | 4242 |
| 6 | Zr-BTC-H | CyH | 35 | 130 | - | - | - | - |
| 7 | Zr-BTC-H | CyH | 35 | 150 | - | - | - | - |
| 8 | Zr-BTC-H | CyH | 35 | 170 | 29.3 | 3.25 | - | 271 |
| 9 | Zr-BTC-H | CyH | 35 | 200 | 79.1 | 3.71 | - | 309 |
| 10 | Zr-BTC-Hc | CyH | 35 | 250 | - | - | - | - |
| 11 | Zr-BTC-OH | CyH | 35 | 250 | 100 | 39.3 | 32:1 | 3378 |
| 12 | ZrO2-Hd | CyH | 35 | 250 | 53.8 | 25.76 | - | 214.7 |

a Reaction conditions: Zr-BTC-H catalyst (0.012 mol% based on per Zr‒H site), 2 mmol of HBpin, 10.0 mL of dry solvent, 35 bar CH4, 24h, and temperature as indicated. HBpin conversion was determined by GC-MS.

b Yield of CH3Bpin was determined by GC-MS.

c 2 mmol of B2pin2 was used as the borylation regent.

d 0.12 mol% ZrO2-H catalyst.