Table1 Raw data for Fig. 2 (a) pH variations with titration of simulated AMD

| AMD amount/ ml | pH | AMD amount/ml | pH | AMD amount/ml | pH | AMD amount/ml | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11.87 |  | 7.02 |  | 6.22 |  | 3.88 |
| 2 | 11.85 | 32 | 7.42 | 62 | 6.34 | 92 | 3.72 |
|  | 11.49 |  | 6.9 |  | 5.93 |  | 3.8 |
| 4 | 11.52 | 34 | 7.34 | 64 | 6.08 | 94 | 3.65 |
|  | 11.00 |  | 7.59 |  | 5.63 |  | 4.08 |
| 6 | 11.10 | 36 | 6.93 | 66 | 5.79 | 96 | 3.84 |
|  | 10.66 |  | 7.17 |  | 5.43 |  | 3.84 |
| 8 | 10.93 | 38 | 7.15 | 68 | 5.59 | 98 | 3.71 |
|  | 10.87 |  | 7.35 |  | 5.15 | 99 | 3.73 |
| 10 | 9.99 | 40 | 7.07 | 70 | 5.33 | 100 | 3.63 |
|  | 10.41 |  | 7.34 |  | 5.78 | 101 | 3.67 |
| 12 | 9.73 | 42 | 7.06 | 72 | 4.94 | 102 | 3.45 |
|  | 10.07 |  | 7.56 |  | 5.04 | 103 | 3.40 |
| 14 | 9.22 | 44 | 7.19 | 74 | 4.59 | 104 | 3.29 |
|  | 9.63 |  | 7.44 |  | 4.71 | 105 | 3.17 |
| 16 | 8.98 | 46 | 6.93 | 76 | 4.41 | 106 | 3.01 |
|  | 9.30 |  | 7.93 |  | 4.52 | 107 | 2.83 |
| 18 | 8.80 | 48 | 7.1 | 78 | 4.29 | 108 | 2.79 |
|  | 9.11 |  | 7.2 |  | 4.38 | 109 | 2.67 |
| 20 | 8.55 | 50 | 6.81 | 80 | 4.16 | 110 | 2.56 |
|  | 8.84 |  | 7 |  | 4.26 | 111 | 2.49 |
| 22 | 8.95 | 52 | 6.55 | 82 | 4.1 | 112 | 2.32 |
|  | 7.97 |  | 6.8 |  | 4.44 | 113 | 2.21 |
| 24 | 8.33 | 54 | 6.49 | 84 | 4.19 | 114 | 2.18 |
|  | 7.5 |  | 6.74 |  | 4.23 | 115 | 2.15 |
| 26 | 7.97 | 56 | 6.38 | 86 | 4.01 |  |  |
|  | 7.28 |  | 6.56 |  | 4.09 |  |  |
| 28 | 7.79 | 58 | 6.21 | 88 | 3.87 |  |  |
|  | 7.01 |  | 6.68 |  | 3.94 |  |  |
| 30 | 7.55 | 60 | 6.94 | 90 | 3.77 |  |  |

Note: when the total titrated amount was less than 100 ml, the pH was tested twice before and after titration.

Table2 Raw data for Fig. 2 (b) influence of particle sizes on the ANC of slag samples

| Slag size | 200 mesh | 100 mesh | 50 mesh | 20 mesh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMD amount/ ml | 115 | 45 | 14 | 9 |

Table 3 Raw data for Fig. 3(a) Leaching ratios in the titration process (%)

| Simulated AMD amount | Al | Ca | Cr | Fe | Mg | Mn | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.00 | 17.89 | 3.48 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 4.40 |
| 46 | 0.00 | 27.83 | 3.49 | 0.00 | 20.73 | 4.78 | 5.79 |
| 69 | 0.00 | 25.97 | 4.22 | 0.18 | 35.11 | 19.89 | 11.5 |
| 92 | 12.18 | 24.28 | 7.13 | 4.93 | 46.94 | 28.38 | 14.03 |
| 115 | 26.42 | 23.06 | 16.22 | 15.72 | 56.75 | 35.8 | 18.06 |

Table 4 Raw data for Fig. 3(b) Leaching concentrations in the titration process (mg/L)

| Simulated AMD amount | Al | Ca | Mn | Fe | Mg | Cr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.00 | 6.40 | 0.02 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.45 |
| 46 | 0.00 | 9.20 | 0.02 | 0.00 | 1.08 | 0.21 | 0.54 |
| 69 | 0.00 | 7.70 | 0.02 | 0.03 | 1.65 | 0.77 | 0.97 |
| 92 | 0.18 | 6.84 | 0.03 | 0.85 | 2.09 | 1.05 | 1.13 |
| 115 | 0.31 | 5.23 | 0.06 | 2.14 | 2.04 | 1.06 | 1.17 |

Table5 Raw data for Fig. 7 (a) pH variations with titration of real AMD

| AMD amount/ ml | pH | AMD amount/ml | pH | AMD amount/ml | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.87 | 174 | 7.44 | 462 | 4.26 |
| 3 | 9.99 | 177 | 6.93 | 465 | 4.10 |
| 6 | 10.41 | 216 | 7.93 | 504 | 4.44 |
| 9 | 9.73 | 219 | 7.10 | 507 | 4.19 |
| 12 | 10.07 | 222 | 7.20 | 510 | 4.23 |
| 15 | 9.22 | 225 | 6.81 | 513 | 4.01 |
| 18 | 9.63 | 228 | 7.00 | 516 | 4.09 |
| 21 | 8.98 | 231 | 6.55 | 519 | 3.87 |
| 24 | 9.30 | 234 | 6.80 | 522 | 3.94 |
| 27 | 8.80 | 237 | 6.49 | 525 | 3.77 |
| 30 | 9.11 | 240 | 6.74 | 528 | 3.88 |
| 33 | 8.55 | 243 | 6.38 | 531 | 3.72 |
| 36 | 8.84 | 246 | 6.56 | 534 | 3.80 |
| 72 | 8.95 | 249 | 6.21 | 537 | 3.65 |
| 75 | 7.97 | 288 | 6.68 | 576 | 4.08 |
| 78 | 8.33 | 291 | 6.94 | 579 | 3.84 |
| 81 | 7.50 | 294 | 6.22 | 582 | 3.84 |
| 84 | 7.97 | 297 | 6.34 | 585 | 3.71 |
| 87 | 7.28 | 300 | 5.93 | 588 | 3.73 |
| 90 | 7.79 | 303 | 6.08 | 591 | 3.63 |
| 93 | 7.01 | 306 | 5.63 | 594 | 3.67 |
| 96 | 7.55 | 309 | 5.79 | 597 | 3.45 |
| 99 | 7.02 | 312 | 5.43 | 600 | 3.50 |
| 102 | 7.42 | 315 | 5.59 | 603 | 3.39 |
| 105 | 6.9 | 318 | 5.15 | 606 | 3.46 |
| 108 | 7.34 | 321 | 5.33 | 609 | 3.31 |
| 144 | 7.59 | 432 | 5.78 | 652.5 | 3.79 |
| 147 | 6.93 | 435 | 4.94 | 655.5 | 3.68 |
| 150 | 7.17 | 438 | 5.04 | 658.5 | 3.79 |
| 153 | 7.15 | 441 | 4.59 | 661.5 | 3.59 |
| 156 | 7.75 | 444 | 4.71 | 664.5 | 3.81 |
| 159 | 7.37 | 447 | 4.41 | 667.5 | 3.35 |
| 162 | 7.64 | 450 | 4.52 | 670.5 | 3.32 |
| 165 | 7.26 | 453 | 4.29 | 673.5 | 3.23 |
| 168 | 7.56 | 456 | 4.38 | 676.5 | 3.23 |
| 171 | 7.19 | 459 | 4.16 |  |  |