Table 1

| Crystal data |  |
| --- | --- |
| Chemical formula Molecular weight (g.mol-1) Crystal system, space group Temperature (K) a, c (Å) V (Å3) Z Radiation type µ (mm−1) No. of measured, independent and observed [I > 2σ(I)] reflections Rint Dcal (Mg m-3) R[¦F2¦ > 2σ(¦F2¦)], wR(¦F2¦), S No. of reflections No. of parameters Δρmax, Δρmin (e Å−3) θ range for data collection (°) Absolute structure parameter Range of h k l | C16H40N2 Zn I4 871.45 Tetragonal, P421m 296 13.7947(2), 14.9001 (3) 2835.40 (1) 4 Mo Kα 5.23 77772, 3469, 2682 0.058 2.041 0.036, 0.116, 1.04 3469 134 0.83, -0.94 1.4-27.5 0.020 (2) h = -17 17 k = -17 17 l = -19 19 |

Table 2

| Atom | x | Y | z | Uiso*/Ueq | Occ.(<1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 0.75505 (7) | 1.25505 (7) | 0.94638 (6) | 0.0747 (3) |  |
| I2 | 0.79538 (8) | 1.07357 (6) | 0.71917 (6) | 0.0941 (3) |  |
| I3 | 0.87003 (7) | 1.37003 (7) | 0.70150 (9) | 0.0893 (4) |  |
| Zn1 | 0.74777 (9) | 1.24777 (9) | 0.77105 (10) | 0.0589 (4) |  |
| N1 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.054 (4) |  |
| C2 | −0.1159 (10) | 1.0495 (13) | 0.1269 (9) | 0.093 (4) |  |
| H2A | −0.1605 | 1.0052 | 0.0993 | 0.140* |  |
| H2B | −0.1504 | 1.1058 | 0.1473 | 0.140* |  |
| H2C | −0.0851 | 1.0185 | 0.1771 | 0.140* |  |
| C1 | −0.0368 (11) | 1.0807 (11) | 0.0567 (10) | 0.087 (4) |  |
| H1A | −0.0640 | 1.1302 | 0.0179 | 0.105* |  |
| H1B | 0.0174 | 1.1094 | 0.0885 | 0.105* |  |
| N2 | 0.7909 (7) | 0.7091 (7) | 0.5808 (9) | 0.069 (3) |  |
| C3 | 0.7168 (12) | 0.7832 (12) | 0.5489 (19) | 0.114 (8) |  |
| H3A | 0.7505 | 0.8294 | 0.5111 | 0.137* | 0.5 |
| H3B | 0.6706 | 0.7495 | 0.5111 | 0.137* | 0.5 |
| C4 | 0.6600 (16) | 0.8400 (16) | 0.617 (3) | 0.18 (2) |  |
| H4A | 0.6616 | 0.9075 | 0.6010 | 0.275* | 0.5 |
| H4B | 0.6880 | 0.8311 | 0.6750 | 0.275* | 0.5 |
| H4C | 0.5941 | 0.8177 | 0.6170 | 0.275* | 0.5 |
| C5 | 0.7456 (15) | 0.6348 (14) | 0.6351 (10) | 0.117 (6) |  |
| H5A | 0.7169 | 0.6647 | 0.6877 | 0.141* |  |
| H5B | 0.7949 | 0.5897 | 0.6555 | 0.141* |  |
| C6 | 0.6643 (15) | 0.5765 (15) | 0.5827 (16) | 0.138 (8) |  |
| H6A | 0.6075 | 0.6162 | 0.5767 | 0.207* |  |
| H6B | 0.6483 | 0.5187 | 0.6154 | 0.207* |  |
| H6C | 0.6878 | 0.5593 | 0.5242 | 0.207* |  |
| C7 | 0.8346 (15) | 0.6654 (15) | 0.4977 (14) | 0.114 (9) |  |
| H7A | 0.7826 | 0.6373 | 0.4625 | 0.136* | 0.5 |
| H7B | 0.8627 | 0.7174 | 0.4625 | 0.136* | 0.5 |
| C8 | 0.9078 (13) | 0.5922 (13) | 0.510 (2) | 0.141 (12) |  |
| H8A | 0.9033 | 0.5451 | 0.4629 | 0.212* | 0.5 |
| H8B | 0.8983 | 0.5608 | 0.5670 | 0.212* | 0.5 |
| H8C | 0.9708 | 0.6218 | 0.5090 | 0.212* | 0.5 |
| N3 | 0.5000 | 1.0000 | −0.0183 (16) | 0.079 (6) |  |
| C9 | 0.486 (2) | 0.909 (2) | 0.041 (2) | 0.098 (8) | 0.5 |
| C10 | 0.4102 (12) | 0.9102 (12) | 0.1114 (17) | 0.110 (8) |  |
| C12 | 0.409 (2) | 0.091 (2) | 0.856 (2) | 0.194 (19) |  |
| C11 | 0.487 (3) | 0.091 (3) | 0.927 (3) | 0.136 (15) | 0.5 |

Table 3

| Lengths d (Å) | Angles ω (°) |
| --- | --- |
| I1—Zn1 2.616 (2) | I3—Zn1—I2 108.43 (5) |
| I2i —Zn1 2.608 (1) | I3—Zn1—I1 110.37 (7) |
| I3—Zn1 2.601 (2) | I2—Zn1—I1 108.76 (5) |
| N1—C1ii 1.486 (1) | C1ii—N1—C1iv 108.8 (6) |
| C2—C1iii 1.57 (2) | N1—C1—C2 114.2 (1) |
| N2—C5v 0.960 | C5v—N2—C7 110.5 (1) |
| N2—C7 0.960 | C5v—N2—C3 111.1 (1) |
| N2—C3 0.970 | C7—N2—C3 106.4 (2) |
| C3—C4 0.970 | C4—C3—N2 120 (2) |
| C5—C6 1.448 (2) | N2—C5—C6 112.9 (1) |
| C7—C8 1.440 (4) | C8—C7—N2 117 (2) |
| N3—C11vi 1.51 (3) | C11vii—N3—C11vii 114 (4) |
| N3—C9v 1.54 (3) | C11vii—N3—C9v 109 (2) |
| C9—C10 1.48 (4) | C10— C9—N3 119 (2) |
| C9—C11vii 1.75 (5) | C10—C9—C11vii 147 (3) |
| C12—C11 1.51 (4) | N3—C9—C11vii 54.1 (2) |
|  | C12—C11—N3 118 (3) |
|  | C12—C11—C9 147 (4) |

Symmetry codes : (i) y-1/2, x++1/2, z ; (ii) –y+1, x+1, -z ; (iii) y-1, -x+1, -z ; (iv) –x, -y+2, z ; (v)  -y+3/2, -x+3/2, z ; (vi) –y+1/2, -x+3/2, z-1 ; (vii) –x+1,-y+1, z-1.

Table 4

| D-H | d(D-H) | d(H..A) | D-H..A | d(D..A) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-H1A | 0.970 | 3.215 | 151.05 | 4.091 | I1 |
| C1-H1B | 0.970 | 3.246 | 141.38 | 4.049 | I2 |
| C4-H4C | 0.970 | 3.178 | 148.19 | 4.026 | I2 |
| C5-H5B | 0.970 | 3.276 | 151.65 | 4.155 | I3 |
| C7-H7A | 0.970 | 3.042 | 149.18 | 3.907 | I2 |
| C7-H7B | 0.970 | 3.042 | 149.18 | 3.907 | I2 |