Table 2. Catalytic effect on the rate of the oxidation of various olefins with O2.
	Entry
	Alkene
	Product
	C-1
Con.(sel.)%
	C-2
Con.(sel.)%
	C-3
Con.(sel.)%

	1
	

	

	61(90)
	
75(91)

	≥99(95)

	2
	

	

	81(85)
	
90(89)

	≥99(94)

	3
	

	

	72(51)
	
84(69)

	≥99(76)

	4
	

	

	7(90)
	21(84)
	18(83)

	5
	

	

	39(85)
	
61(83)

	83(80)

	6
	

	

	17(52)
	24(60)
	32(65)

	7
	

	

	35(67)
	52(64)
	74(65)

	8
	

	

	38(90)
	49(89)

	72(92)

	9
	

	

	11(93)
	53(77)
	70(56)

	10
	

	

	23(87)
	
35(69)

	52(58)



[bookmark: _GoBack]Reaction condition: Catalyst:substrate:IBA (1:100:500), acetone:1 ml, 38℃±2, 2 h. Based on 15˟10-4 mmol of the catalyst. 
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