Table 2. Catalytic effect on the rate of the oxidation of various olefins with O2.

| Entry | Alkene | Product | C-1 Con.(sel.)% | C-2 Con.(sel.)% | C-3 Con.(sel.)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 61(90) | 75(91) | ≥99(95) |
| 2 |  |  | 81(85) | 90(89) | ≥99(94) |
| 3 |  |  | 72(51) | 84(69) | ≥99(76) |
| 4 |  |  | 7(90) | 21(84) | 18(83) |
| 5 |  |  | 39(85) | 61(83) | 83(80) |
| 6 |  |  | 17(52) | 24(60) | 32(65) |
| 7 |  |  | 35(67) | 52(64) | 74(65) |
| 8 |  |  | 38(90) | 49(89) | 72(92) |
| 9 |  |  | 11(93) | 53(77) | 70(56) |
| 10 |  |  | 23(87) | 35(69) | 52(58) |

Reaction condition: Catalyst:substrate:IBA (1:100:500), acetone:1 ml, 38℃±2, 2 h. Based on 15˟10-4 mmol of the catalyst.