Table 1: Optimization of Reaction Conditions for oxidation of sulfidea

| Entry | Cat. | Solvent | H2O2 (eq) | Con. % | SO % | SO2 % | Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBA-15@AP-LPro-Mo | EtOH | 1 | 16 | 15 | 1 | 90 |
| 2 |  | EtOH | 2 | 92 | 30 | 62 | 90 |
| 3 |  | EtOH | 3 | >99 | 4 | 95 | 90 |
| 4 |  | H2O | 3 | 16 | 12 | 4 | 90 |
| 5 |  | - | 3 | 90 | 11 | 79 | 90 |
| 6 |  | EtOH | 3 | 83 | 52 | 31 | 90 |
| 7 | SBA-15@AP-LPro-W | EtOH | 1 | 26 | 21 | 5 | 90 |
| 8 |  | EtOH | 2 | 94 | 23 | 71 | 90 |
| 9 |  | EtOH | 3 | >99 | 5 | 94 | 90 |
| 10 |  | H2O | 3 | 18 | 13 | 5 | 90 |
| 11 |  | - | 3 | 96 | 6 | 90 | 90 |
| 12 |  | EtOH | 3 | 93 | 26 | 67 | 90 |

aReaction Condition: sulfide (1 mmol), H2O2 (25%), solvent (1 ml), SBA-15@AP-LPro-Mo (M = Mo & W) (1 mol %) and the above solution was stirred at 25 °C for the requisite time.

Table 2: Oxidation of various sulfidesa

|  |  | SBA-15@AP-LPro-Mo |  |  | SBA-15@AP-LPro-W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | Sub | Con. %b | SO2 % | Time (min) | Con. % | SO2 % | Time (min) |
| 1 |  | >99 | 95 | 100 | >99 | 96 | 100 |
| 2 |  | >99 | 97 | 90 | >99 | 90 | 90 |
| 3 |  | >99 | 95 | 90 | >99 | 94 | 60 |
| 4 |  | 93 | 93 | 60 | >99 | 94 | 90 |
| 5 |  | >99 | 89 | 90 | >99 | 89 | 120 |
| 6 |  | >99 | 93 | 120 | >99 | 92 | 90 |
| 7 |  | >99 | 90 | 60 | >99 | 87 | 60 |
| 8c,d |  | >99 | 84 | 150 | >99 | >99 | 120 |
| 9 |  | 95 | 83 | 120 | 95 | 98 | 90 |
| 10 |  | 81 | 1 | 180 | 30 | 6 | 180 |

aReaction Condition: sulfide (1 mmol), 3 mmol of 25% H2O2, solvent (1 ml), SBA-15@AP-LPro-Mo (M = Mo & W) (1 mol%) and the above solution was stirred at 25 °C for the requisite time. bGC yield using internal standard method. cIsolated yield. dT=70°C, 3 mmol of 25% H2O2.