Table 1 Crystal data and structure refinement parameters for complexes 1 and 2
	Complex
	1
	2

	Empirical formula
	C9H6CuN3O2
	C16H11CdClN4O2

	Formula weight
	251.71
	439.15

	Crystal system
	Monoclinic
	Monoclinic

	Space group
	P21/c
	P21/c

	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]a (Ǻ)
	5.3384(9)
	10.3623(4)

	b (Ǻ)
	14.499(2)
	16.2454(5)

	c (Ǻ)
	10.905(3)
	10.3291(5)

	α (o)
	90
	90

	β (o)
	95.724(19)
	110.599(4)

	 (°)
	90
	90

	[bookmark: _GoBack]V (Ǻ3)
	839.8(3)
	1627.63(12)

	Z
	4
	4

	Dc (g cm–3)
	1.991
	1.792

	μ (mm-1)
	2.577
	1.522

	F(000)
	504
	864

	Refl. collected
	3938
	5054

	Unique refl.
	2024
	2739

	Rint
	0.044
	0.015

	GOF
	1.15
	1.04

	R1[I ≥ 2σ(I)]
	0.0865
	0.0188

	wR2 [I ≥ 2σ(I)]a
	0.3144
	0.0422

	R1(all data)
	0.1086
	0.0234

	wR2(all data)
	0.3324
	0.0437


R1 =Σ||Fo|-|Fc||/Σ|Fo|, wR2 = [Σw(Fo2-Fc2)2/Σw(Fo2)2]1/2

