Supporting Information
	Bond
	Distance  
	Bond
	Distance
	Bond
	Distance

	[bookmark: _Hlk104112031]Nd(1)-O(1)
	2.402(2)
	Nd(1)-O(5)#3    
	2.503(2)
	Nd(1)-O(4)#2
	2.498(2)

	Nd(1)-O(2)#1
	2.363(2)
	Nd(1)-O(6)#3
	2.459(2)
	Nd(1)-O(7)#5
	2.852(2)

	Nd(1)-O(3)#2
	2.531(2)
	Nd(1)-O(7)#4    
	2.340(2)
	Nd(1)-O(8)#5
	2.415(2)


Table s1. Selected Bond Lengths (Å) and Bond Angles (°) of Nd-MOF.
	Angle
	(°)
	Angle
	(°)
	Angle
	(°)

	O(1)-Nd(1)-O(3)#2
	144.88(8)
	O(1)-Nd(1)-O(4)#2
	146.81(8)
	O(7)#4-Nd(1)-O(4)#2
	96.16(9)

	O(1)-Nd(1)-O(5)#3
	72.91(8)
	O(1)-Nd(1)-O(6)#3
	75.22(8)
	O(7)#4-Nd(1)-O(6)#3
	135.80(8)

	O(1)-Nd(1)-O(7)#5
	68.77(7)
	O(1)-Nd(1)-O(8)#5
	83.15(8)
	O(7)#4-Nd(1)-O(8)#5
	124.50(8)

	O(2)#1-Nd(1)O(3)#2
	71.02(8)
	O(2)#1-Nd(1)-O(1)
	131.68(8)
	O(8)#5-Nd(1)-O(3)#2
	73.89(8)

	O(2)#1-Nd(1)O(5)#3
	142.72(9)
	O(2)#1-Nd(1)-O(4)#2
	74.85(9)
	O(8)#5-Nd(1)-O(5)#3
	134.74(8)

	O(2)#1-Nd(1)O(7)#5
	66.48(8)
	O(2)#1-Nd(1)-O(6)#3
	146.74(8)
	O(8)#5-Nd(1)-O(7)#5
	48.89(7)

	O(4)#2-Nd(1)O(5)#3
	74.47(8)
	O(2)#1-Nd(1)-O(8)#5
	81.11(9)
	O(8)#5-Nd(1)-O(6)#3
	84.16(8)

	O(5)#3-Nd(1)-O(7)#5
	140.56(8)
	O(3)#2-Nd(1)-O(7)#5  
	111.41(7)
	O(7)#4-Nd(1)-O(1)
	75.99(9)

	O(5)#3-Nd(1)-C(14)#3
	26.45(9)
	O(4)#2-Nd(1)-O(3)#2
	52.22(8)
	O(7)#4-Nd(1)-O(3)#2
	139.07(8)

	O(6)#3-Nd(1)-O(3)#2
	76.29(8)
	O(4)#2-Nd(1)-O(7)#5
	141.33(8)
	O(7)#4-Nd(1)-O(5)#3
	86.57(8)

	O(6)#3-Nd(1)-O(5)#3
	53.14(8)
	O(5)#3-Nd(1)-O(3)#2
	105.14(8)
	O(7)#4-Nd(1)-O(7)#5
	75.61(8)

	O(7)#4-Nd(1)-O(2)#1
	76.20(9)
	O(6)#3-Nd(1)-O(4)#2
	90.10(9)
	O(8)#5-Nd(1)-O(4)#2
	125.48(8)

	O(6)#3-Nd(1)-O(7)#5
	122.38(8)
	
	
	
	




[image: ]
Figure S1.  IR spectrum of Nd-MOF.
[image: ]

Figure S2. The coordination polyhedron formed by binuclear structure with two Nd(III) and sixteen coordination oxygen atoms. 
[image: ]
Figure S3. The coordination mode of the ligand in Nd-MOF.
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