Supplementary Information

Crystal structure thermal evolution and novel orthorhombic phase of methylammonium lead bromide, CH3NH3PbBr3

Carmen Abia,1,3 Carlos A. López,1,2*, Laura Canadillas-Delgado3, María T. Fernández-Diaz3 and José A. Alonso1*

1 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, Cantoblanco 28049 Madrid, Spain.

2 INTEQUI, (UNSL-CONICET) and Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL, Almirante Brown 1455, 5700, San Luis, Argentina.

3Institut Laue Langevin. 38042 Grenoble Cedex, France.

Figure S1: Neutron powder diffraction 2D maps of two selected angular regions of the MAPbBr3, illustrating the Pnma-Imma-P4/mmm phase transitions.

Table S1: Crystallographic data for MAPbBr3 phase in Imma orthorhombic system from NPD at 150.5 K.

a = 8.4494(11) Å, b = 11.6942(14) Å, c = 8.2103(10) Å and V = 811.25(17) Å3

|  | x | y | z | Uiso | focc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012(7) | 0.226(1) |
| Br1 | 0 | 0.25 | 0.9550(18) | 0.061(3) | 0.25 |
| Br2 | 0.25 | 0.0251(9) | 0.25 | 0.061(3) | 0.5 |
| C1 | 0 | 0.31874 | 0.5 | 0.062(4) | 0.062(4) |
| N1 | 0 | 0.19389 | 0.5 | 0.062(4) | 0.062(4). |
| H1a | 0.07657 | 0.16634 | 0.42120 | 0.10132 | 0.062(4) |
| H2a | -0.0766 | 0.34629 | 0.57880 | 0.10132 | 0.062(4) |
| H3a | 0.02803 | 0.16634 | 0.60764 | 0.10132 | 0.062(4) |
| H4a | -0.1046 | 0.16634 | 0.47116 | 0.10132 | 0.062(4) |
| H5a | 0.10459 | 0.34629 | 0.52884 | 0.10132 | 0.062(4) |
| H6a | -0.0280 | 0.34629 | 0.39236 | 0.10132 | 0.062(4) |
| C2 | 0.11238 | 0.25 | 0.46802 | 0.062(4) | 0.188(4) |
| N2 | -0.0576 | 0.25 | 0.5 | 0.062(4) | 0.188(4) |
| H1b | -0.0756 | 0.25 | 0.61668 | 0.10132 | 0.188(4) |
| H2b | 0.13042 | 0.25 | 0.35134 | 0.10132 | 0.188(4) |
| H3b | -0.1048 | 0.31776 | 0.45225 | 0.10132 | 0.377(9) |
| H4b | 0.15963 | 0.18224 | 0.51577 | 0.10132 | 0.377(9) |
| Rp = 0.869 %, Rwp = 1.16 %, χ2 = 5.77, RBragg = 8.19% |  |  |  |  |  |

%%%%%%%%%%%%%Comparacion

Table S2: Comparison of the crystallographic data, angles and distances, for MAPbBr3 orthorhombic phase in the Pnma system.

|  | 2 K |  | Varadwaj (Theory) | Yang et al. 95 K |  | Swainson et al. 1 K Duterated sample |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dist | Angle | Dist | Dist | Angle | Dist | Angle |
| NH11∙∙∙Br1 | 2.47(2) | 157.6(7) | 2.501 | 2.519(17) | 157.5(9) | 2.50(1) | 156.9(5) |
| NH11∙∙∙Br2 | 3.24(1) | 106.2(4) |  | 3.246(15) | 107.0(4) | 3.234(7) | 106.6(3) |
| NH12∙∙∙Br1 | 3.25(1) | 105.5(4) |  | 3.222(17) | 107.4(5) | 3.227(8) | 109.1(4) |
| NH12∙∙∙Br2 | 2.52(1) | 152.4(6) | 2.446 | 2.506(16) | 154.6(6) | 2.525(8) | 151.2(5) |
| CH21∙∙∙Br1 | 3.04(2) | 170.1(7) | 3.005 | 3.029(12) | 175.6(9) | 2.988(17) | 177.6(6) |
| CH21∙∙∙Br2 | 3.96(1) | 107.5(3) |  | 4.004(14) | 104.8(4) | 4.040(10) | 101.6(3) |
| CH22∙∙∙Br1 | 3.24(1) | 101.3(5) |  | 3.175(18) | 104.7(5) | 3.226(12) | 100.7(4) |
| CH22∙∙∙Br2 | 2.93(9) | 164.8(6) | 2.916 | 2.95(2) | 158.0(7) | 2.916(12) | 165.0(5) |
| Pb–Br1–Pb (°) | 169.1(2) |  |  | 168.80(16) |  | 168.39(17) |  |
| Pb–Br2–Pb (°) | 156.6(1) |  |  | 157.06(13) |  | 157.29(13) |  |