Additional file 1: Temperature rise values

| The values of temperature rise recorded during resin composite polymerization (℃) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curing mode | Dentin thickness (mm) |  |  |  |
|  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Standard | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 3 |
|  | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |
|  | 5.3 | 5.1 | 5 | 2.9 |
|  | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.2 |
|  | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 4.5 |
| Ramp | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 2.9 |
|  | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
|  | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3 |
|  | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 |
|  | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 4 |
| Pulse | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
|  | 3.7 | 2.1 | 3 | 2.4 |
|  | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 2.9 |
|  | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 2.6 |
|  | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 2.3 |