List of Tables

| Table 1 Chemical properties for 1045 medium carbon steel [45] |  |
| --- | --- |
| Component | Percentage (%) |
| Carbon (C) | 0.420 - 0.50 % |
| Iron (Fe) | 98.51 - 98.98 % |
| Manganese (MN) | 0.60 - 0.90 % |
| Phosphorous (P) | ≤ 0.040 % |
| Sulphur (S) | ≤ 0.050 % |

| Table 2 Mechanical Properties for AISI 1045 Medium carbon steel [44] |  |
| --- | --- |
| BH | 163 |
| HR | 84 |
| Tensile strength, Ultimate | 565.004 MPA |
| Tensile Strength, Yield | 310.001 MPA |
| E | 200.005 GPA |
| K | 140.006 GPA |
| v | 0.290 |
| G | - GPA |

| Table3 WEDM controllable process parameters used in this paper |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sr.No. | Control parameter | Unit |
| 1 | Current | Amp |
| 2 | Voltage | Volt |
| 3 | Pulse on Time | µs |

| Table 4 Levels of process parameters for DOE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | EDM Machining Parameters | Unit | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| I | Current | Amp | 8 | 12 | 16 |
| V | Voltage | Volt | 50 | 55 | 60 |
| Ton | Pulse on Time | µs | 75 | 100 | 150 |

| Table 5 L9 Orthogonal array |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exp No | Pulse on Time | Current | Voltage |
| E-1 | 75 | 8 | 50 |
| E-2 | 100 | 12 | 55 |
| E-3 | 150 | 16 | 60 |
| E-4 | 75 | 8 | 50 |
| E-5 | 100 | 12 | 55 |
| E-6 | 150 | 16 | 60 |
| E-7 | 75 | 8 | 50 |
| E-8 | 100 | 12 | 55 |
| E-9 | 150 | 16 | 60 |

| Table 6 Specifications of molybdenum wire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.r No. | Parameters | Unit | Value |
| 1 | wire thickness dia | ᵐᵐ | Ø 0.18 |
| 2 | weight of wire role | g | 519 |
| 3 | overall length of wire | m | 2000 |

| Table7 WEDM machine specifications |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specifications | Unit’s | DK7725 |
| X-Y direction movement | ᵐᵐ | 250×320 |
| Table’s Size | ᵐᵐ | 380×525 |
| Max.cut thickness | ᵐᵐ | 300 or 500 |
| Cut taper/thickness | ᵐᵐ | ±3* or ±30*/100 |
| Cut accuracy | ᵐᵐ | ≤0.015 |
| Wire frame |  | Adjustable |
| Max. load of table | Kg | 300 |
| Weight of machine | Kg | 1600 |
| Dimension (L×W×H) | ᵐᵐ | 1450×1100×1600 |

| Table 8 Dimensions of timing chain sprocket |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.r No. | Parameters | Unit | Values |
| 1 | Outer dia | ᵐᵐ | 35.45 |
| 2 | Height | ᵐ | 30.8 |
| 3 | Internal dia | ᵐᵐ | 24 |
| 4 | Step dia | ᵐᵐ | 32 |
| 5 | Step length | ᵐᵐ | 6 |

| Table 9 The material removal rate for AISI 1045 medium carbon steel |  |
| --- | --- |
| Exp | MRR (gm/min) |
| E-1 | 0.0661 |
| E-2 | 0.0803 |
| E-3 | 0.1024 |
| E-4 | 0.0812 |
| E-5 | 0.1094 |
| E-6 | 0.1 |
| E-7 | 0.0649 |
| E-8 | 0.0948 |
| E-9 | 0.1014 |

| Table 10 Response Table for signal to noise Ratio “larger the better” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulse on Time | Current | Voltage | MRR | SNRA1 |
| 75 | 8 | 50 | 0.0661 | -23.596 |
| 75 | 12 | 55 | 0.0803 | -21.9057 |
| 75 | 16 | 60 | 0.1024 | -19.794 |
| 100 | 8 | 50 | 0.0812 | -21.8089 |
| 100 | 12 | 55 | 0.1094 | -19.2197 |
| 100 | 16 | 60 | 0.1 | -20 |
| 150 | 8 | 50 | 0.0649 | -23.7551 |
| 150 | 12 | 55 | 0.0948 | -20.4638 |
| 150 | 16 | 60 | 0.1014 | -19.8792 |

| Table 11 Ranking of input factors |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level | Pulse on Time | Current | Voltage |
| 1 | -21.77 | -23.05 | -21.35 |
| 2 | -20.34 | -20.53 | -21.20 |
| 3 | -21.37 | -19.89 | -20.92 |
| Delta | 1.42 | 3.16 | 0.43 |
| Rank | 2 | 1 | 3 |

| Table12 ANOVA for MRR vs. Current |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source | DF | Seq SS | Contribution | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| Current | 2 | .001554 | 72.44% | .001554 | .000777 | 7.89 | 0.021 |
| Error | 6 | .000591 | 27.56% | .00591 | .000099 |  |  |
| Total | 8 | .002146 | 100.0% |  |  |  |  |

| Model Summary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | R-sq | R-sq(adj) | PRESS | R-sq(pred) |
| .0099277 | 72.44% | 63.26% | .0013306 | 37.99% |

| Table13 ANOVA for MRR vs. Voltage |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source | DF | Seq SS | Contribution | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| Voltage | 2 | .000049 | 2.30 % | .000049 | .000025 | .07 | .933 |
| Error | 6 | .002097 | 97.70 % | .002097 | .000349 |  |  |
| Total | 8 | .002146 | 100.0 % |  |  |  |  |

| Model Summary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | R-sq | R-sq(adj) | PRESS | R-sq(pred) |
| .0186927 | 2.30% | 0.00% | .0047171 | 0.00% |

| Table14 ANOVA for MRR vs. Pulse on Time |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source | DF | Seq SS | Contribution | Adj SS | Adj MS | F-Value | P-Value |
| Pulse on Time | 2 | .000308 | 14.34 % | .000308 | .000154 | .50 | .629 |
| Error | 6 | .001838 | 85.66 % | .001838 | .000306 |  |  |
| Total | 8 | .002146 | 100.0 % |  |  |  |  |

| Model Summary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | R-sq | R-sq(adj) | PRESS | R-sq(pred) |
| .0175033 | 14.34% | 0.00% | .0041359 | 0.00% |