Table 2 Refined cell parameters and volume of the 
studied uvite at the various temperatures.
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	a (Å)
	c (Å)
	Volume (Å3)

	30
	15.97430(7)
	7.22915(4)
	1597.574(16)

	50
	15.97556(7)
	7.23068(5)
	1598.166(18)

	75
	15.97774(8)
	7.23283(5)
	1599.076(19)

	100
	15.97902(8)
	7.23433(5)
	1599.666(19)

	125
	15.98156(8)
	7.23662(5)
	1600.682(18)

	150
	15.98344(8)
	7.23857(5)
	1601.490(18)

	175
	15.98529(8)
	7.24063(5)
	1602.315(19)

	200
	15.98734(8)
	7.24250(5)
	1603.140(19)

	225
	15.98915(8)
	7.24465(5)
	1603.980(19)

	250
	15.99199(8)
	7.24716(5)
	1605.11(2)

	275
	15.99436(8)
	7.24963(5)
	1606.13(2)

	300
	15.99709(8)
	7.25208(5)
	1607.22(2)

	325
	15.99985(9)
	7.25473(5)
	1608.36(2)

	350
	16.00159(9)
	7.25682(6)
	1609.17(2)

	375
	16.00454(9)
	7.25930(5)
	1610.32(2)

	400
	16.00636(9)
	7.26132(6)
	1611.13(2)
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	16.00847(9)
	7.26340(6)
	1612.02(2)

	450
	16.00939(10)
	7.26504(6)
	1612.57(2)

	475
	16.01013(10)
	7.26654(6)
	1613.05(2)

	500
	16.01033(10)
	7.26831(6)
	1613.48(2)

	525
	16.01014(10)
	7.27038(6)
	1613.91(2)

	550
	16.00973(10)
	7.27229(6)
	1614.25(2)

	575
	16.01016(10)
	7.27507(6)
	1614.95(2)

	600
	16.01014(10)
	7.27735(6)
	1615.45(2)

	625
	16.01128(10)
	7.27979(6)
	1616.22(2)

	650
	16.01295(10)
	7.28216(6)
	1617.09(2)

	675
	16.01465(10)
	7.28404(6)
	1617.85(2)

	700
	16.01706(10)
	7.28628(6)
	1618.83(2)

	725
	16.01871(10)
	7.28813(6)
	1619.58(2)

	750
	16.02091(10)
	7.29026(6)
	1620.50(2)

	775
	16.02372(11)
	7.29274(6)
	1621.62(3)

	800
	16.02665(11)
	7.29551(7)
	1622.83(3)

	825
	16.0290(4)
	7.2980(2)
	1623.86(10)

	850
	16.031(2)
	7.2977(12)
	1624.2(5)



[bookmark: _GoBack]
