Table 2 Refined cell parameters and volume of the

studied uvite at the various temperatures.

| T (°C) | a (Å) | c (Å) | Volume (Å3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 15.97430(7) | 7.22915(4) | 1597.574(16) |
| 50 | 15.97556(7) | 7.23068(5) | 1598.166(18) |
| 75 | 15.97774(8) | 7.23283(5) | 1599.076(19) |
| 100 | 15.97902(8) | 7.23433(5) | 1599.666(19) |
| 125 | 15.98156(8) | 7.23662(5) | 1600.682(18) |
| 150 | 15.98344(8) | 7.23857(5) | 1601.490(18) |
| 175 | 15.98529(8) | 7.24063(5) | 1602.315(19) |
| 200 | 15.98734(8) | 7.24250(5) | 1603.140(19) |
| 225 | 15.98915(8) | 7.24465(5) | 1603.980(19) |
| 250 | 15.99199(8) | 7.24716(5) | 1605.11(2) |
| 275 | 15.99436(8) | 7.24963(5) | 1606.13(2) |
| 300 | 15.99709(8) | 7.25208(5) | 1607.22(2) |
| 325 | 15.99985(9) | 7.25473(5) | 1608.36(2) |
| 350 | 16.00159(9) | 7.25682(6) | 1609.17(2) |
| 375 | 16.00454(9) | 7.25930(5) | 1610.32(2) |
| 400 | 16.00636(9) | 7.26132(6) | 1611.13(2) |
| 425 | 16.00847(9) | 7.26340(6) | 1612.02(2) |
| 450 | 16.00939(10) | 7.26504(6) | 1612.57(2) |
| 475 | 16.01013(10) | 7.26654(6) | 1613.05(2) |
| 500 | 16.01033(10) | 7.26831(6) | 1613.48(2) |
| 525 | 16.01014(10) | 7.27038(6) | 1613.91(2) |
| 550 | 16.00973(10) | 7.27229(6) | 1614.25(2) |
| 575 | 16.01016(10) | 7.27507(6) | 1614.95(2) |
| 600 | 16.01014(10) | 7.27735(6) | 1615.45(2) |
| 625 | 16.01128(10) | 7.27979(6) | 1616.22(2) |
| 650 | 16.01295(10) | 7.28216(6) | 1617.09(2) |
| 675 | 16.01465(10) | 7.28404(6) | 1617.85(2) |
| 700 | 16.01706(10) | 7.28628(6) | 1618.83(2) |
| 725 | 16.01871(10) | 7.28813(6) | 1619.58(2) |
| 750 | 16.02091(10) | 7.29026(6) | 1620.50(2) |
| 775 | 16.02372(11) | 7.29274(6) | 1621.62(3) |
| 800 | 16.02665(11) | 7.29551(7) | 1622.83(3) |
| 825 | 16.0290(4) | 7.2980(2) | 1623.86(10) |
| 850 | 16.031(2) | 7.2977(12) | 1624.2(5) |