Table 3 Relevant parameters of the fitting procedure by the Berman equation of the unit-cell parameters vs. T data, up to oxidation, of the uvite sample.

Temperature of reference = 30 °C.

|  | V0, a0, c0 (Å3, Å, Å) | a0 (x 10-5 K-1) | a1 (x 10-9 K-2) |
| --- | --- | --- | --- |
| V (Å3) | 1597.54(8) | 1.93(6) | 2.1(3) |
| a (Å) | 15.97420(23) | 0.448(18) | 0.55(9) |
| c (Å) | 7.22912(17) | 1.04(3) | 0.97(15) |