Table 3 Relevant parameters of the fitting procedure by the Berman equation of the unit-cell parameters vs. T data, up to oxidation, of the uvite sample.

Temperature of reference = 30 °C.
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	a0 (x 10-5 K-1)
	a1 (x 10-9 K-2)

	V (Å3)
	1597.54(8)
	1.93(6)
	2.1(3)

	a (Å)
	15.97420(23)
	0.448(18)
	0.55(9)

	c (Å)
	7.22912(17)
	1.04(3)
	0.97(15)
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