Table 1.
	ID sample
	Location
	Function
	Thickness (cm)
	Colour
	Colorimetric coordinates
	 

	
	
	
	min.
	max.
	
	L*
	a* 
	b* 
	

	TBE 1
	Upper part of the wall
	Intonachino
	0.1
	0.3
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Dark Brown
	63.48
	1.70
	1.86
	 

	TBE 2
	Vault
	Arriccio
	0.1
	0.2
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.2
	0.4
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Yellow
	83.36
	-6.97
	51.65
	 

	TBE 3
	Funerary beds
	Scratch coat
	0.2
	0.7
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Arriccio
	1.2
	1.4
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Light Red
	69.97
	17.67
	16.91
	 

	TBE 4
	Lower part of the wall
	Arriccio
	0.5
	0.7
	Grey
	
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.3
	0.5
	Rose
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Red
	58.96
	22.27
	17.24
	 

	TBE 5
	Vault
	Intonachino
	0.2
	0.3
	White
	
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Yellow
	-
	-
	-
	-

	TBE 6
	Upper part of the wall
	Arriccio
	0.2
	0.3
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.2
	0.3
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Violet
	58.00
	18.05
	5.00
	 

	TBE 7
	Upper part of the wall
	Intonachino
	0.1
	0,7
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Grey
	86.86
	1.83
	4.38
	 

	TBE 8
	Upper part of the wall
	Intonachino
	0.1
	0.3
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Dark Brown
	-
	-
	- 
	-

	TBE 14
	Cornice/Lower part of the wall
	Arriccio
	0.4
	0.6
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.3
	0.5
	Rose
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Red
	52.64
	26.46
	21.58
	 

	TBE 15
	Upper part of the wall
	Arriccio
	0.6
	0.7
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.1
	0.2
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Light Brown/Blue spots
	76.77
	4.90
	15.37
	 

	TBE 16
	Southern lunette
	Arriccio
	0.4
	0.5
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.1
	0.2
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Light Brown
	83.95
	5.66
	13.51
	 

	TBE 17
	Upper part of the wall
	Arriccio
	0.3
	0.8
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.1
	0.1
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	Brown
	69.88
	4.21
	10.25
	 

	TBE 20
	Northern lunette
	Arriccio
	0.5
	1.9
	Grey
	 
	
	 
	 

	
	
	Intonachino
	0.2
	0.1
	White
	 
	
	 
	 

	
	
	Pictorial layer
	 
	<0.1
	White/Pink spot
	90.04
	11.70
	-0.47
	 



