Table 1 Optimization of reaction conditions a

| Yield (%)b | Time (h) | Solvent(10ml) | Catalyst (g) | Entry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 9 | AcOH | Nano-γ-Al2O3/Sb(V) (0.01) | 1 |
| 60 | 10 | MeCN | Nano-γ-Al2O3/Sb(V) (0.01) | 2 |
| 75 | 7 | H2O | Nano-γ-Al2O3/Sb(V) (0.01) | 3 |
| 83 | 6 | EtOH | Nano-γ-Al2O3/Sb(V) (0.01) | 4 |
| 70 | 9 | EtOH | Nano-γ-Al2O3/Sb(V) (0.02) | 5 |
| 67 | 9 | EtOH | Nano-γ-Al2O3/Sb(V) (0.03) | 6 |
| Trace | 24 | EtOH | - | 7 |
| 70 | 9 | EtOH | SbCl5 (0.01) | 8 |
| 40 | 12 | EtOH | Nano-γ-Al2O3 (0.01) | 9 |

aAniline (4 mmol), ethylacetoacetate (2 mmol), 4-chlorobenzaldehyde (4 mmol). bIsolated yield

Table 2 Synthesis of tetrahydropyridine derivatives under ultrasonic irradiation and thermal method a

| Ref. | Ultrasonic Irradiation Time(min) Yieldb |  | Termal condition Time(h) Yieldb |  | Product | Entry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 86% | 2.5 | 85% | 6 | 4a | 1 |
| 45 | 85% | 2.5 | 83% | 6 | 4b | 2 |
| 44 | 76% | 2 | 75% | 5 | 4c | 3 |
| 45 | 86% | 2 | 84% | 5 | 4d | 4 |
| 46 | 85% | 2.3 | 81% | 6 | 4e | 5 |
| - | 86% | 2.5 | 85% | 6 | 4f | 6 |
| - | 82% | 2.5 | 80% | 5 | 4g | 7 |
| - | 82% | 2.5 | 79% | 6 | 4h | 8 |
| - | 78% | 2.5 | 75% | 6 | 4i | 9 |
| 47 | 90% | 1.9 | 86% | 6.5 | 4j | 10 |
| 48 | 84% | 2.6 | 82% | 7 | 4k | 11 |
| 48 | 88% | 2.1 | 85% | 5 | 4l | 12 |

aAmine (2 mmol), Ethylacetoacetate (1 mmol), Aldehyde (2 mmol)