Table A-1. Experimental results of the radius of curvature (dimensions: mm)

The experimental results for five materials, three punch angles, three thickness values, and punch radius values are listed in Table A-1. The simulation results are listed in Table A-2.

| CR2 |  |  |  |  | CR3 |  |  |  |  | CR4 |  |  |  |  | 180B2 |  |  |  |  | 210B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |
| A155 | 0 | - | - | 3.53 | A155 | 0 | - | 3.37 | - | A155 | 0 | 3.15 | - | 3.6 | A155 | 0 | 3.72 | 3.62 | 4.03 | A155 | 0 | 3.72 | 3.84 | 4.28 |
|  | 2 | - | - | 3.92 |  | 2 | - | 3.99 | - |  | 2 | 3.68 | - | 3.87 |  | 2 | 4.35 | 3.93 | 4.41 |  | 2 | 4.05 | 4.4 | 4.63 |
|  | 4 | - | - | 5.72 |  | 4 | - | 5.53 | - |  | 4 | 5.31 | - | 5.66 |  | 4 | 5.78 | 5.65 | 5.86 |  | 4 | 5.44 | 5.62 | 5.9 |
|  | 8 | - | - | 8.48 |  | 8 | - | 8.25 | - |  | 8 | 8.19 | - | 8.63 |  | 8 | 8.6 | 8.28 | 8.53 |  | 8 | 8.45 | 8.51 | 8.56 |
|  | 12 | - | - | 12.22 |  | 12 | - | 12.03 | - |  | 12 | 12.31 | - | 12.47 |  | 12 | 12.36 | 12.35 | 12.36 |  | 12 | 12.37 | 12.45 | 12.49 |
| A165 | 0 | - | - | 6.41 | A165 | 0 | - | 5.6 | - | A165 | 0 | 5.53 | - | 6.73 | A165 | 0 | 6.3 | 6.77 | 6.8 | A165 | 0 | 6.04 | 6.38 | 7.39 |
|  | 4 | - | - | 6.73 |  | 4 | - | 6.52 | - |  | 4 | 6.18 | - | 6.75 |  | 4 | 7.47 | 6.96 | 7.18 |  | 4 | 6.7 | 7.03 | 7.705 |
|  | 8 | - | - | 10.66 |  | 8 | - | 10.63 | - |  | 8 | 10.06 | - | 11.09 |  | 8 | 10.13 | 10.24 | 11.19 |  | 8 | 10.26 | 10.55 | 11.07 |
|  | 12 | - | - | 13.59 |  | 12 | - | 13.65 | - |  | 12 | 13.12 | - | 13.44 |  | 12 | 13.65 | 13.55 | 13.25 |  | 12 | 13.41 | 13.4 | 13.82 |
|  | 16 | - | - | 17.32 |  | 16 | - | 16.99 | - |  | 16 | 16.75 | - | 16.47 |  | 16 | 17.44 | 16.85 | 17.29 |  | 16 | 16.74 | 17.06 | 17.27 |
|  | 20 | - | - | 21.32 |  | 20 | - | 21.49 | - |  | 20 | 21.83 | - | 21.27 |  | 20 | 20.87 | 21.97 | 21.59 |  | 20 | 21.26 | 21.83 | 21.44 |
| A170 | 0 | - | - | 11.11 | A170 | 0 | - | 11.09 | - | A170 | 0 | 10.78 | - | 12.16 | A170 | 0 | 11.5 | 11.57 | 12.78 | A170 | 0 | 12.07 | 11.77 | 12.305 |
|  | 4 | - | - | 11.7 |  | 4 | - | 11.63 | - |  | 4 | 11.07 | - | 11.935 |  | 4 | 11.55 | 11.56 | 12.46 |  | 4 | 11.94 | 12.38 | 12.93 |
|  | 8 | - | - | 15.37 |  | 8 | - | 14.58 | - |  | 8 | 13.7 | - | 15.28 |  | 8 | 14.77 | 15.28 | 15.6 |  | 8 | 14.41 | 14.08 | 15.61 |
|  | 16 | - | - | 19.4 |  | 16 | - | 19.21 | - |  | 16 | 19.01 | - | 18.79 |  | 16 | 19.9 | 19.01 | 19.85 |  | 16 | 19.55 | 19.55 | 19.88 |
|  | 24 | - | - | 25.95 |  | 24 | - | 26.04 | - |  | 24 | 25.5 | - | 26.05 |  | 24 | 27.26 | 26.78 | 26.95 |  | 24 | 26.1 | 26 | 26.63 |

| CR2 |  |  |  |  | CR3 |  |  |  |  | CR4 |  |  |  |  | 180B2 |  |  |  |  | 210B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |  | R | 0.6t | 0.65t | 0.7t |
| A155 | 0 | 4.53 | 4.97 | 5.45 | A155 | 0 | 4.02 | 4.46 | 4.79 | A155 | 0 | 3.98 | 4.43 | 4.69 | A155 | 0 | 4.26 | 4.71 | 4.99 | A155 | 0 | 4.37 | 4.79 | 5.18 |
|  | 2 | 4.54 | 4.89 | 5.34 |  | 2 | 4.19 | 4.57 | 4.88 |  | 2 | 4.2 | 4.48 | 4.81 |  | 2 | 4.34 | 4.67 | 5.13 |  | 2 | 4.39 | 4.81 | 5.12 |
|  | 4 | 5.26 | 5.5 | 5.8 |  | 4 | 5.19 | 5.33 | 5.56 |  | 4 | 5.1 | 5.34 | 5.53 |  | 4 | 5.22 | 5.45 | 5.62 |  | 4 | 5.23 | 5.53 | 5.77 |
|  | 8 | 8.54 | 8.59 | 8.7 |  | 8 | 8.52 | 8.66 | 8.64 |  | 8 | 8.61 | 8.6 | 8.65 |  | 8 | 8.59 | 8.59 | 8.62 |  | 8 | 8.56 | 8.54 | 8.64 |
|  | 12 | 12.3 | 12.31 | 12.37 |  | 12 | 12.28 | 12.31 | 12.35 |  | 12 | 12.38 | 12.35 | 12.36 |  | 12 | 12.3 | 12.32 | 12.3 |  | 12 | 12.33 | 12.33 | 12.38 |
|  | 16 | 16.26 | 16.25 | 16.3 |  | 16 | 16.27 | 16.29 | 16.27 |  | 16 | 16.29 | 16.35 | 16.31 |  | 16 | 16.26 | 16.26 | 16.25 |  | 16 | 16.28 | 16.37 | 16.25 |
|  | 20 | 20.17 | 20.14 | 20.1 |  | 20 | 20.17 | 20.01 | 20.18 |  | 20 | 20.2 | 20.27 | 20.21 |  | 20 | 20.17 | 20.16 | 20.31 |  | 20 | 20.07 | 20.23 | 20.25 |
| A165 | 0 | 6.51 | 7 | 7.66 | A165 | 0 | 6.17 | 6.66 | 7.15 | A165 | 0 | 6.02 | 6.54 | 7.19 | A165 | 0 | 6.32 | 7.12 | 7.58 | A165 | 0 | 6.44 | 7.07 | 7.77 |
|  | 2 | 6.47 | 7.04 | 7.83 |  | 2 | 6.07 | 6.63 | 7.1 |  | 2 | 6.02 | 4.55 | 7.03 |  | 2 | 6.22 | 7.14 | 7.46 |  | 2 | 6.35 | 7.01 | 7.62 |
|  | 4 | 6.76 | 7.22 | 7.6 |  | 4 | 6.51 | 7.05 | 6.51 |  | 4 | 6.47 | 6.9 | 7.3 |  | 4 | 6.66 | 7.15 | 7.69 |  | 4 | 6.7 | 7.23 | 7.88 |
|  | 8 | 9.15 | 9.31 | 9.55 |  | 8 | 9.01 | 9.26 | 9.01 |  | 8 | 9.04 | 9.28 | 9.42 |  | 8 | 9.14 | 9.31 | 9.68 |  | 8 | 9.15 | 9.35 | 9.72 |
|  | 12 | 12.59 | 12.65 | 12.67 |  | 12 | 12.6 | 12.67 | 12.6 |  | 12 | 12.63 | 12.7 | 12.74 |  | 12 | 12.59 | 12.68 | 12.83 |  | 12 | 12.59 | 12.74 | 12.82 |
|  | 16 | 16.26 | 16.16 | 16.11 |  | 16 | 16.29 | 16.23 | 16.29 |  | 16 | 16.31 | 16.35 | 16.28 |  | 16 | 16.28 | 16.25 | 16.32 |  | 16 | 16.31 | 16.38 | 16.36 |
|  | 20 | 20.08 | 20.06 | 19.95 |  | 20 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  | 20 | 20.12 | 20.13 | 20.11 |  | 20 | 20.06 | 20.09 | 20.15 |  | 20 | 20.14 | 20.16 | 20.13 |
| A170 | 0 | 8.61 | 8.9 | 10.88 | A170 | 0 | 8.64 | 8.96 | 9.56 | A170 | 0 | 8.31 | 8.96 | 9.56 | A170 | 0 | 8.55 | 9.23 | 10.47 | A170 | 0 | 8.49 | 9.46 | 10.6 |
|  | 2 | 8.59 | 9.46 | 10.54 |  | 2 | 8.33 | 9.02 | 9.47 |  | 2 | 8.29 | 9.03 | 9.42 |  | 2 | 8.53 | 9.2 | 10.24 |  | 2 | 8.6 | 9.37 | 9.93 |
|  | 4 | 8.69 | 9.65 | 10.84 |  | 4 | 8.6 | 9.31 | 9.68 |  | 4 | 8.52 | 9.32 | 9.66 |  | 4 | 8.9 | 9.37 | 10.61 |  | 4 | 8.94 | 9.61 | 10.45 |
|  | 8 | 10.35 | 11.43 | 10.97 |  | 8 | 10.09 | 10.59 | 10.84 |  | 8 | 10.05 | 10.59 | 10.84 |  | 8 | 10.55 | 10.65 | 11.72 |  | 8 | 11.26 | 10.88 | 10.94 |
|  | 16 | 17.44 | 17.47 | 17.56 |  | 16 | 17.2 | 17.26 | 17.35 |  | 16 | 17.2 | 17.26 | 17.35 |  | 16 | 17.54 | 17.26 | 17.72 |  | 16 | 17.13 | 17.81 | 17.5 |
|  | 24 | 17.44 | 25.2 | 25.31 |  | 24 | 25.12 | 25.1 | 25.21 |  | 24 | 25.11 | 25.1 | 25.21 |  | 24 | 25.21 | 25.36 | 25.25 |  | 24 | 25.14 | 25.36 | 25.37 |
| A175 | 0 | 17.2 | 18.37 | 19.44 | A175 | 0 | 15.9 | 16.66 | 18.44 | A175 | 0 | 15.29 | 16.66 | 18.11 | A175 | 0 | 16.74 | 16.95 | 18.14 | A175 | 0 | 16.02 | 18.3 | 20.38 |
|  | 4 | 17.32 | 17.67 | 20 |  | 4 | 16.06 | 17.56 | 18.23 |  | 4 | 15.08 | 17.52 | 17.92 |  | 4 | 16.81 | 16.94 | 18.8 |  | 4 | 16.12 | 17.54 | 18.47 |
|  | 8 | 18.36 | 17.98 | 20.16 |  | 8 | 16.8 | 17.51 | 19.71 |  | 8 | 15.87 | 17.33 | 18.71 |  | 8 | 16.85 | 17.79 | 19.83 |  | 8 | 16.74 | 18.14 | 19.55 |
|  | 12 | 20.41 | 18.17 | 19.84 |  | 12 | 18.4 | 18.97 | 18.41 |  | 12 | 16.45 | 18.97 | 19.1 |  | 12 | 20.05 | 22.28 | 22.75 |  | 12 | 20.83 | 21.44 | 22.44 |
|  | 16 | 21.37 | 21.48 | 22.3 |  | 16 | 19.92 | 21.33 | 23.58 |  | 16 | 20.13 | 22.64 | 21.69 |  | 16 | 27.49 | 28 | 28.66 |  | 16 | 28.23 | 28.58 | 28.63 |
|  | 24 | 27.51 | 28.03 | 28.85 |  | 24 | 26.77 | 27.46 | 27.47 |  | 24 | 26.06 | 27.46 | 27.47 |  | 24 | 40.8 | 40.95 | 40.79 |  | 24 | 40.58 | 40.19 | 40.23 |

Table A-2. Simulation results of the radius of curvature (dimensions: mm)