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Supplementary data

Table S1. The naming of TiO2/SBA-15 (R=Si/Ti) catalysts synthesized containing of TiO2
	Name of catalyst
	Containing TiO2 amount (g)

	TiO2/SBA-15 (64)
	0.05

	TiO2/SBA-15 (32)
	0.1

	TiO2/SBA-15 (16)
	0.2

	TiO2/SBA-15 (11)
	0.3

	TiO2/SBA-15 (8)
	0.4

	TiO2/SBA-15 (6)
	0.5



Tablo S2. Amounts of catalyst used in the photocatalytic reaction for each catalyst
	Catalyst
	TiO2 Content
 (mg)
	Amount of Catalyst (mg)

	TiO2
	6
	6

	TiO2/SBA15 (R=64)
	6
	311

	TiO2/SBA15 (R=32)
	6
	162

	TiO2/SBA15 (R=16)
	6
	75

	TiO2/SBA15 (R=11)
	6
	65

	TiO2/SBA15 (R=8)
	6
	50

	TiO2/SBA15 (R=6)
	6
	39



Table S3. Textural properties of reused TiO2/SBA-15 (16) catalysts
	TiO2/SBA-15 (R=16)
	Surface Area BET
(m2/g)
	Pore Volume
(cm3/g)
	Pore Diameter (nm)

	Fresh catalyst
	609
	0,76
	5,45

	Reused Catalyst without calcination
	503
	0,47
	4,26

	Reused Catalyst with calcination
	670
	0,67
	4,75
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[bookmark: _Toc76859768]Figure S1. The bandgap energy (Eg) by using the modified plot of the Kubelka–Munk function, a) TiO2/SBA-15(R=64), b) TiO2/SBA-15(R=32), c) TiO2/SBA-15(R=16), d) TiO2/SBA-15(R=11), e) TiO2/SBA-15(R=8), f) TiO2/SBA-15(R=6)





Figure S2. Wide-angle (a) and small-angle (b) XRD patterns of reused TiO2/SBA-15 (16) catalysts
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Figure S3. SEM of reused TiO2/SBA-15 (16) catalysts; a) fresh B) reused, c) reused with calcination






[bookmark: _GoBack]Figure S4. (a) N2 adsorption-desorption isotherms and (b) pore distributions of reused TiO2/SBA-15 (16) catalysts
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