Table.1 The structural parameters of (0 0 2), (1 1 1) and (2 0 2) planes.

| Sample | 2θ (deg) | (h k l) | FWHM β (radian) | Dhkl=kλβcosθ (nm) | δ=1D2hkl X 1015 | ε=βcosθ4 X 10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuO | 35.564 38.800 48.827 | (0 0 2) (1 1 1) (2 0 2) | 0.304 0.351 0.340 | 27 | 0.0014 | 1.3529 |
| Cu0.97Zn0.03O | 35.128 38.374 48.341 | (0 0 2) (1 1 1) (2 0 2) | 0.314 0.360 0.346 | 26 | 0.0015 | 1.3880 |
| Cu0.94Zn0.06O | 35.204 38.443 48.400 | (0 0 2) (1 1 1) (2 0 2) | 0.369 0.383 0.403 | 23 | 0.0019 | 1.5783 |
| Cu0.91Zn0.09O | 35.407 38.650 48.606 | (0 0 2) (1 1 1) (2 0 2) | 0.370 0.458 0.408 | 22 | 0.0021 | 1.6736 |

Table.2. the lattice constant and unit cell volume of CuO and Cu1-xZnxO nanoparticles.

| Sample | Lattice constant (Å) |  |  | α (deg) | V=abc(sinα) (Å)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c |  |  |
| JCPDS | 4.689 | 3.426 | 5.130 | 99.653 | 82.41 |
| CuO | 4.669 | 3.325 | 5.239 | 99.853 | 81.33 |
| Cu0.97Zn0.03O | 4.658 | 3.348 | 5.139 | 99.863 | 80.14 |
| Cu0.94Zn0.06O | 4.633 | 3.369 | 5.164 | 99.863 | 80.60 |
| Cu0.91Zn0.09O | 4.642 | 3.398 | 5.135 | 99.772 | 81.00 |

Table 3. The elemental analysis of CuO and Cu1-xZnxO nanoparticles.

| Sample | Atomic weight (%) |  |  | Zn/Cu ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | O | Zn |  |
| CuO | 39.61 | 60.39 | -- | --- |
| Zn0.03Cu0.97O | 36.19 | 62.83 | 0.98 | 0.0270 |
| Zn0.03Cu0.97O | 36.15 | 61.72 | 2.13 | 0.0589 |
| Zn0.03Cu0.97O | 33.63 | 63.18 | 3.19 | 0.0978 |