Table 2. SiO2@DBU-NiCl2 catalyzed A3 coupling

| Sr. No. | Aldehyde | Amines | Alkyne | Product | Temp. oC | Time hr | Yield % | TON | TOF | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 100 | 12 | 95 | 1188 | 99 | [82] |
| 2 |  |  |  |  | 100 | 12 | 86 | 1075 | 90 | [83] |
| 3 |  |  |  |  | 100 | 12 | 97 | 1212 | 101 | [84] |
| 4 |  |  |  |  | 100 | 12 | 96 | 1200 | 100 | [85] |
| 5 |  |  |  |  | 100 | 12 | 88 | 1100 | 92 | [86] |
| 6 |  |  |  |  | 100 | 12 | 95 | 1188 | 99 | [87] |
| 7 |  |  |  |  | 100 | 12 | 65 | 813 | 68 | [53] |
| 8 |  |  |  |  | 100 | 12 | 79 | 988 | 82 | [49] |
| 9 |  |  |  |  | 100 | 12 | 82 | 1025 | 85 | [88] |
| 10 |  |  |  |  | 100 | 12 | 50 | 625 | 52 | [51] |
| 11 |  |  |  |  | 100 | 12 | 88 | 1100 | 92 | [89] |
| 12 |  |  |  |  | 100 | 12 | 85 | 1063 | 89 | [60] |
| 13 |  |  |  |  | 100 | 12 | 82 | 1025 | 85 | [90] |
| 14 |  |  |  |  | 100 | 12 | Trace | 00 | 00 | [91] |
| 15 |  |  |  |  | 90 | 3 | 92 | 1150 | 383 | [92] |
| 16 |  |  |  |  | 90 | 3 | 90 | 1125 | 375 | [92] |
| 17 |  |  |  |  | 90 | 3 | 96 | 1200 | 400 | [93] |
| 18 |  |  |  |  | 90 | 3 | 90 | 1125 | 375 | [93] |
| 19 |  |  |  |  | 90 | 3 | 85 | 1063 | 354 | [60] |
| 20 |  |  |  |  | 90 | 3 | 97 | 1212 | 404 | [93] |
| 21 |  |  |  |  | 90 | 3 | 80 | 1000 | 333 | [93] |

a Reaction conditions: aldehyde (1 mmol), amine (1.2 mmol), phenyl acetylene (1.5 mmol) SiO2@DBU-NiCl2 (0.08 mol%),  solvent-free, temp.: 90oC- 100 °C ; b Isolated yield; c TON = % yield/mol % of Ni;

d TOF = TON/ time in h;  ePA = phenyl acetylene.