| Table 1 Optimization of reaction conditions for the synthesis of 4ba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | CESA catalyst (wt. %) | Solvent | Temp. (oC) | Time (min) | Yield (%)b |
| 1 | - | - | RT | 60 | Trace |
| 2 | - | - | Reflux | 50 | Trace |
| 3 | - | EtOH | RT | 40 | 35 |
| 4 | - | H2O | RT | 40 | 20 |
| 5 | 5 | - | RT | 40 | 42 |
| 6 | 5 | - | Reflux | 35 | 42 |
| 7 | 2 | EtOH | Reflux | 05 | 85 |
| 8 | 5 | EtOH | RT | 05 | 90 |
| 9 | 10 | EtOH | RT | 05 | 98 |
| 10 | 12 | EtOH | RT | 05 | 98 |
| 11 | 10 | EtOH | Reflux | 15 | 88 |
| 12 | 10 | MeOH | RT | 20 | 80 |
| 13 | 10 | Toluene | RT | 20 | 48 |
| 14 | 10 | THF | RT | 20 | 42 |
| 15 | 10 | H2O | RT | 20 | 84 |
| 16 | 10 | CH3CN | RT | 24 | 64 |
| aReaction conditions: 4-chlorobenzaldehyde 1b (1 mmol), malononitrile 2 (1 mmol), β-naphthol 3a (1 mmol) various amount of CESA catalyst with solvent (5 mL); bIsolated yields. |  |  |  |  |  |

| Table 2 Substrate scope of 2-amino-4H-benzochromene derivativesa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | Aldehydes | Naphthols | Product (4 & 5) | Time (min.) | Yieldb (%) | M.P. (oC)[Ref.] |  |
| 1 | 1a | β-naphthol | 4a | 10 | 96 | 271-273[34] |  |
| 2 | 1b | β-naphthol | 4b | 05 | 98 | 205-206[34] |  |
| 3 | 1c | β-naphthol | 4c | 12 | 95 | 290-292[42] |  |
| 4 | 1d | β-naphthol | 4d | 18 | 96 | 192-194[41] |  |
| 5 | 1e | β-naphthol | 4e | 20 | 94 | 249-251[41] |  |
| 6 | 1f | β-naphthol | 4f | 10 | 97 | 186-188[34] |  |
| 7 | 1g | β-naphthol | 4g | 18 | 94 | 259-260[34] |  |
| 8 | 1h | β-naphthol | 4h | 15 | 90 | 216-218[26] |  |
| 9 | 1i | β-naphthol | 4i | 10 | 96 | 240-242[41] |  |
| 10 | 1j | β-naphthol | 4j | 20 | 90 | 225-227[40] |  |
| 11 | 1k | β-naphthol | 4k | 22 | 88 | 246-248[29] |  |
| 12 | 1l | β-naphthol | 4l | 18 | 92 | 256-258[34] |  |
| 13 | 1m | β-naphthol | 4m | 10 | 96 | 229-231[New] |  |
| 14 | 1a | α-naphthol | 5a | 12 | 96 | 176-177[34] |  |
| 15 | 1b | α-naphthol | 5b | 10 | 96 | 230-232[34] |  |
| 16 | 1c | α-naphthol | 5c | 20 | 88 | 246-248[34] |  |
| 17 | 1d | α-naphthol | 5d | 15 | 95 | 188-190[38] |  |
| 18 | 1e | α-naphthol | 5e | 20 | 90 | 205-206[34] |  |
| 19 | 1f | α-naphthol | 5f | 12 | 96 | 232-234[34] |  |
| 20 | 1g | α-naphthol | 5g | 14 | 88 | 257-259[27] |  |
| 21 | 1h | α-naphthol | 5h | 15 | 92 | 244-246[27] |  |
| 22 | 1i | α-naphthol | 5i | 10 | 97 | 215-217[27] |  |
| 23 | 1j | α-naphthol | 5j | 10 | 94 | 235-237[37] |  |
| 24 | 1k | α-naphthol | 5k | 25 | 88 | 238-240[29] |  |
| 25 | 1l | α-naphthol | 5l | 28 | 94 | 230-232[38] |  |
| aReaction conditions: Aldehydes 1a-m (1 mmol), malononitrile 2 (1 mmol), β-naphthol 3a (1 mmol) or α-naphthol 3b (1 mmol), catalytic amount of CESA catalyst (10 wt. %) in ethanol (5 mL) at room temperature. bYields refer to isolated products. |  |  |  |  |  |  |  |