List of tables

Table 1 Parameters required in Eq. 9 and Eq. 10 and the calculated permeability coefficients

| ψ0(kPa) | θ (%) | ψavg(kPa) | ∆ψ (kPa) | ∆θ(%) | V0(cm3) |  | D×10-8 (m2/s) | kavg×10-11 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 23.1 | 20 | 10 | 17.6 | 12.09 | 2.28 | 1.56 | 274.56 |
| 35 | 18.1 | 30 | 10 | 5.0 | 3.46 | 1.03 | 3.63 | 181.50 |
| 45 | 15.9 | 40 | 10 | 2.2 | 1.51 | 0.20 | 3.89 | 85.58 |
| 55 | 14.8 | 50 | 10 | 1.1 | 0.77 | -0.47 | 2.59 | 28.49 |
| 65 | 14.0 | 60 | 10 | 0.8 | 0.55 | -0.81 | 2.33 | 18.64 |
| 75 | 13.5 | 70 | 10 | 0.5 | 0.36 | -1.23 | 2.08 | 10.40 |
| 85 | 13.2 | 80 | 10 | 0.3 | 0.16 | -2.04 | 2.54 | 7.62 |
| 100 | 13.0 | 92.5 | 15 | 0.2 | 0.12 | -2.33 | 2.59 | 3.45 |
| 200 | 11.0 | 150 | 100 | 2.0 | 1.43 | 0.15 | 2.00 | 4.00 |
| 300 | 10.0 | 250 | 100 | 1.0 | 0.68 | -0.60 | 1.56 | 1.56 |

Table 2 Parameters required in Eq. 9 and Eq. 11 and the calculated permeability coefficients

| ψ0（kPa） | θ (%) | ψavg (kPa) | ∆ψ (kPa) | ∆θ (%) | α12 | tRP (s) | D×10-8 (m2/s) | kavg×10-11 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 49.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 47.7 | 2 | 4 | 1.3 | 0.13 | 3920 | 125.61 | 4147.38 |
| 8 | 46.6 | 6 | 4 | 1.1 | 0.76 | 4682 | 17.99 | 515.64 |
| 15 | 40.7 | 11.5 | 7 | 5.9 | 0.76 | 13075 | 6.44 | 546.25 |