Supplementary Data

Table 1. Historical data analysis of percentage grafting

|  | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Factor 4 | Factor 5 | Factor 6 | Factor 7 | Response 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Std | A: Monomer (mmol/L) | B: Crosslinker (mmol/L) | C: Initiator (mmol/L) | D: Solvent (ml) | E: Power (Watt) | F: Time (sec) | G: pH | % Grafting |
| 1 | 250 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 175.9 |
| 2 | 250 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 185.8 |
| 3 | 500 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 205.1 |
| 4 | 750 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 287.86 |
| 5 | 1000 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 292.08 |
| 6 | 1250 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 262.72 |
| 7 | 1250 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 250.85 |
| 8* | 1000 | 100 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 112.2 |
| 9* | 1000 | 100 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 102.2 |
| 10 | 1000 | 275 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 152.07 |
| 11 | 1000 | 450 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 192.6 |
| 12 | 1000 | 625 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 234.58 |
| 13 | 1000 | 800 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 263.9 |
| 14 | 1000 | 800 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 274.6 |
| 15 | 1000 | 800 | 50 | 10 | 40 | 45 | 7 | 283.7 |
| 16 | 1000 | 800 | 50 | 10 | 40 | 45 | 7 | 291.7 |
| 17 | 1000 | 800 | 75 | 10 | 40 | 45 | 7 | 297.9 |
| 18 | 1000 | 800 | 100 | 10 | 40 | 45 | 7 | 316.8 |
| 19 | 1000 | 800 | 125 | 10 | 40 | 45 | 7 | 321.35 |
| 20 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 40 | 45 | 7 | 328.4 |
| 21 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 40 | 45 | 7 | 346.42 |
| 22 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 20 | 45 | 7 | 350.76 |
| 23 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 20 | 45 | 7 | 338.6 |
| 24 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 45 | 7 | 353.7 |
| 25 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 40 | 45 | 7 | 308.59 |
| 26 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 50 | 45 | 7 | 324.5 |
| 27 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 60 | 45 | 7 | 303.4 |
| 28 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 60 | 45 | 7 | 306.2 |
| 29 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 7 | 276.3 |
| 30 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 7 | 280.96 |
| 31 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 37.5 | 7 | 272.07 |
| 32 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 45 | 7 | 270.1 |
| 33 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 52.5 | 7 | 272.4 |
| 34 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 60 | 7 | 271.6 |
| 35 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 60 | 7 | 268.5 |
| 36 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 4 | 270.6 |
| 37 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 4 | 279.08 |
| 38 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 5.5 | 289.41 |
| 39 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 7 | 279.6 |
| 40 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 8.5 | 272.8 |
| 41 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 10 | 238.65 |
| 42 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 10 | 246.84 |
| 43 | 1000 | 800 | 150 | 5 | 30 | 30 | 5.5 | 252.1 |
| 44 | 1000 | 800 | 150 | 5 | 30 | 30 | 5.5 | 243.8 |
| 45 | 1000 | 800 | 150 | 7.5 | 30 | 30 | 5.5 | 255.14 |
| 46 | 1000 | 800 | 150 | 10 | 30 | 30 | 5.5 | 257.1 |
| 47 | 1000 | 800 | 150 | 12.5 | 30 | 30 | 5.5 | 255.4 |
| 48 | 1000 | 800 | 150 | 15 | 30 | 30 | 5.5 | 261.7 |
| 49 | 1000 | 800 | 150 | 15 | 30 | 30 | 5.5 | 259.8 |

Table 2. ANOVA table for fitted model

| Source | Sum of Squares | df | Mean Square | F-value | p-value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 58717.19 | 5 | 11743.44 | 17.10 | < 0.0001 |
| A-Monomer (mmol/L) | 4305.83 | 1 | 4305.83 | 6.27 | 0.0164 |
| B-Crosslinker (mmol/L) | 23634.91 | 1 | 23634.91 | 34.41 | < 0.0001 |
| C-Initiator (mmol/L) | 2798.15 | 1 | 2798.15 | 4.07 | 0.0501 |
| F-Time (sec) | 13.96 | 1 | 13.96 | 0.0203 | 0.8873 |
| F² | 12550.19 | 1 | 12550.19 | 18.27 | 0.0001 |
| Lack of Fit | 16565.38 | 22 | 752.97 | 1.23 | 0.3242 |

Table 3 Model statistics

| Std. Dev. | 26.21 |  | R² | 0.6758 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 272.85 |  | Adjusted R² | 0.6363 |
| C.V. % | 9.61 |  | Predicted R² | 0.5841 |
|  |  |  | Adeq Precision | 13.6518 |

Optimized process conditions to maximize % grafting