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[bookmark: _Hlk102647623]S1. Experimental results of thermal conductivity of samples (Fig. 3 and Fig. 4)
	Sample NO.
	Dry Ⅰ
(W/mK)
	Saturation Ⅰ
(W/mK)
	Dry Ⅱ
(W/mK)
	Saturation Ⅱ
(W/mK)
	Dry Ⅲ
(W/mK)

	1
	2.2358
	2.6288
	2.0609
	2.5625
	2.0112

	
	2.4478
	2.4575
	2.1005
	2.2329
	1.9548

	
	2.2606
	2.5990
	2.1299
	2.2984
	1.7957

	
	2.0610
	2.5000
	1.8969
	2.2084
	1.7534

	
	2.1043
	2.5482
	2.0003
	2.4926
	1.9229

	
	2.4363
	2.6413
	2.3734
	2.5018
	2.2789

	
	2.5252
	2.6439
	2.4567
	2.6803
	2.4379

	
	2.1719
	2.4974
	2.1426
	2.4208
	1.9579

	
	2.0329
	2.5769
	2.0149
	2.1381
	1.7660

	
	2.3466
	2.6671
	2.3210
	2.6862
	2.3201

	
	2.3875
	2.5582
	1.9438
	2.3249
	1.9311

	
	2.1933
	2.6923
	2.1379
	2.5591
	1.9847

	
	2.2136
	2.7362
	2.0195
	2.6892
	2.0078

	
	2.3931
	2.5514
	2.3335
	2.4895
	2.267

	
	2.3954
	2.5084
	2.1217
	2.3029
	1.8924

	
	2.1263
	2.7015
	2.0072
	2.2243
	1.7418

	
	2.4020
	2.5732
	2.1967
	2.0924
	1.7061

	
	2.5124
	2.5229
	2.5014
	2.5112
	2.4998

	
	2.2796
	2.3002
	2.2573
	2.2568
	2.0592

	
	2.2823
	2.6374
	2.0441
	2.1573
	1.7037

	2
	2.5572
	2.5733
	2.4961
	2.4530
	2.1271

	
	2.3986
	2.3623
	2.0616
	2.1407
	1.8846

	
	2.5173
	2.5564
	2.3471
	2.1133
	1.7606

	
	2.4543
	2.4318
	2.4616
	2.4151
	2.4571

	
	2.1776
	2.6923
	2.0371
	2.372
	1.8778

	
	2.0935
	2.6722
	1.9147
	2.4927
	1.7299

	
	2.0097
	2.5317
	1.9140
	2.3341
	1.7734

	
	2.1484
	2.6932
	1.9832
	2.3230
	1.9344

	
	2.1637
	2.5473
	2.0648
	2.3659
	1.9455

	
	2.6399
	2.7703
	2.6228
	2.7061
	2.5978

	
	2.4361
	2.4863
	2.1236
	2.0951
	1.7637

	
	2.4061
	2.5946
	2.2107
	2.4047
	2.1432

	
	2.4098
	2.7212
	1.9559
	2.1099
	1.8809

	
	2.2217
	2.5243
	2.1313
	2.4182
	2.1164

	
	2.2412
	2.7336
	2.1867
	2.4134
	1.8395

	
	2.1183
	2.6308
	2.0098
	2.4516
	1.9008

	
	2.4907
	2.4842
	2.2228
	2.1596
	1.6707

	
	2.5318
	2.6055
	2.0365
	2.2405
	1.9135

	
	2.0645
	2.420
	2.0638
	2.4455
	2.0538

	
	2.4753
	2.5342
	2.2587
	2.1965
	1.8011

	3
	2.0228
	2.3255
	2.0169
	2.1268
	1.9934

	
	2.349
	2.5079
	2.1879
	2.2696
	1.7017

	
	2.4082
	2.6619
	1.9629
	2.3811
	1.8783

	
	2.5817
	2.5329
	2.5595
	2.5743
	2.5473

	
	2.176
	2.3897
	2.1329
	2.1618
	2.088

	
	2.3772
	2.7197
	2.3362
	2.576
	2.1987

	
	2.3371
	2.4375
	1.9102
	2.2681
	1.8381

	
	2.0603
	2.4833
	1.8706
	2.3723
	1.7179

	
	2.1912
	2.3386
	1.9036
	2.1953
	1.8823

	
	2.6093
	2.6560
	2.6042
	2.6772
	2.6034

	
	2.4706
	2.3133
	2.4187
	2.3411
	2.1664

	
	2.5221
	2.4390
	2.3531
	2.2596
	2.0398

	
	2.5954
	2.6226
	2.5917
	2.6236
	2.5672

	
	2.1812
	2.2880
	2.0410
	2.1299
	2.0216

	
	2.471
	2.6756
	1.9032
	2.3277
	1.7551

	
	2.4725
	2.6834
	1.9133
	2.2061
	1.7083

	
	2.3462
	2.6097
	2.2801
	2.3622
	1.9410

	
	2.1912
	2.4419
	2.0885
	2.1268
	2.0125

	
	2.6163
	2.5924
	2.4191
	2.4243
	2.0961

	
	2.0487
	2.6791
	1.8651
	2.2435
	1.7229

	4
	2.5191
	2.4705
	2.2836
	2.3778
	2.2585

	
	2.6317
	2.6908
	2.6191
	2.6981
	2.6165

	
	2.4163
	2.6397
	2.1767
	2.3492
	2.0011

	
	2.5007
	2.6983
	2.4638
	2.1012
	2.3824

	
	2.1622
	2.5211
	2.1236
	2.2637
	1.9640

	
	2.3186
	2.7398
	2.3015
	2.7097
	2.2944

	
	2.3464
	2.4471
	2.1569
	2.1539
	1.8836

	
	2.1440
	2.5999
	2.0034
	2.2042
	1.9567

	
	2.1779
	2.4379
	2.0542
	2.2864
	1.7334

	
	2.3180
	2.3461
	2.2381
	2.1406
	1.8098

	
	2.1264
	2.4271
	2.0694
	2.4039
	2.0509

	
	2.5871
	2.5697
	2.3132
	2.3956
	2.1003

	
	2.5673
	2.7234
	2.5507
	2.7298
	2.5280

	
	2.1467
	2.4938
	2.0950
	2.1079
	1.7721

	
	2.4676
	2.6698
	1.9444
	2.4267
	1.7584

	
	2.0672
	2.3817
	2.0219
	2.3293
	2.0026

	
	2.3464
	2.5292
	2.1329
	2.4816
	2.1258

	
	2.3487
	2.6448
	2.2258
	2.4491
	2.2196

	
	2.5606
	2.6326
	2.3443
	2.5361
	2.0215

	
	2.5967
	2.7275
	2.2704
	2.5115
	2.2688

	5
	2.2608
	2.4539
	2.2245
	2.3986
	1.9845

	
	2.0109
	2.4593
	1.8767
	2.1567
	1.6865

	
	2.2964
	2.5730
	2.1158
	2.3397
	2.0595

	
	2.5449
	2.5860
	2.5185
	2.5704
	2.5001

	
	2.5312
	2.3796
	2.4568
	2.1222
	2.2400

	
	2.5435
	2.4960
	2.4214
	2.4844
	2.3986

	
	2.0108
	2.7269
	2.0096
	2.5056
	1.9521

	
	2.1465
	2.3553
	2.0089
	2.3253
	1.9978

	
	2.3575
	2.4865
	2.2172
	2.3648
	2.0208

	
	2.3760
	2.4470
	2.3528
	2.4335
	2.3147

	
	2.0211
	2.3607
	2.0089
	2.1092
	1.7287

	
	2.1783
	2.5320
	2.0392
	2.3884
	1.8988

	
	2.1183
	2.6850
	2.0794
	2.3445
	2.0403

	
	2.5810
	2.6756
	2.5393
	2.6819
	2.5348

	
	2.6401
	2.6448
	1.9873
	2.4925
	1.9517

	
	2.1739
	2.6950
	2.1236
	2.5377
	2.0098

	
	2.4176
	2.7315
	2.3482
	2.6188
	2.0698

	
	2.3848
	2.7055
	2.3038
	2.4871
	1.965

	
	2.6348
	2.5640
	2.3054
	2.4058
	1.7333

	
	2.3492
	2.4988
	2.3464
	2.2193
	1.8049

	6
	2.3585
	2.4548
	2.1680
	2.2728
	1.8345

	
	2.0251
	2.3577
	1.9781
	2.1663
	1.8236

	
	2.0152
	2.4590
	1.9064
	2.2878
	1.8235

	
	2.1663
	2.3687
	2.0038
	2.2125
	1.7899

	
	2.6055
	2.6814
	2.4697
	2.5895
	2.3372

	
	2.2547
	2.2919
	2.2100
	2.2101
	2.0529

	
	2.0144
	2.3393
	1.9801
	2.2929
	1.8219

	
	2.1647
	2.4752
	2.0217
	2.3779
	1.8154

	
	2.4180
	2.5304
	2.4087
	2.4753
	2.3895

	
	2.1373
	2.4679
	2.1298
	2.4650
	2.1130

	
	2.1630
	2.6068
	2.0339
	2.3734
	1.8714

	
	2.0385
	2.5198
	2.0221
	2.4873
	2.0177

	
	2.1065
	2.7389
	2.0361
	2.5444
	1.9861

	
	2.3110
	2.4356
	2.1044
	2.1713
	1.7018

	
	2.1989
	2.7395
	2.0427
	2.3399
	2.0234

	
	2.0679
	2.3672
	2.0071
	2.0255
	1.6955

	
	2.1167
	2.3906
	1.9111
	2.1826
	1.7689

	
	2.0598
	2.4213
	1.8459
	2.1385
	1.7050

	
	2.6066
	2.7274
	2.5954
	2.7152
	2.5642

	
	2.0578
	2.3917
	1.8301
	1.9865
	1.6999

	7
	2.1119
	2.5307
	2.0376
	2.0246
	1.8993

	
	2.0978
	2.3431
	2.0157
	2.2498
	1.9863

	
	2.2631
	2.6543
	1.8962
	2.2766
	1.8321

	
	2.0695
	2.4909
	2.0587
	2.2429
	2.0126

	
	2.2089
	2.5969
	2.1371
	2.2023
	1.8073

	
	2.0506
	2.3909
	2.0485
	2.3422
	2.0372

	
	2.2551
	2.3108
	2.1327
	2.2509
	2.0289

	
	2.2065
	2.5864
	2.204
	2.2273
	2.1674

	
	2.5033
	2.5172
	2.4957
	2.5136
	2.4917

	
	2.5248
	2.4184
	2.0264
	2.1329
	1.8098

	
	2.6066
	2.4048
	2.2306
	2.3315
	1.8135

	
	2.1133
	2.6172
	2.0734
	2.5803
	2.0887

	
	2.4676
	2.6256
	2.4656
	2.6115
	2.4546

	
	2.0781
	2.3893
	1.8456
	2.0993
	1.7432

	
	2.2192
	2.3658
	2.0262
	2.1610
	1.8238

	
	2.2309
	2.5856
	2.2026
	2.3727
	2.0037

	
	2.0358
	2.4106
	1.9895
	2.1858
	1.9382

	
	2.2165
	2.4866
	2.0410
	2.1315
	1.8953

	
	2.5686
	2.6129
	2.5395
	2.5733
	2.5084

	
	2.3526
	2.5118
	2.1318
	2.4949
	2.1071

	8
	2.1728
	2.5434
	2.0894
	2.2306
	1.9195

	
	2.5689
	2.425
	2.4493
	2.1157
	1.6748

	
	2.5720
	2.5301
	2.0682
	2.2932
	1.7837

	
	2.4625
	2.6499
	2.3515
	2.4809
	2.1644

	
	2.5040
	2.6712
	2.2937
	2.3312
	1.9957

	
	2.0281
	2.5967
	1.9158
	2.4832
	1.8367

	
	2.4326
	2.6002
	2.4289
	2.5769
	2.4261

	
	2.1383
	2.6093
	1.9724
	2.2847
	1.7146

	
	2.5464
	2.7182
	2.2562
	2.3758
	1.9130

	
	2.0090
	2.5451
	1.9538
	2.2184
	1.8946

	
	2.3875
	2.2714
	2.1843
	2.2415
	2.0511

	
	2.0383
	2.6763
	2.0076
	2.6152
	1.9843

	
	2.3334
	2.5441
	2.2657
	2.3726
	2.0145

	
	2.6200
	2.7804
	2.6191
	2.7626
	2.6137

	
	2.5045
	2.5060
	2.0215
	2.2693
	1.8188

	
	2.1764
	2.7171
	2.1181
	2.6782
	2.1179

	
	2.0659
	2.3880
	1.9666
	2.2163
	1.8846

	
	2.4560
	2.5142
	2.2257
	2.4773
	2.1529

	
	2.4510
	2.4599
	2.1813
	2.2356
	1.7303

	
	2.6148
	2.6423
	2.6074
	2.2332
	2.5685

	9
	2.1723
	2.2684
	2.1348
	2.2324
	2.0423

	
	2.0203
	2.3808
	2.0089
	1.9863
	1.6894

	
	2.4337
	2.4368
	2.3943
	2.3427
	2.0123

	
	2.2572
	2.7152
	2.2503
	2.5587
	2.0806

	
	2.6389
	2.6658
	2.5850
	2.5892
	2.3746

	
	2.1842
	2.4901
	2.1075
	2.2748
	1.9552

	
	2.4699
	2.6401
	2.2583
	2.5007
	1.8140

	
	2.3506
	2.4040
	2.0662
	2.1468
	1.6900

	
	2.3488
	2.4995
	2.3476
	2.4611
	2.3353

	
	2.0703
	2.6646
	1.9503
	2.1263
	1.7465

	
	2.3317
	2.5396
	2.1057
	2.3161
	1.993

	
	2.2800
	2.7058
	2.0934
	2.3094
	1.9084

	
	2.0533
	2.5004
	1.9031
	2.4536
	1.9012

	
	2.2382
	2.5039
	2.2147
	2.3965
	1.9312

	
	2.4693
	2.5762
	2.2137
	2.2491
	1.7990

	
	2.1739
	2.3479
	1.9772
	2.2304
	1.8732

	
	2.0402
	2.4905
	1.9239
	2.0362
	1.6815

	
	2.3128
	2.5298
	2.2481
	2.3175
	2.1254

	
	2.0594
	2.5777
	1.9312
	2.0681
	1.8879

	
	2.0122
	2.6673
	2.0117
	2.5445
	1.8764

	10
	2.1818
	2.7402
	1.9851
	2.2844
	1.9801

	
	2.2992
	2.2757
	2.1899
	2.1235
	1.8952

	
	2.6189
	2.7935
	2.5681
	2.6219
	2.4886

	
	2.1048
	2.4484
	1.9537
	2.4084
	1.9159

	
	2.0327
	2.4699
	1.9215
	2.365
	1.9038

	
	2.0610
	2.2887
	1.8516
	2.1328
	1.7219

	
	2.0459
	2.6924
	1.9824
	2.5081
	1.8120

	
	2.1848
	2.7293
	1.8254
	2.3802
	1.7844

	
	2.5407
	2.5857
	2.2097
	2.4940
	2.1985

	
	2.3569
	2.6929
	2.0503
	2.3941
	1.9634

	
	2.2440
	2.4350
	2.1036
	2.3918
	2.0834

	
	2.5156
	2.7743
	2.1231
	2.2821
	1.8168

	
	2.1393
	2.4385
	1.9946
	2.3505
	1.9943

	
	2.2317
	2.6846
	2.1205
	2.3557
	1.9094

	
	2.4480
	2.5529
	2.3529
	2.3377
	1.9303

	
	2.0955
	2.6276
	2.0891
	2.6107
	2.0431

	
	2.2941
	2.4344
	2.1368
	2.3461
	2.0969

	
	2.1303
	2.7258
	2.1029
	2.6948
	2.0288

	
	2.1655
	2.3585
	2.0986
	2.2088
	1.7813

	
	2.3560
	2.3964
	1.9345
	2.2216
	1.8841

	Maximum value
	2.640
	2.794
	2.623
	2.763
	2.617

	Minimum value
	2.009
	2.268
	1.825
	1.986
	1.671

	Average value
	2.297
	2.544
	2.154
	2.351
	1.999

	1/4 quartile
	2.465
	2.655
	2.275
	2.484
	2.096

	3/4 quartile
	2.138
	2.440
	2.009
	2.219
	1.816

	Median
	2.281
	2.542
	2.117
	2.342
	1.956



S2. Thermal inhomogeneity factor calculated by Eq. (3) (Fig.6)
	Sample NO.
	Dry Ⅰ
	Saturation Ⅰ
	Dry Ⅱ
	Saturation Ⅱ
	Dry Ⅲ

	1
	0.21494
	0.16918
	0.28077
	0.24955
	0.39813

	2
	0.27073
	0.15825
	0.32889
	0.26195
	0.47335

	3
	0.25240
	0.17132
	0.34092
	0.23598
	0.44550

	4
	0.23844
	0.15322
	0.30399
	0.26381
	0.42306

	5
	0.27022
	0.14737
	0.29925
	0.23869
	0.41490

	6
	0.26988
	0.17989
	0.36701
	0.31467
	0.44738

	7
	0.25268
	0.13781
	0.32579
	0.25515
	0.37835

	8
	0.25954
	0.19810
	0.32309
	0.27242
	0.47363

	9
	0.27905
	0.17659
	0.32515
	0.26133
	0.45015

	10
	0.26026
	0.20248
	0.35712
	0.24049
	0.39085



S3. Standard deviation of measuring surface height (Fig. 7)
	Sample NO.
	Measuring surface
	Dry Ⅰ
	Dry Ⅱ
	Dry Ⅲ

	1
	1
	0.0294
	0.1141
	0.4580

	
	2
	0.0446
	0.0784
	0.0893

	
	3
	0.0325
	0.0653
	0.0956

	
	4
	0.0417
	0.0833
	0.5674

	2
	1
	0.0375
	0.1025
	0.1823

	
	2
	0.0366
	0.1606
	0.2902

	
	3
	0.0444
	0.1869
	0.5060

	
	4
	0.0284
	0.1467
	0.1842

	3
	1
	0.0435
	0.0893
	0.1222

	
	2
	0.0414
	0.2023
	0.3231

	
	3
	0.0370
	0.0488
	0.0727

	
	4
	0.0418
	0.1324
	0.2715

	4
	1
	0.0252
	0.2758
	0.5100

	
	2
	0.0319
	0.0417
	0.0748

	
	3
	0.0423
	0.2345
	0.4812

	
	4
	0.0348
	0.0524
	0.0718

	5
	1
	0.0411
	0.1398
	0.1584

	
	2
	0.0428
	0.1082
	0.2635

	
	3
	0.0435
	0.1351
	0.3917

	
	4
	0.0316
	0.3300
	0.5778

	6
	1
	0.0274
	0.0665
	0.2026

	
	2
	0.0428
	0.2961
	0.3687

	
	3
	0.0423
	0.1713
	0.2616

	
	4
	0.0317
	0.2568
	0.5666

	7
	1
	0.0267
	0.0602
	0.0644

	
	2
	0.0370
	0.3296
	0.4787

	
	3
	0.0375
	0.2142
	0.2840

	
	4
	0.0270
	0.0826
	0.0925

	8
	1
	0.0322
	0.2043
	0.3145

	
	2
	0.0425
	0.1635
	0.2064

	
	3
	0.0315
	0.0766
	0.1903

	
	4
	0.0445
	0.3416
	0.4082

	9
	1
	0.0280
	0.0338
	0.0886

	
	2
	0.0392
	0.1035
	0.2131

	
	3
	0.0441
	0.0828
	0.1184

	
	4
	0.0446
	0.2573
	0.4138

	10
	1
	0.0265
	0.3116
	0.5172

	
	2
	0.0272
	0.1781
	0.4984

	
	3
	0.0408
	0.0888
	0.1608

	
	4
	0.0256
	0.2876
	0.4009



S4. Porosity of the measured position calculated by Eq. (5) (Fig.12)
	Sample NO.
	Dry Ⅰ (%)
	Dry Ⅱ (%)
	Dry Ⅲ (%)

	1
	5.16 
	7.75 
	8.53 

	
	0.13 
	5.00 
	7.29 

	
	4.44 
	6.34 
	11.78 

	
	6.15 
	8.80 
	11.30 

	
	6.10 
	7.71 
	8.97 

	
	2.57 
	3.41 
	4.70 

	
	1.46 
	2.34 
	2.58 

	
	4.45 
	4.88 
	7.75 

	
	7.55 
	7.84 
	12.04 

	
	4.08 
	4.43 
	4.44 

	
	2.20 
	8.75 
	8.96 

	
	6.53 
	7.35 
	9.71 

	
	6.75 
	9.68 
	9.86 

	
	2.04 
	2.84 
	3.77 

	
	1.47 
	5.33 
	8.98 

	
	7.63 
	9.46 
	13.98 

	
	2.19 
	5.04 
	13.09 

	
	0.13 
	0.27 
	0.29 

	
	0.29 
	0.60 
	3.53 

	
	4.61 
	8.12 
	13.92 

	2
	0.20 
	0.97 
	6.07 

	
	0.49 
	4.34 
	7.20 

	
	0.49 
	2.72 
	11.88 

	
	0.29 
	0.39 
	0.33 

	
	6.76 
	8.88 
	11.48 

	
	7.78 
	10.62 
	13.85 

	
	7.36 
	8.91 
	11.34 

	
	7.20 
	9.75 
	10.54 

	
	5.20 
	6.69 
	8.59 

	
	1.54 
	1.74 
	2.05 

	
	0.65 
	5.02 
	10.94 

	
	2.40 
	5.10 
	6.09 

	
	3.87 
	10.52 
	11.77 

	
	4.07 
	5.39 
	5.62 

	
	6.33 
	7.11 
	12.62 

	
	6.90 
	8.58 
	10.35 

	
	0.08 
	3.54 
	12.64 

	
	0.91 
	7.85 
	9.83 

	
	5.06 
	5.07 
	5.23 

	
	0.75 
	3.67 
	10.88 

	3
	4.44 
	4.54 
	4.91 

	
	2.09 
	4.35 
	12.36 

	
	3.19 
	9.70 
	11.11 

	
	0.61 
	0.33 
	0.18 

	
	2.98 
	3.62 
	4.30 

	
	4.29 
	4.84 
	6.77 

	
	1.34 
	7.77 
	8.99 

	
	5.95 
	9.03 
	11.74 

	
	2.07 
	6.56 
	6.92 

	
	0.57 
	0.63 
	0.64 

	
	2.10 
	1.42 
	2.09 

	
	1.07 
	1.14 
	5.69 

	
	0.33 
	0.38 
	0.68 

	
	1.52 
	3.64 
	3.94 

	
	2.53 
	10.85 
	13.43 

	
	2.61 
	10.78 
	14.39 

	
	3.39 
	4.30 
	9.43 

	
	3.45 
	4.98 
	6.16 

	
	0.29 
	2.20 
	6.77 

	
	8.55 
	11.54 
	14.06 

	4
	0.62 
	2.51 
	2.86 

	
	0.71 
	0.86 
	0.89 

	
	2.82 
	6.14 
	8.82 

	
	2.42 
	2.90 
	3.97 

	
	4.89 
	5.47 
	7.96 

	
	5.32 
	5.55 
	5.65 

	
	1.34 
	4.02 
	8.34 

	
	6.14 
	8.30 
	9.05 

	
	3.59 
	5.46 
	10.87 

	
	0.38 
	1.50 
	8.27 

	
	4.21 
	5.08 
	5.37 

	
	0.22 
	3.35 
	6.43 

	
	1.88 
	2.09 
	2.37 

	
	4.77 
	5.55 
	10.88 

	
	2.51 
	10.10 
	13.30 

	
	4.51 
	5.22 
	5.52 

	
	2.39 
	5.43 
	5.54 

	
	3.78 
	5.50 
	5.58 

	
	0.88 
	3.69 
	8.41 

	
	1.57 
	5.84 
	5.87 

	5
	2.61 
	3.13 
	6.76 

	
	6.41 
	8.61 
	12.02 

	
	3.62 
	6.23 
	7.09 

	
	0.51 
	0.84 
	1.08 

	
	1.97 
	1.02 
	1.93 

	
	0.60 
	0.97 
	1.27 

	
	9.71 
	9.72 
	10.65 

	
	2.96 
	5.07 
	5.24 

	
	1.70 
	3.65 
	6.61 

	
	0.94 
	1.25 
	1.77 

	
	4.95 
	5.14 
	9.93 

	
	4.79 
	6.90 
	9.17 

	
	7.55 
	8.14 
	8.75 

	
	1.15 
	1.67 
	1.72 

	
	0.06 
	9.11 
	9.68 

	
	6.85 
	7.59 
	9.35 

	
	3.89 
	4.82 
	8.84 

	
	4.02 
	5.12 
	10.19 

	
	0.87 
	3.39 
	12.47 

	
	1.97 
	2.00 
	10.36 

	6
	1.27 
	3.96 
	9.28 

	
	4.84 
	5.59 
	8.18 

	
	6.34 
	8.11 
	9.53 

	
	2.85 
	5.33 
	8.93 

	
	0.91 
	2.62 
	4.38 

	
	0.52 
	1.16 
	3.51 

	
	4.76 
	5.31 
	7.96 

	
	4.27 
	6.45 
	9.88 

	
	1.45 
	1.57 
	1.83 

	
	4.58 
	4.69 
	4.95 

	
	5.95 
	7.91 
	10.56 

	
	6.75 
	7.01 
	7.08 

	
	8.36 
	9.45 
	10.24 

	
	1.67 
	4.66 
	11.42 

	
	7.00 
	9.35 
	9.65 

	
	4.31 
	5.26 
	10.63 

	
	3.88 
	7.13 
	9.60 

	
	5.15 
	8.64 
	11.17 

	
	1.44 
	1.58 
	1.97 

	
	4.79 
	8.53 
	10.88 

	7
	5.76 
	6.90 
	9.14 

	
	3.52 
	4.80 
	5.26 

	
	5.08 
	10.72 
	11.81 

	
	5.90 
	6.07 
	6.79 

	
	5.16 
	6.21 
	11.55 

	
	4.89 
	4.92 
	5.10 

	
	0.78 
	2.56 
	4.14 

	
	5.06 
	5.10 
	5.63 

	
	0.18 
	0.27 
	0.32 

	
	1.37 
	5.63 
	9.24 

	
	2.57 
	2.40 
	8.99 

	
	6.81 
	7.42 
	7.19 

	
	1.98 
	2.00 
	2.15 

	
	4.45 
	8.23 
	10.04 

	
	2.04 
	4.94 
	8.29 

	
	4.70 
	5.11 
	8.12 

	
	5.38 
	6.12 
	6.95 

	
	3.66 
	6.29 
	8.65 

	
	0.54 
	0.91 
	1.30 

	
	2.09 
	5.23 
	5.60 

	8
	5.02 
	6.26 
	8.97 

	
	1.84 
	0.32 
	11.79 

	
	0.52 
	6.42 
	11.14 

	
	2.34 
	3.81 
	6.45 

	
	2.06 
	4.85 
	9.29 

	
	7.87 
	9.69 
	11.03 

	
	2.12 
	2.17 
	2.21 

	
	6.34 
	8.92 
	13.38 

	
	2.08 
	5.93 
	11.19 

	
	7.54 
	8.42 
	9.40 

	
	1.59 
	1.25 
	3.25 

	
	8.68 
	9.16 
	9.53 

	
	2.75 
	3.69 
	7.44 

	
	1.89 
	1.90 
	1.97 

	
	0.02 
	6.84 
	10.21 

	
	7.07 
	7.93 
	7.94 

	
	4.62 
	6.19 
	7.54 

	
	0.75 
	3.88 
	4.94 

	
	0.12 
	3.83 
	11.21 

	
	0.33 
	0.42 
	0.90 

	9
	1.38 
	1.93 
	3.35 

	
	5.23 
	5.41 
	10.93 

	
	0.04 
	0.56 
	6.10 

	
	5.89 
	5.98 
	8.48 

	
	0.32 
	0.98 
	3.69 

	
	4.18 
	5.31 
	7.70 

	
	2.12 
	4.98 
	11.96 

	
	0.72 
	4.82 
	11.23 

	
	1.98 
	2.00 
	2.16 

	
	8.04 
	9.94 
	13.46 

	
	2.72 
	5.97 
	7.72 

	
	5.45 
	8.18 
	11.12 

	
	6.28 
	8.70 
	8.73 

	
	3.57 
	3.91 
	8.27 

	
	1.35 
	4.83 
	11.44 

	
	2.45 
	5.47 
	7.20 

	
	6.35 
	8.22 
	12.51 

	
	2.86 
	3.76 
	5.55 

	
	7.15 
	9.20 
	9.92 

	
	8.98 
	8.99 
	11.21 

	10
	7.26 
	10.27 
	10.35 

	
	0.33 
	1.22 
	5.83 

	
	2.06 
	2.68 
	3.68 

	
	4.82 
	7.19 
	7.81 

	
	6.21 
	8.00 
	8.29 

	
	3.34 
	6.75 
	9.07 

	
	8.75 
	9.75 
	12.62 

	
	7.09 
	12.82 
	13.54 

	
	0.56 
	5.01 
	5.17 

	
	4.25 
	8.69 
	10.07 

	
	2.60 
	4.66 
	4.97 

	
	3.12 
	8.52 
	13.49 

	
	4.17 
	6.40 
	6.41 

	
	5.89 
	7.51 
	10.86 

	
	1.34 
	2.60 
	8.91 

	
	7.21 
	7.31 
	8.02 

	
	1.89 
	4.15 
	4.75 

	
	7.85 
	8.27 
	9.41 

	
	2.72 
	3.72 
	8.94 

	
	0.54 
	6.82 
	7.66 



