Table 2:    Dissolution of glimepiride solid dispersion (Fusion method) by PEG 4000 at different drug: carrier ratios

MEDIUM: 0.2M Phosphate Buffer pH 7.4

TEMPERATURE:       37ºC±5ºC

RPM: 70

| Time (Min) | Percentage Glimepiride dissolved |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pure Drug (4 mg) | Physical Mixture (1:1) | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 |
| 15 | 5.1 | 7.1 | 9.4 | 11.1 | 8.3 | 4.2 |
| 30 | 5.67 | 9.6 | 20.2 | 24.1 | 10.5 | 10.3 |
| 45 | 8.13 | 9.9 | 32.3 | 34.1 | 29.1 | 25.2 |
| 60 | 11.8 | 12.6 | 42.2 | 46.3 | 41.1 | 34.1 |
| 90 | 16.1 | 19.1 | 50.1 | 56.3 | 50.1 | 39.1 |
| 120 | 20.01 | 27.6 | 63.6 | 62.1 | 57.2 | 46.8 |

Table 3:    Dissolution of glimepiride solid dispersion by HPMC

MEDIUM: 0.2M Phosphate Buffer pH 7.4

TEMPERATURE:       37ºC±5ºC

RPM: 70

| Time (Min) | Percentage Glimepiride dissolved |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pure Drug (4 mg) | Physical Mixture (1:1) | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.01 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 |
| 15 | 5.14 | 7.1 | 8.8 | 9.8 | 7.3 | 5.4 |
| 30 | 5.67 | 9.6 | 15.1 | 16.1 | 14.2 | 12.3 |
| 45 | 8.13 | 9.9 | 23.3 | 25.2 | 23.8 | 19.8 |
| 60 | 11.81 | 11.6 | 30.2 | 38.3 | 35.7 | 31.1 |
| 90 | 16.17 | 16.1 | 46.2 | 51.2 | 46.5 | 42.8 |
| 120 | 20.01 | 21.6 | 57.3 | 67.8 | 52.1 | 51.2 |

Table 4:    Dissolution of glimepiride solid dispersion by Gum Karaya

MEDIUM: 0.2M Phosphate Buffer pH 7.4

TEMPERATURE:       37ºC±5ºC

RPM: 70

| Time (Min) | Dissolved Glimepiride % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pure Drug (4 mg) | Physical Mixture (1:1) | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| 15 | 5.4 | 4.1 | 3.0 | 10.1 | 9.6 | 9.0 |
| 30 | 5.6 | 5.1 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 14.1 |
| 45 | 8.3 | 5.5 | 20.1 | 23.4 | 21.2 | 21.1 |
| 60 | 11.8 | 9.1 | 15.1 | 25.1 | 27.1 | 27.1 |
| 90 | 16.7 | 15.2 | 42.2 | 41.3 | 42.1 | 43.2 |
| 120 | 20.1 | 20.1 | 50.1 | 51.1 | 50.2 | 52.1 |