# SUPPLEMENTAL INFORMATION

Table S1: Concentrations of trace-level tramp elements of ISG-1, ISG-2, and transition glasses, as analyzed by EPMA and XRF and reported in wt% oxide.

| ISG-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HfO2 | P2O5 | SO3 | SnO2 | Cl | Fe2O3 | K2O | MnO2 | TiO2 |
| PNNL EPMA | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Corning | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.085 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| ISG-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HfO2 | P2O5 | SO3 | SnO2 | Cl | Fe2O3 | K2O | MnO2 | TiO2 |
| PNNL EPMA | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Corning | 0.05 | 0.01 | 0.013 | 0.096 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| ISG-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HfO2 | P2O5 | SO3 | SnO2 | Cl | Fe2O3 | K2O | MnO2 | TiO2 |
| PNNL EPMA | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Corning | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.068 | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |
| ISG-1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HfO2 | P2O5 | SO3 | SnO2 | Cl | Fe2O3 | K2O | MnO2 | TiO2 |
| PNNL EPMA | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Corning | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.068 | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |
| ISG-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HfO2 | P2O5 | SO3 | SnO2 | Cl | Fe2O3 | K2O | MnO2 | TiO2 |
| PNNL EPMA | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Corning | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.058 | 0.041 | 0.01 | 0.006 | 0.009 | 0.008 |

Table S2: Summary of mean analyzed compositions for the transition glasses measured across 2 labs. Average over multiple samples, using the indicated analytical techniques.

|  |  |  | Glass Composition (wt%) [Mean of multiple measurements/samples] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass | Lab | Technique | Al2O3 | B2O3 | CaO | La2O3 | MgO | Na2O | SiO2 | ZrO2 | Others | Total |
| ISG-1.25 | PNNL | EPMA | 5.8 | 16.8 | 4.2 | 0.16 | 0.5 | 11.7 | 56.8 | 3.1 | 0.19 | 99.3 |
|  | Corning | XRF+ICP-OES | 6.1 | 17.3 | 4.3 | 0.15 | 0.5 | 11.8 | 56.4 | 3.3 | 0.21 | 100.2 |
| ISG-1.5 | PNNL | EPMA | 5.8 | 16.7 | 3.9 | 0.17 | 0.8 | 11.7 | 56.4 | 3.1 | 0.19 | 98.6 |
|  | Corning | XRF+ICP-OES | 6.1 | 17.2 | 3.9 | 0.15 | 0.8 | 11.9 | 56.7 | 3.3 | 0.17 | 100.1 |
| ISG-1.75 | PNNL | EPMA | 5.8 | 16.6 | 3.3 | 0.15 | 1.2 | 12.0 | 56.8 | 3.1 | 0.17 | 99.1 |
|  | Corning | XRF+ICP-OES | 6.0 | 17.4 | 3.4 | 0.15 | 1.1 | 11.9 | 56.5 | 3.3 | 0.18 | 100.0 |

Table S3: Measured average densities with one standard deviation for PNNL data.

| Glass | Corning Density (g∙cm-3) | PNNL He Pycnometry (g∙cm-3) |
| --- | --- | --- |
| ISG-1 | 2.508 | 2.512 ± 0.001 |
| ISG-1.25 | 2.496 | 2.497 ± 0.001 |
| ISG-1.5 | 2.490 | 2.492 ± 0.001 |
| ISG-1.75 | 2.486 | 2.489 ± 0.001 |
| ISG-2 | 2.475 | 2.472 ± 0.002 |

Table S4: Measured pH90°C on days 7, 63, and 196 of the static alteration tests. All pH90°C values have an error of ± 0.2.

| Glass | Day 7 | Day 63 | Day 196 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISG-1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
| ISG-1.25 | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
| ISG-1.5 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
| ISG-1.75 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
| ISG-2 | 9.0 | 8.8 | 8.9 |