Table (1)

Nominal composition, 2θ of (311) peak, Crystallite Size (nm), Average Lattice Constant (aexp), Unit cell volume (Å)3, d-spacing (Å), X-ray and Bulk densities (dx and db) (g.gm-3), Relative density (dR), Porosity (P), polaron radius (γp)(Å), Specific surface area (m2 /g) and Dislocation density (g/m3) of Cd0.5Cu0.5-xAgx Fe2O4 .

| Parameter | X = 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2θ of (311) peak | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
| d-spacing (Å) | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 |
| Crystallite size (nm) | 15.12 | 18.47 | 15.18 | 7.75 | 6.99 | 7.26 |
| a (Å) | 8.49 | 8.49 | 8.48 | 8.46 | 8.43 | 8.40 |
| Volume of unit cell (Å)3 | 613.14 | 612.07 | 611.05 | 606.37 | 600.54 | 593.04 |
| dx (g/cm3) | 5.71 | 5.82 | 5.92 | 6.06 | 6.22 | 6.40 |
| db (g/cm3) | 3.010 | 3.045 | 3.110 | 3.180 | 3.210 | 3.260 |
| dR (%) | 189.75 | 191.06 | 190.47 | 190.78 | 193.88 | 196.37 |
| Porosity | 0.473 | 0.477 | 0.475 | 0.476 | 0.484 | 0.490 |
| Polaron radius (γp) (Å) | 0.748 | 0.748 | 0.747 | 0.750 | 0.750 | 0.753 |
| Dislocation density (g/cm3) | 0.0178 | 0.0146 | 0.0178 | 0.0351 | 0.0393 | 0.0383 |
| Specific surface area (m2/g) | 69.47 | 55.83 | 66.73 | 127.56 | 137.83 | 129.11 |