Table S1: Weight Percentage of Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur and Oxygen in ACS, 	    ADS and AWS.

| Name of Sample | Carbon | Hydrogen | Nitrogen | Oxygen | Sulfur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS | 15.43 | 0.12 | 0.32 | 80.89 | 3.24 |
| ADS | 56.56 | 0.54 | 1.00 | 41.17 | 0.77 |
| AWS | 83.73 | N. D. | 0.30 | 15.97 | N. D. |

Table S2. Comparative specific capacitance values of all three activated carbon samples at different scan rate.

| Scan Rate (mV s-1) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWS | 409 | 295 | 218 | 185 | 171 | 160.5 |
| ADS | 361 | 246 | 170 | 156 | 121 | 112 |
| ACS | 440 | 294 | 175 | 122 | 98 | 85 |

Table S3. Maximum Energy density and Power density observed for ACS, ADS, and AWS carbon samples.

| Name of Sample | Energy Density (Wh kg-1) | Power Density (kW kg-1) |
| --- | --- | --- |
| ACS | 12.5 | 2.2 |
| ADS | 14.5 | 1.6 |
| AWS | 5.97 | 2.3 |