List of Tables:

Table 1: The values of the characteristic temperatures: Tg, Tc1,Tc2 ,Tp1, Tp2 and Tm, for the As30Te64Ga6 glass at different heating rates (β).

| β [K/min] | Tg [K] | Tc [K] |  | Tp [K] |  | Tm [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tc1 [K] | Tc2 [K] | Tp1 [K] | Tp2 [K] |  |
| 5 | 392.76 | 444.72 | 550.57 | 462.52 | 563.82 | 635.33 |
| 10 | 396.66 | 449.14 | 562.49 | 468.75 | 568.76 | 635.48 |
| 15 | 399.23 | 452.10 | 566.66 | 472.22 | 571.76 | 636.23 |
| 20 | 400.97 | 454.54 | 570.98 | 474.58 | 574.04 | 636.98 |
| 25 | 402.29 | 456.18 | 573.24 | 476.62 | 576.02 | 637.87 |

Table 2: The values of thermal parameters ΔT, H', Sp, Hr and KH for the As30Te64Ga6 glass at different heating rates (β).

| β [K/min] | ΔT [K] |  | H' |  | Sp [K] |  | Hr |  | kH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔT1 [K] | ΔT2 [K] | H1' | H2' | SP1 [K] | SP2 [K] | Hr1 | Hr2 | kH1 | kH2 |
| 5 | 51.96 | 157.81 | 0.1323 | 0.418 | 2.356 | 5.325 | 0.301 | 2.207 | 0.272 | 1.86 |
| 10 | 52.48 | 165.83 | 0.1324 | 0.419 | 2.594 | 2.636 | 0.314 | 2.487 | 0.282 | 2.272 |
| 15 | 52.87 | 167.43 | 0.1336 | 0.424 | 2.664 | 2.137 | 0.322 | 2.597 | 0.287 | 2.407 |
| 20 | 53.57 | 170.01 | 0.1339 | 0.425 | 2.678 | 1.299 | 0.329 | 2.701 | 0.294 | 2.576 |
| 25 | 53.89 | 170.95 | 0.1343 | 0.427 | 2.738 | 1.181 | 0.334 | 2.764 | 0.297 | 2.645 |

Table 3: Maximum crystallization rate (dχdt)p, the crystallization reaction rate constant (Kp) and its average, kinetic exponent (n), and average kinetic exponent ⟨n⟩, for the As30Te64Ga6 glass at different heating rates (β).

| β [K/min] | (dχdt)p×103 [s-1] |  | Kp |  |  |  | n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (dχ/dt)p1 | (dχ/dt)p2 | Kp1 | ⟨Kp1⟩ | Kp2 | ⟨Kp2⟩ | n1 | ⟨n1⟩ | n2 | ⟨n2⟩ |
| 5 | 2.312 | 2.819 | 0.066 | 0.195 | 0.092 | 0.274 | 4.34 | 4.58 | 4.62 | 4.81 |
| 10 | 4.687 | 5.687 | 0.131 |  | 0.183 |  | 4.52 |  | 4.75 |  |
| 15 | 7.083 | 8.576 | 0.195 |  | 0.274 |  | 4.62 |  | 4.82 |  |
| 20 | 9.491 | 11.480 | 0.259 |  | 0.364 |  | 4.69 |  | 4.88 |  |
| 25 | 11.915 | 14.400 | 0.322 |  | 0.454 |  | 4.75 |  | 4.93 |  |