Supplemental Table S1. Biomechanical Analyses. Mean values (with 95% confidence interval) for Biomechanical measurements for IFP vs FCT limbs.

|  |  | IFP (sham) | FCT (IFP removal) | P-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cranial/Anterior Drawer |  | 5.572 (3.56,7.58) | 4.661 (4.16,5.16) | 0.6875 |
| Patellar Tendon | Width | 3.425 (2.90,3.95) | 3.50 (3.02,3.98) | 0.7929 |
|  | Thickness | 1.719 (1.33, 2.10) | 1.771 (1.522,2.020) | 0.8438 |
| Pull to Failure | Cross-sectional Area (mm2) | 18.12 (14.75,21.49) | 19.15 (15.65,23.37) | 0.6511 |
|  | Elastic Modulus (MPa) | 29.33 (4.36,54.31) | 23.89 (12.42,35.37) | 0.5781 |
|  | Ultimate Load (N) | 107.6 (78.83,136.30) | 125.6 (26.91,9.514) | 0.2989 |
|  | Ultimate Stress | 6.371 (4.17,8.57) | 6.833 (4.830,8.837) | 0.6879 |
|  | Ultimate Strain | 0.4634 (0.324,0.603) | 0.499 (0.261,0.738) | 0.9646 |

P-values represents significance of paired t-test analysis.