Table 1 : Composition of green anode

| Composition of green anode |  |
| --- | --- |
| O (%) | 0.32 |
| N (%) | 0.32 |
| S (%) | 0.16 |
| Fe (ppm) | 401 |
| Si (ppm) | 430 |
| Na (ppm) | 378 |
| Ca (ppm) | 230 |
| Al (ppm) | 262 |
| K (ppm) | 6.4 |
| Mg (ppm) | 13 |
| Ti (ppm) | 3.2 |
| Zr (ppm) | 57 |
| Mn (ppm) | 0.9 |
| P (ppm) | 1.5 |
| Cl (ppm) | 29 |
| Pb (ppm) | 48 |
| Ni (ppm) | 204 |
| V (ppm) | 204 |
| C (%) | 96.35 |
| H (%) | 1.4 |
| Water content (%) | 0.34 |
| Oil (%) | 0.34 |
| Ash (%) | 0.34 |
| F (%) | 0.22 |