| Composition | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration (wt.%) | 34.05 | 51.37 | 6.26 | 5.15 | 3.15 |

Table 4 : Chemical composition of new refractory brick by EDS