Table 5 : Physical properties of differents zone of used brick and unused brick

| Physical properties | BRN | BRB | BRC | BRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cumulative volume (mm3/g) | 62.0582 | 66.1713 | 69.1667 | 72.3554 |
| Total specific surface area (m²/g) | 279 | 241 | 163 | 663 |
| Average pore radius (µm) | 5.6560 | 2.2754 | 2.632 | 1.0637 |
| Total porosity (%) | 15.41 | 16.09 | 16.35 | 17.2781 |
| Bulk density (g/cm3) | 2.484 | 2.43281 | 2.4051 | 2.387 |
| Apparent density (g/cm3) | 2.936 | 2.89959 | 2.8015 | 2.886 |