Table B1. The main chemical component of body of Yuezhou porcelain（%）[1].
No.  Na2O  MgO  Al2O3  SiO2  K2O  CaO  TiO2  Fe2O3
DH-1  0.90  0.61  20.34  71.42  3.15  0.25  0.65  1.67
DH-2  0.03  0.69  21.27  70.48  3.65  0.23  0.63  2.02
JD-3  0.40  1.07  25.54  65.24  2.86  0.32  0.82  2.74
JD-4  0.03  1.15  26.32  65.13  3.01  0.23  0.66  2.47
JD-5  0.41  1.28  21.44  69.10  3.77  0.30  0.71  1.98
JD-6  0.49  1.17  21.41  69.49  4.02  0.57  0.47  1.38
NC-7  0.58  0.74  20.78  71.64  3.03  0.38  0.61  1.24
NC-8  0.88  1.26  23.02  66.34  2.98  0.31  0.68  3.53
NC-9  0.41  0.87  18.28  74.32  2.88  0.25  0.45  1.55
NC-10  0.32  0.80  19.06  72.82  3.28  0.22  0.59  1.91
NC-11  0.57  0.68  19.00  72.34  3.67  0.30  0.52  1.92
NC-12  0.34  1.13  19.01  71.75  3.57  0.28  0.62  2.31
NC-13  1.76  1.58  17.94  72.17  2.90  0.26  0.54  1.86
NC-14  0.46  1.30  30.02  60.99  3.04  0.29  0.75  2.14
NC-15  0.69  1.29  19.48  72.25  2.51  0.48  0.42  1.88
NC-16  0.53  0.99  19.79  72.03  3.03  0.17  0.58  1.86
NC-17  1.16  0.85  20.25  70.15  3.34  0.33  0.48  2.44
SC-18  0.21  1.01  25.42  64.67  3.64  0.34  0.61  3.12
SC-19  0.73  0.75  15.68  76.32  2.87  0.24  0.45  1.96
SC-20  0.73  1.69  20.61  69.13  2.73  0.28  0.59  3.25
SC-21  0.90  1.05  27.22  62.85  3.51  0.39  0.74  2.33
SC-22  0.28  0.86  18.98  71.68  3.29  0.25  0.61  3.05
SC-23  0.03  1.11  19.26  72.55  3.29  0.40  0.55  1.82
SC-24  0.03  0.36  15.32  77.08  2.79  0.17  0.75  2.50
SC-25  0.63  1.28  24.39  67.55  2.24  0.24  0.49  2.18
SC-26  0.54  1.22  22.92  67.04  3.89  0.23  0.70  2.46
SC-27  0.03  1.23  27.45  63.23  3.91  0.28  0.64  2.22
TC-28  0.71  1.08  28.15  62.20  3.38  0.22  0.58  2.67
TC-29  0.53  0.66  22.84  67.91  3.67  0.21  0.57  2.60
TC-30  0.58  1.14  19.75  71.33  3.16  0.28  0.63  2.13

Table B2. The minor chemical component of body of Yuezhou porcelain (μg/g) [1].
No         MnO    CuO    ZnO    PbO2  Rb2O    SrO    Y2O3   ZrO2    P2O5 
DH-1  170  80  130  0  250  80  50  460  200 
DH-2  210  20  180  110  310  80  40  380  250 
JD-3  210  130  400  80  270  60  70  350  340 
JD-4  250  80  140  70  240  50  30  290  490 
JD-5  200  120  330  120  360  90  70  490  290 
JD-6  230  80  50  80  290  50  50  400  360 
NC-7  170  110  270  0  200  40  50  170  180 
NC-8  320  60  300  60  240  40  50  360  460 
NC-9  330  120  280  50  230  40  40  380  300 
NC-10  150  60  180  20  250  80  50  480  200 
NC-11  160  50  160   50  240  40  40  280  260 
NC-12  250  30  200  100  290  100  50  900  320 
NC-13  230  70  120  50  240  50  40  320  370 
NC-14  340  100  170  110  330  50  60  320  780 
NC-15  190  110  130  60  260  70  50  420  300 
NC-16  180  80  110  0  280  50  90  420  430 
NC-17  200  60  140  90  170  20  40  1060  670 
SC-18  280  40  190  160  390  150  180  580  320 
SC-19  160  210   150  80  220  30  40  240  280 
SC-20  370  120  190  50  250  80  70  360  750 
SC-21  170  60  240  140  310  120  40  600  360 
SC-22  200  70  160  130  310  80  70  820  290 
SC-23  210  120  310  60  270  140  50  480  230 
SC-24  210  80  400  70  270  80  60  250  260 
SC-25  260  120  200  50  300  110  60  400  820 
SC-26  300  120  160  60  300  70  50  640  220 
SC-27  230  100  190  120  300  60  40  370  720 
TC-28  230  30  110  110  270  60  50  890  220 
TC-29  160  60  160  110  300  130  50  560  570 
TC-30  230  30  160  40  250  60  50  330  150 

Table B3. The REE composition of the clay body of celadons from Hongzhou kiln by NAA analysis [2,3].
	No.
	Date
	Ba
	Ce
	Co
	Cr
	Cs
	Eu
	Fe2O3*
	Hf
	La
	Lu
	Na2O*
	Nd
	Rb
	Sb
	Sc
	Sm
	Ta
	Tb
	Th
	U
	Yb

	JXHZ369
	Eastern Han
	593
	107
	15.5
	100
	13.1
	1.95
	6.11
	5.9
	70.2
	0.59
	0.46
	42
	132
	1.4
	19.1
	11.1
	1.4
	1.56
	17.8
	5.1
	3.5

	JXHZ370
	Eastern Han
	599
	103
	12.7
	102
	14.9
	1.81
	5.14
	6.4
	66.7
	0.62
	0.50
	40
	162
	1.4
	19.6
	10.1
	1.6
	1.42
	18.4
	5.3
	3.8

	JXHZ371
	Eastern Han
	555
	98.6
	13.9
	108
	12.8
	1.95
	6.27
	6.4
	67.6
	0.56
	0.42
	39
	123
	1.4
	20.1
	10.3
	1.3
	1.38
	17.0
	5.3
	3.3

	JXHZ372
	Eastern Han
	591
	97.3
	15.6
	107
	11.9
	1.87
	6.37
	6.1
	71.4
	0.52
	0.49
	45
	150
	1.7
	19.5
	10.8
	1.2
	1.34
	16.9
	4.9
	3.2

	JXHZ373
	Eastern Han
	619
	110
	12.4
	99
	12.2
	1.89
	5.10
	6.2
	69.8
	0.58
	0.51
	42
	137
	1.0
	17.7
	10.7
	1.5
	1.35
	17.0
	5.2
	3.8

	JXHZ374
	Eastern Han
	585
	105
	13.6
	104
	13.2
	2.21
	5.27
	6.2
	71.0
	0.58
	0.47
	43
	136
	1.3
	19.3
	10.7
	1.3
	1.58
	17.0
	5.9
	4.1

	JXHZ375
	Eastern Han
	564
	108
	10.9
	101
	12.3
	1.75
	4.17
	6.5
	65.0
	0.55
	0.53
	38
	144
	1.2
	19.2
	10.4
	1.5
	1.29
	17.6
	4.9
	3.7

	JXHZ376
	Eastern Han
	603
	116
	13.6
	107
	13.0
	1.96
	5.01
	6.2
	70.6
	0.57
	0.57
	44
	138
	1.2
	20.2
	11.2
	1.2
	1.42
	17.1
	4.7
	3.8

	JXHZ377
	Eastern Han
	453
	112
	9.1
	118
	13.1
	1.90
	5.49
	6.1
	72.8
	0.53
	0.31
	45
	118
	1.0
	18.7
	10.7
	1.3
	1.46
	17.6
	6.3
	3.3

	JXHZ378
	Eastern Han
	650
	127
	10.9
	111
	13.0
	2.29
	4.83
	7.9
	83.4
	0.61
	0.58
	53
	142
	1.4
	20.5
	12.5
	1.5
	1.72
	17.6
	6.1
	3.5

	JXHZ379
	Eastern Han
	456
	111
	12.5
	114
	12.3
	2.00
	5.40
	6.2
	67.1
	0.52
	0.40
	41
	117
	1.4
	20.0
	10.4
	1.7
	1.40
	17.6
	4.9
	3.5

	JXHZ380
	Eastern Han
	595
	114
	14.1
	109
	14.2
	2.20
	5.33
	6.1
	70.0
	0.53
	0.37
	45
	148
	1.4
	21.5
	11.4
	1.5
	1.33
	18.8
	5.9
	3.7

	JXHZ381
	Eastern Han
	554
	98.7
	12.2
	103
	11.9
	1.93
	5.01
	7.1
	65.5
	0.59
	0.62
	38
	125
	1.5
	18.8
	10.3
	1.3
	1.40
	16.3
	4.9
	3.8

	JXHZ382
	Eastern Han
	661
	105
	15.7
	117
	13.1
	1.80
	5.49
	6.6
	73.3
	0.60
	0.56
	42
	148
	1.4
	21.8
	11.3
	1.4
	1.29
	18.7
	5.4
	4.0

	JXHZ383
	Eastern Han
	628
	102
	14.9
	102
	12.3
	1.75
	5.16
	6.9
	63.8
	0.55
	0.63
	34
	130
	1.8
	18.3
	9.8
	1.5
	1.34
	16.9
	4.9
	3.5

	JXHZ384
	Eastern Han
	551
	115
	14.5
	114
	13.1
	1.91
	5.50
	6.0
	69.7
	0.56
	0.38
	39
	131
	1.5
	20.0
	11.0
	1.4
	1.41
	18.0
	5.3
	3.7

	JXHZ385
	Eastern Han
	505
	110
	11.4
	104
	12.4
	1.67
	4.09
	6.9
	68.1
	0.56
	0.42
	40
	140
	1.3
	16.6
	10.7
	1.4
	1.48
	19.1
	5.5
	3.1

	JXHZ386
	Eastern Han
	550
	96.5
	12.6
	98
	12.6
	1.73
	5.57
	5.9
	63.0
	0.51
	0.57
	39
	140
	1.4
	18.9
	9.7
	1.3
	1.27
	16.3
	5.6
	3.3

	JXHZ387
	Eastern Han
	622
	107
	18.1
	118
	15.1
	1.86
	5.74
	6.8
	69.0
	0.60
	0.30
	34
	148
	1.5
	20.9
	9.9
	1.6
	1.33
	19.7
	6.6
	3.5

	JXHZ388
	Eastern Han
	534
	104
	11.3
	103
	11.9
	1.45
	5.26
	6.4
	64.4
	0.52
	0.43
	40
	139
	0.7
	18.4
	9.7
	1.3
	1.11
	17.5
	5.3
	3.7

	JXHZ389
	Eastern Han
	511
	89.3
	9.5
	94
	13.3
	1.49
	4.84
	5.5
	56.9
	0.46
	0.39
	34
	144
	0.9
	16.3
	8.7
	1.2
	1.22
	17.1
	6.0
	3.0

	No.
	Date
	Ba
	Ce
	Co
	Cr
	Cs
	Eu
	Fe2O3*
	Hf
	La
	Lu
	Na2O*
	Nd
	Rb
	Sb
	Sc
	Sm
	Ta
	Tb
	Th
	U
	Yb

	JXHZ001
	Sui Dynasty
	769
	113
	9.3
	74
	17.0
	1.45
	3.29
	14.5
	66.4
	0.58
	0.34
	47
	208
	1.5
	14.6
	8.9
	2.7
	1.47
	31.5
	7.5
	4.2

	JXHZ002
	Sui Dynasty
	216
	32.1
	3.5
	27
	6.0
	0.59
	1.17
	3.7
	68.0
	0.17
	0.35
	
	63
	
	5.6
	9.8
	0.9
	1.37
	9.8
	8.6
	1.2

	JXHZ003
	Sui Dynasty
	437
	43.9
	5.3
	38
	7.0
	1.10
	1.74
	5.3
	62.7
	0.27
	0.37
	
	129
	1.2
	7.9
	8.5
	1.8
	0.66
	12.0
	6.6
	1.2

	JXHZ004
	Sui Dynasty
	214
	36.9
	4.9
	22
	5.4
	0.62
	1.44
	4.8
	68.7
	0.16
	0.36
	
	91
	
	5.1
	9.6
	1.1
	1.62
	10.0
	7.8
	1.2

	JXHZ005
	Sui Dynasty
	316
	28.5
	4.6
	22
	4.9
	0.61
	1.11
	
	64.5
	0.17
	0.42
	
	72
	1.1
	5.5
	8.9
	0.8
	1.66
	8.5
	7.3
	1.2

	JXHZ006
	Sui Dynasty
	254
	26.4
	3.5
	23
	5.9
	0.67
	1.26
	4.0
	62.9
	0.19
	0.31
	
	79
	
	5.0
	9.0
	0.9
	1.86
	9.6
	7.4
	1.3

	JXHZ007
	Sui Dynasty
	855
	121
	8.5
	86
	16.5
	1.82
	2.87
	9.5
	72.4
	0.59
	0.37
	56
	204
	1.7
	17.0
	9.9
	2.4
	1.42
	27.6
	6.2
	3.9

	JXHZ008
	Sui Dynasty
	576
	85.8
	10.4
	80
	12.2
	1.41
	4.81
	13.0
	57.1
	0.52
	0.22
	38
	179
	1.5
	13.1
	7.8
	2.6
	1.01
	22.1
	5.1
	2.7

	JXHZ009
	Sui Dynasty
	710
	117
	10.9
	77
	16.3
	1.63
	3.06
	13.0
	71.5
	0.67
	0.46
	51
	225
	1.5
	15.3
	10.1
	2.9
	1.46
	33.2
	7.7
	3.8

	JXHZ010
	Sui Dynasty
	709
	109
	11.4
	82
	18.2
	1.69
	3.04
	14.2
	70.2
	0.65
	0.38
	44
	231
	1.4
	16.0
	9.7
	2.8
	1.15
	29.9
	8.3
	3.4

	JXHZ011
	Sui Dynasty
	398
	98.5
	7.2
	78
	10.1
	1.51
	2.33
	9.5
	60.7
	0.54
	0.25
	47
	123
	1.3
	14.5
	8.2
	1.9
	1.24
	18.1
	5.1
	4.5

	JXHZ012
	Sui Dynasty
	452
	94.4
	10.0
	65
	12.3
	1.38
	2.89
	9.6
	57.9
	0.49
	0.26
	42
	156
	1.4
	13.1
	7.7
	2.2
	0.99
	18.0
	6.0
	4.2

	JXHZ013
	Sui Dynasty
	525
	105
	10.5
	75
	13.5
	1.49
	3.66
	8.9
	62.0
	0.54
	0.37
	50
	177
	1.3
	14.6
	8.3
	2.2
	1.13
	18.7
	6.1
	4.6

	JXHZ014
	Sui Dynasty
	535
	104
	9.1
	67
	14.5
	1.48
	3.43
	9.6
	60.8
	0.50
	0.29
	49
	184
	1.4
	14.1
	8.4
	2.2
	1.09
	20.4
	7.1
	4.4

	JXHZ015
	Sui Dynasty
	574
	108
	10.2
	71
	14.9
	1.63
	2.54
	10.3
	66.9
	0.56
	0.42
	51
	200
	1.2
	15.1
	9.1
	2.3
	1.23
	22.5
	7.5
	4.9

	JXHZ016
	Sui Dynasty
	467
	104
	8.5
	68
	13.0
	1.33
	3.34
	11.7
	62.8
	0.53
	0.27
	49
	173
	1.3
	13.9
	8.6
	2.5
	1.13
	20.0
	6.6
	4.5

	JXHZ017
	Sui Dynasty
	492
	106
	10.2
	65
	12.1
	1.45
	2.70
	11.5
	63.2
	0.51
	0.35
	50
	166
	1.4
	13.2
	8.6
	2.1
	1.11
	20.2
	7.0
	4.3

	JXHZ018
	Sui Dynasty
	493
	90.6
	9.6
	71
	11.9
	1.35
	4.00
	8.9
	56.7
	0.48
	0.26
	42
	149
	1.4
	14.2
	7.5
	2.0
	1.05
	17.5
	5.6
	4.1

	JXHZ019
	Sui Dynasty
	635
	115
	10.7
	76
	15.1
	1.64
	3.54
	8.7
	68.4
	0.54
	0.39
	55
	204
	1.3
	15.4
	9.5
	2.4
	1.21
	22.9
	7.5
	4.7

	JXHZ020
	Sui Dynasty
	596
	103
	10.8
	70
	15.7
	1.54
	3.03
	9.2
	62.7
	0.51
	0.36
	49
	210
	1.4
	14.7
	8.7
	2.4
	1.13
	21.6
	8.0
	4.5

	JXHZ021
	Sui Dynasty
	518
	100
	8.4
	83
	12.9
	1.46
	4.16
	8.0
	62.0
	0.52
	0.22
	47
	157
	1.2
	16.4
	8.1
	2.2
	1.14
	20.4
	6.3
	4.5

	JXHZ022
	Sui Dynasty
	505
	105
	9.6
	66
	12.5
	1.35
	3.30
	11.4
	63.6
	0.59
	0.29
	52
	175
	1.2
	13.5
	8.9
	2.3
	1.29
	22.2
	7.2
	5.1

	JXHZ023
	Sui Dynasty
	579
	98.4
	9.3
	67
	14.6
	1.45
	3.03
	11.7
	61.1
	0.52
	0.34
	47
	207
	1.2
	14.0
	8.3
	2.2
	1.09
	19.8
	7.0
	4.2

	JXHZ024
	Sui Dynasty
	663
	132
	9.5
	71
	17.0
	2.16
	2.59
	8.8
	86.9
	0.61
	0.30
	47
	255
	1.3
	18.8
	13.1
	2.2
	1.37
	23.1
	8.6
	3.8

	JXHZ025
	Sui Dynasty
	599
	107
	11.6
	72
	15.3
	1.48
	3.30
	9.0
	64.6
	0.52
	0.36
	49
	204
	1.3
	15.0
	8.8
	2.4
	1.09
	21.8
	7.2
	4.4

	JXHZ026
	Sui Dynasty
	528
	106
	12.0
	80
	15.3
	1.52
	4.71
	8.9
	70.7
	0.59
	0.34
	32
	214
	1.3
	19.0
	10.5
	2.2
	1.22
	22.9
	8.7
	3.9

	JXHZ027
	Sui Dynasty
	512
	104
	9.9
	74
	13.3
	1.55
	3.39
	8.1
	64.0
	0.49
	0.24
	49
	168
	1.4
	14.4
	8.8
	2.0
	1.14
	20.0
	6.8
	4.4

	No.
	Date
	Ba
	Ce
	Co
	Cr
	Cs
	Eu
	Fe2O3*
	Hf
	La
	Lu
	Na2O*
	Nd
	Rb
	Sb
	Sc
	Sm
	Ta
	Tb
	Th
	U
	Yb

	JXHZ189
	Tang Dynasty
	728
	113
	13.9
	87
	22.8
	1.68
	4.40
	7.7
	79.5
	0.56
	0.39
	36
	303
	1.4
	20.2
	10.9
	2.1
	1.35
	24.1
	10.8
	4.2

	JXHZ190
	Tang Dynasty
	626
	127
	13.3
	83
	19.0
	2.01
	4.43
	7.9
	66.3
	0.69
	0.26
	61
	229
	1.5
	17.0
	6.3
	2.6
	1.80
	24.2
	6.4
	5.6

	JXHZ191
	Tang Dynasty
	672
	123
	15.0
	83
	20.2
	1.82
	4.56
	7.6
	63.9
	0.58
	0.20
	54
	256
	1.5
	17.2
	5.8
	2.8
	1.37
	24.3
	6.1
	5.2

	JXHZ192
	Tang Dynasty
	663
	127
	17.7
	76
	19.7
	1.78
	5.27
	7.7
	63.1
	0.58
	0.20
	55
	245
	1.5
	16.7
	5.9
	2.8
	1.39
	24.7
	6.3
	5.1

	JXHZ193
	Tang Dynasty
	571
	126
	8.1
	86
	14.4
	1.23
	2.56
	6.2
	64.1
	0.60
	0.21
	61
	127
	0.8
	14.1
	6.0
	1.4
	1.00
	23.2
	4.9
	5.1

	JXHZ194
	Tang Dynasty
	460
	123
	9.8
	80
	15.5
	2.30
	3.24
	7.1
	65.7
	0.64
	0.17
	58
	151
	0.9
	12.9
	6.6
	1.8
	0.94
	23.2
	6.1
	5.5

	JXHZ195
	Tang Dynasty
	608
	124
	9.1
	82
	15.8
	1.35
	2.13
	6.6
	63.6
	0.57
	0.23
	56
	162
	1.1
	14.7
	6.0
	1.9
	1.61
	23.2
	5.1
	4.8

	JXHZ196
	Tang Dynasty
	698
	115
	11.7
	88
	21.3
	1.78
	5.53
	6.7
	78.4
	0.62
	0.20
	59
	244
	1.4
	17.7
	10.6
	2.7
	1.44
	25.7
	11.0
	5.1

	JXHZ197
	Tang Dynasty
	648
	121
	11.6
	82
	21.2
	1.59
	5.41
	7.1
	78.7
	0.62
	0.24
	60
	241
	1.3
	16.4
	10.8
	2.8
	1.34
	25.9
	11.9
	5.3

	JXHZ198
	Tang Dynasty
	737
	131
	12.2
	89
	19.4
	1.80
	3.97
	7.4
	78.4
	0.60
	0.37
	60
	243
	1.6
	17.8
	10.6
	2.8
	1.31
	26.0
	9.8
	5.1

	JXHZ199
	Tang Dynasty
	630
	126
	13.0
	86
	16.9
	1.92
	4.17
	7.7
	82.7
	0.66
	0.33
	42
	207
	1.4
	17.2
	11.8
	2.3
	1.31
	23.9
	9.5
	4.3

	JXHZ200
	Tang Dynasty
	618
	118
	14.2
	69
	17.8
	1.64
	5.19
	8.4
	75.0
	0.66
	0.29
	55
	233
	1.2
	15.0
	10.6
	2.7
	1.43
	23.7
	11.2
	5.2

	JXHZ201
	Tang Dynasty
	722
	122
	9.5
	85
	17.6
	1.80
	3.07
	7.0
	74.9
	0.62
	0.33
	57
	227
	1.4
	17.5
	10.5
	2.4
	1.29
	24.0
	9.4
	5.4

	JXHZ202
	Tang Dynasty
	598
	125
	14.0
	81
	18.9
	1.85
	4.19
	7.4
	75.9
	0.62
	0.30
	57
	233
	1.3
	17.3
	10.6
	2.7
	1.18
	25.0
	10.0
	5.4

	JXHZ203
	Tang Dynasty
	611
	117
	12.0
	76
	15.6
	1.60
	3.74
	9.8
	73.5
	0.67
	0.38
	35
	215
	1.2
	14.5
	10.8
	2.2
	1.19
	23.0
	9.9
	4.2

	JXHZ204
	Tang Dynasty
	565
	123
	12.3
	84
	18.2
	2.01
	4.60
	7.3
	73.6
	0.69
	0.25
	59
	203
	1.6
	17.3
	10.7
	2.5
	1.50
	23.8
	9.7
	5.3

	JXHZ205
	Tang Dynasty
	685
	131
	14.4
	83
	18.4
	2.03
	5.07
	8.3
	81.0
	0.66
	0.36
	61
	245
	1.5
	17.6
	11.0
	2.7
	1.54
	24.1
	9.8
	5.2

	JXHZ206
	Tang Dynasty
	661
	123
	16.3
	78
	19.0
	1.87
	4.94
	8.1
	75.0
	0.65
	0.30
	54
	235
	1.4
	16.4
	10.8
	2.5
	1.67
	24.1
	10.8
	5.7

	JXHZ207
	Tang Dynasty
	673
	129
	15.1
	74
	18.1
	1.94
	4.46
	7.3
	76.5
	0.61
	0.23
	58
	218
	1.6
	16.1
	10.7
	2.6
	1.42
	22.8
	10.0
	5.3

	JXHZ208
	Tang Dynasty
	680
	117
	11.8
	78
	18.6
	1.76
	3.91
	8.0
	71.2
	0.60
	0.32
	53
	243
	1.7
	16.7
	10.0
	2.8
	1.20
	23.6
	9.3
	5.0

	JXHZ210
	Tang Dynasty
	698
	122
	13.0
	89
	17.5
	1.59
	4.11
	7.3
	76.0
	0.57
	0.40
	40
	233
	1.4
	17.9
	11.2
	2.3
	1.26
	25.2
	9.9
	3.8

	JXHZ211
	Tang Dynasty
	637
	125
	16.0
	82
	19.1
	2.05
	5.04
	7.5
	80.0
	0.62
	0.24
	62
	233
	1.0
	16.8
	11.0
	2.8
	1.42
	23.6
	10.4
	5.2

	JXHZ212
	Tang Dynasty
	622
	122
	13.1
	83
	21.8
	1.81
	5.93
	6.6
	79.4
	0.61
	0.18
	56
	261
	1.7
	18.0
	10.6
	2.5
	1.42
	24.5
	11.0
	5.0

	JXHZ213
	Tang Dynasty
	679
	134
	15.4
	81
	19.9
	1.99
	5.37
	7.4
	82.4
	0.63
	0.26
	64
	226
	1.3
	17.3
	11.6
	2.6
	1.64
	24.1
	10.9
	5.5

	JXHZ214
	Tang Dynasty
	643
	122
	15.2
	79
	19.6
	1.79
	5.53
	7.5
	77.6
	0.61
	0.24
	57
	234
	1.6
	16.7
	10.9
	2.6
	1.58
	24.4
	11.0
	5.4

	JXHZ215
	Tang Dynasty
	652
	119
	13.9
	71
	19.5
	1.70
	5.39
	8.0
	76.1
	0.58
	0.29
	56
	247
	1.1
	16.0
	10.6
	2.8
	1.60
	23.3
	11.0
	5.4

	JXHZ216
	Tang Dynasty
	683
	135
	18.8
	90
	20.2
	2.01
	6.59
	6.0
	86.3
	0.57
	0.19
	59
	244
	1.2
	18.2
	10.9
	2.6
	1.40
	23.7
	11.0
	5.1

	JXHZ217
	Tang Dynasty
	630
	130
	14.7
	81
	19.1
	1.94
	5.30
	7.6
	80.4
	0.61
	0.30
	56
	228
	1.7
	17.0
	11.2
	2.5
	1.60
	24.9
	11.0
	5.2

	JXHZ218
	Tang Dynasty
	606
	121
	16.0
	79
	19.2
	1.87
	5.76
	7.7
	75.8
	0.59
	0.28
	55
	230
	1.2
	16.1
	10.3
	2.7
	1.48
	24.8
	11.4
	5.3

	JXHZ219
	Tang Dynasty
	602
	118
	14.3
	72
	18.4
	1.96
	5.16
	8.8
	74.3
	0.59
	0.32
	54
	233
	1.2
	15.4
	10.5
	2.6
	1.22
	24.1
	10.9
	5.0



Table B4. The chemical composition of the clay body of celadons from Wuzhou kiln [4]. 
	Time period
	Location
	SiO2
	A2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	FeO
	TiO2
	P2O5
	MnO
	Total

	Tang
	LYFT
	67.37
	20.67
	0.9
	0.77
	5.98
	1.76
	2.12
	0.38
	0.02
	0.03
	100

	Tang
	JSLL
	70.56
	19.35
	0.35
	0.66
	5.08
	0.56
	3.14
	0.25
	0.02
	0.04
	100

	Tang
	JHHZ
	69.36
	19.94
	0.71
	0.65
	5.1
	1.69
	2.25
	0.25
	0.02
	0.05
	100

	Song
	QZDGT
	58
	33.74
	0.09
	1
	3.13
	0.1
	3.46
	0.39
	0.04
	0.04
	100

	Yuan
	JYT1
	69.65
	20.83
	0.13
	1.56
	4.18
	0.11
	3.21
	0.27
	0.02
	0.03
	100

	Yuan
	JHTD
	71.31
	19.46
	0.16
	0.99
	4.11
	0.2
	3.32
	0.36
	0.04
	0.04
	100

	Yuan
	JSYJS
	69.38
	22.36
	0.27
	1.2
	3.44
	0.1
	2.96
	0.24
	0.03
	0.03
	100

	Song-Yuan
	JSWY
	70.58
	21.96
	0.16
	0.6
	3.86
	0.08
	2.49
	0.29
	0.03
	0.02
	100

	Ming
	LYGC
	75.75
	16.68
	0.17
	0.62
	3.41
	0.22
	2.81
	0.29
	0.02
	0.05
	100



Table B5. The chemical composition of the glaze of celadons from Wuzhou kiln [4]. 
	Time period
	Location
	SiO2
	A2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	FeO
	TiO2
	P2O5
	MnO
	Total

	Tang
	LYFT
	55.42
	10.81
	21.36
	3.96
	2.09
	0.74
	2.28
	0.62
	2.03
	0.69
	100

	Tang
	JSLL
	57.6
	12.61
	19.27
	3.01
	2.28
	0.3
	2.61
	0.57
	1.07
	0.67
	100

	Tang
	JHHZ
	59.63
	12.15
	17.9
	2.6
	1.66
	0.62
	2.87
	0.74
	1.32
	0.51
	100

	Song
	QZDGT
	54.22
	14
	19.56
	3.1
	2.4
	0.17
	3.5
	0.58
	1.55
	0.97
	100

	Yuan
	JYT1
	59.32
	10.35
	18.51
	3.54
	2.35
	0.14
	2.74
	0.59
	1.5
	0.96
	100

	Yuan
	JHTD
	61.38
	12.6
	14.78
	3.2
	2.58
	0.26
	2.86
	0.53
	1.01
	0.82
	100

	Yuan
	JSYJS
	62.56
	12.12
	14.02
	2.37
	1.95
	0.09
	4.6
	0.53
	1.06
	0.7
	100

	Song-Yuan
	JSWY
	64.94
	16.84
	10.99
	1.02
	3.91
	0.12
	1.86
	0.12
	0.09
	0.12
	100

	Ming
	LYGC
	59.05
	14.06
	15.53
	3.5
	2.52
	0.25
	2.39
	0.43
	1.38
	0.88
	100



Table B6. The chemical composition of the clay body of celadons from Yue kiln [5].
	No.
	Na2O
	MgO
	Al2O3
	SiO2
	K2O
	CaO
	TiO2
	MnO
	Fe2O3

	hyt - 1
	1.25
	0.45
	15.95
	76.17
	2.4
	0.52
	0.84
	0.05
	2.29

	hyt -3
	0.77
	0.42
	16.54
	76.41
	2.87
	0.42
	0.84
	0.02
	1.73

	hyt-2
	0.64
	0.32
	14.92
	78.05
	3.36
	0.37
	0.78
	0.01
	1.57

	hys - 1
	0.76
	0.36
	15.23
	77.53
	2.8
	0.44
	0.82
	0.04
	2.04

	hys -2
	1.43
	0.51
	15.35
	76.81
	2.78
	0.4
	0.76
	0.04
	1.93

	hys -3
	0.74
	0.37
	15.53
	77.59
	2.92
	0.42
	0.73
	0.01
	1.72

	pd41 -1
	1.02
	0.38
	16.44
	76.36
	2.74
	0.42
	0.78
	0.01
	1.86

	pd41 -2
	1.2
	0.42
	16.3
	76.3
	2.99
	0.43
	0.69
	0.02
	1.66

	pd41 -3
	0.69
	0.37
	16.2
	76.54
	3.2
	0.53
	0.71
	0.01
	1.76

	pd43 -1
	0.69
	0.28
	15.29
	77
	3.21
	0.55
	0.87
	0.04
	2.08

	pd43-2
	0.55
	0.44
	15.28
	77.78
	2.84
	0.43
	0.72
	0.02
	1.94

	pd43-3
	1.18
	0.38
	14.88
	77.56
	2.83
	0.52
	0.8
	0.05
	1.82

	DLTEP-47
	0.71
	0.35
	17.28
	75.67
	2.99
	0.35
	0.79
	0.01
	1.86

	DLTEP-29
	0.96
	0.4
	17.47
	74.84
	3.2
	0.38
	0.75
	0.03
	1.99

	DLTEP -17
	0.74
	0.36
	15.96
	76.75
	2.93
	0.47
	0.81
	0.03
	1.95

	DLTEP-0
	0.69
	0.39
	17.41
	74.83
	3.35
	0.43
	0.81
	0.01
	2.08

	GTJSLH -1
	0.96
	0.36
	15.8
	77.01
	2.85
	0.47
	0.79
	0.04
	1.72

	GTJSLH -14
	1.26
	0.42
	17.27
	74.68
	3.07
	0.49
	0.79
	0.03
	2

	GTJSLH-2
	1.36
	0.48
	16.01
	75.67
	3.34
	0.43
	0.84
	0.01
	1.86

	GTJSLH-21
	0.75
	0.42
	17.42
	75.09
	3.06
	0.43
	0.75
	0.03
	2.05

	GTJSLH-26
	1.1
	0.49
	16.78
	75.35
	2.92
	0.57
	0.79
	0.03
	1.97

	GTJSLH-27
	0.87
	0.44
	17.23
	75.59
	2.79
	0.46
	0.77
	0.02
	1.83

	GTJSLH-3
	0.89
	0.46
	17.81
	74.81
	2.93
	0.44
	0.74
	0.02
	1.9

	GTJSLH-6
	0.46
	0.38
	17.34
	75.42
	3.04
	0.46
	0.8
	0.02
	2.08

	GTJSLH-7
	1.17
	0.57
	16.33
	76.06
	2.68
	0.47
	0.79
	0.01
	1.93

	GTJSLH-8
	0.71
	0.41
	16.28
	76.87
	2.65
	0.48
	0.78
	0.03
	1.8

	shl
	1.01
	0.33
	16.25
	76.96
	2.68
	0.29
	0.8
	0.02
	1.66

	sh2
	0.74
	0.29
	16.46
	76.54
	2.81
	0.35
	0.78
	0.02
	2.03

	sh3
	0.6
	0.27
	16.48
	76.91
	2.55
	0.35
	0.85
	0.02
	1.97

	sh4
	0.7
	0.25
	15.72
	76.93
	3.04
	0.39
	0.97
	0.01
	1.99

	sh5
	0.79
	0.17
	15.7
	77.71
	3.07
	0.31
	0.78
	0.01
	1.47

	WPYY-1
	0.56
	0.34
	16.15
	77.25
	2.65
	0.37
	0.8
	0.03
	1.85

	WPYY-11
	0.43
	0.35
	15.95
	77.71
	2.75
	0.35
	0.84
	0.03
	1.55

	WPYY -12
	0.18
	0.11
	15.47
	77.98
	3.17
	0.54
	0.87
	0.01
	1.67

	WPYY-2
	0.95
	0.28
	14.69
	78.63
	2.86
	0.29
	0.78
	0.01
	1.42

	WPYY-3
	0.67
	0.21
	16.25
	77.14
	2.92
	0.45
	0.94
	0.01
	1.43

	WPYY-4
	0.79
	0.38
	16.27
	77
	2.6
	0.46
	0.86
	0.02
	1.62

	WPYY-6
	0.31
	0.25
	16.64
	77.73
	2.5
	0.3
	0.78
	0.03
	1.47

	WPYY-7
	0.69
	0.28
	15.99
	77.43
	2.84
	0.35
	0.8
	0.01
	1.62

	YC04
	0.84
	0.37
	16.01
	76.55
	3.09
	0.67
	0.79
	0.01
	1.6

	YC05
	0.64
	0.26
	16.4
	77.03
	2.82
	0.35
	0.73
	0.02
	1.76

	YC06
	0.72
	0.34
	16.09
	76.78
	3.08
	0.37
	0.84
	0.01
	1.75

	YC07
	0.82
	0.33
	16.06
	75.84
	3.27
	0.57
	0.79
	0.04
	2.29

	YC09
	0.14
	0.2
	16.17
	77.53
	3
	0.46
	0.78
	0.02
	1.69

	YC11
	1.24
	0.43
	16.25
	76.43
	2.88
	0.45
	0.75
	0.02
	1.53

	YC12
	0.83
	0.37
	16.35
	76.01
	3.06
	0.4
	0.75
	0.02
	2.18

	YC13
	0.47
	0.27
	16.09
	76.98
	3.07
	0.52
	0.76
	0.04
	1.81

	YC14
	0.98
	0.38
	16.32
	76.39
	2.97
	0.51
	0.72
	0.02
	1.71



Table B7. The chemical composition of the glaze of celadons from Yue kiln [5].
	No.
	Na2O
	MgO
	Al2O3
	SiO2
	K2O
	CaO
	TiO2
	MnO
	Fe2O3
	P2O5

	hhx - y37 - 2w
	0.24
	1.39
	11.67
	61.47
	1.23
	18.46
	0.28
	0.67
	2.77
	1.28

	hhx - y37 - 1w
	0.12
	1.41
	13.01
	62.06
	1.25
	17.22
	0.29
	0.86
	2.03
	1.55

	hhx - y37 -5w
	0.28
	1.19
	11.75
	63.83
	1.64
	17.34
	0.26
	0.44
	1.35
	1.19

	hyt - 1
	0.19
	1.77
	11.85
	58.28
	1.46
	18.16
	0.3
	0.86
	3.17
	1.61

	hyt — 3
	0.21
	1.56
	12.47
	60.99
	1.41
	17.78
	0.28
	0.46
	2.77
	1.54

	hys -1
	0.18
	1.86
	11.58
	53.16
	3.49
	22.99
	0.26
	0.83
	2.74
	1.91

	hys -2
	0.23
	1.87
	12.39
	56.31
	1.69
	21.72
	0.27
	0.82
	2.18
	2.32

	hys -3
	0.36
	2.04
	13.44
	59.53
	1.75
	17.45
	0.26
	0.53
	1.87
	2.77

	pd41 -1
	0.35
	1.84
	13.55
	58.05
	1.45
	19.19
	0.28
	0.72
	2.63
	1.61

	pd41 -2
	0.37
	1.66
	12.27
	59.14
	1.4
	19.55
	0.27
	0.68
	2.38
	2.04

	pd41 -3
	0.15
	1.47
	11.78
	60.61
	1.63
	18.87
	0.27
	0.5
	2.36
	2.22

	pd43 -1
	0.34
	1.92
	11.01
	60.7
	1.46
	18.89
	0.25
	0.85
	1.95
	2.48

	pd43-2
	0.1
	1.67
	11.85
	60.04
	1.5
	18.92
	0.27
	0.94
	1.84
	2.7

	pd43-3
	0.22
	1.8
	12.19
	63.56
	1.66
	14.59
	0.29
	1.12
	1.99
	2.45

	pd43 - 4
	0.16
	1.96
	11.56
	59.8
	1.22
	19.01
	0.27
	0.68
	2.86
	2.4

	pd43-5
	0.06
	1.7
	11.59
	60.15
	1.29
	19.27
	0.25
	0.88
	2.46
	2.35

	pd43 -6
	0.04
	1.64
	11.76
	62.98
	1.23
	17.32
	0.26
	1.05
	1.43
	2.3

	dltep -47
	0.09
	1.27
	12.65
	63.89
	1.78
	16.86
	0.11
	0.72
	1.47
	1.16

	dltep - 29
	0.01
	0.8
	13.29
	62.52
	2.45
	17.05
	0.11
	0.92
	1.6
	1.27

	dltep - 17
	0.31
	1.29
	12.74
	64.02
	2
	15.94
	0.14
	0.66
	1.77
	1.11

	dltep - 0
	0.13
	1.15
	12.24
	63.69
	2.18
	16.89
	0.11
	0.74
	1.29
	1.61

	GTJSLH -1
	0.13
	1.4
	12.38
	66.9
	1.81
	12.48
	0.28
	0.69
	2.22
	1.72

	GTJSLH -14
	0.14
	1.59
	12.05
	61.24
	1.51
	17.57
	0.27
	0.8
	2.5
	1.86

	GTJSLH-2
	0.1
	1.34
	12.57
	64.24
	1.7
	15.52
	0.31
	0.44
	1.95
	1.61

	GTJSLH-21
	0.09
	1.36
	13.97
	60.93
	1.52
	17.75
	0.28
	0.5
	1.93
	1.55

	GTJSLH-26
	0.2
	1.82
	12.13
	60.34
	1.26
	18.41
	0.26
	0.56
	2.78
	2.16

	GTJSLH-27
	0.22
	1.09
	11.31
	64.14
	3.05
	17.22
	0.23
	0.28
	1.3
	1.16

	GTJSLH-3
	0.31
	1.7
	12.73
	61.13
	1.4
	18.09
	0.25
	0.57
	1.98
	1.84

	GTJSLH-6
	0.23
	1.6
	12.69
	61.98
	1.46
	17.44
	0.28
	0.64
	1.86
	1.78

	GTJSLH-7
	0.38
	1.66
	12.98
	61.15
	1.24
	17.96
	0.31
	0.73
	1.94
	1.63

	GTJSLH-8
	0.25
	1.63
	11.74
	62.15
	1.34
	16.99
	0.29
	0.82
	2.49
	1.93

	shl
	0.21
	1.18
	11.33
	66.26
	2.67
	14.15
	0.23
	0.56
	2.13
	1.12

	sh2
	0.04
	1.51
	12.49
	62.55
	1.27
	16.31
	0.29
	0.78
	2.38
	2.39

	sh3
	0.31
	1.5
	13.29
	61.14
	2.42
	16.51
	0.29
	0.71
	2.41
	1.42

	sh4
	0.17
	1.68
	11.74
	60.54
	1.3
	19.34
	0.28
	0.69
	2.07
	2.19

	sh5
	0.23
	1.15
	12.48
	66.19
	1.65
	14.01
	0.28
	0.36
	2.3
	1.34

	WPYY-1
	0.27
	1.74
	11.73
	60.94
	1.53
	18.42
	0.32
	0.44
	2.15
	2.27

	WPYY -11
	0.31
	1.56
	11.37
	59.2
	1.21
	21.52
	0.31
	0.4
	1.69
	2.45

	WPYY -12
	0.21
	1.93
	11.86
	60.37
	1.22
	19.47
	0.3
	0.48
	1.65
	2.52

	WPYY-2
	0.26
	1.78
	11.79
	61.03
	1.34
	18.26
	0.3
	0.36
	2.4
	2.44

	WPYY-3
	0.1
	1.2
	11.8
	60.53
	1.26
	21.17
	0.3
	0.36
	1.77
	1.52

	WPYY-4
	0.06
	1.2
	10.67
	65.32
	1.22
	16.59
	0.32
	0.48
	2.45
	1.69

	WPYY-6
	0.18
	1.2
	12.36
	62.55
	1.17
	18.55
	0.31
	0.4
	1.56
	1.71

	WPYY-7
	0.17
	1.61
	10.89
	60.52
	1.28
	20.9
	0.32
	0.43
	1.36
	2.52

	YC04
	0.23
	1.13
	12.73
	63.5
	1.6
	16.72
	0.31
	0.39
	2.12
	1.2

	YC05
	0.08
	1.27
	12.87
	62.15
	1.48
	18.31
	0.27
	0.41
	1.72
	1.41

	YC06
	0.18
	1.55
	13.67
	63.34
	1.46
	14.81
	0.29
	0.32
	2.26
	1.76

	YC07
	0.19
	1.64
	13.51
	58.6
	1.2
	19.62
	0.28
	0.5
	2.43
	1.78

	YC09
	0.34
	1.56
	12.81
	61.09
	1.49
	18.54
	0.28
	0.39
	2.19
	1.11

	YC11
	0.41
	1.4
	13.57
	63.24
	1.82
	15.53
	0.3
	0.46
	1.95
	1.19

	YC12
	0.31
	2.07
	12.18
	57.21
	1.36
	20.9
	0.27
	0.68
	2.7
	2.31

	YC13
	0.21
	1.22
	12.89
	61.57
	1.42
	18.55
	0.27
	0.46
	1.84
	1.57

	YC14
	0.22
	1.35
	13.03
	62.68
	1.52
	16.48
	0.28
	0.42
	2.06
	1.76



Table B8. The chemical composition of the clay body of celadons from Shouzhou kiln [6].
	No.
	Na2O
	MgO
	Al2O3
	SiO2
	P2O5
	K2O
	CaO
	TiO2
	MnO
	Fe2O3

	S-l
	0.59
	0.56
	23
	68.44
	0.09
	1.57
	0.52
	1.12
	0.03
	3.16

	S-2
	0.8
	0.56
	22.98
	68.98
	0.15
	1.31
	0.48
	1.18
	0.06
	2.65

	S—3
	0.59
	0.6
	24.49
	66.85
	0.1
	1.72
	0.61
	1.25
	0.03
	2.86

	S—4
	0.67
	0.58
	22.81
	68.41
	0.12
	1.53
	0.5
	1.32
	0.04
	3.14

	S—5
	0.93
	0.54
	23.79
	66.68
	0.11
	1.82
	0.58
	1.18
	0.05
	3.44

	S—6
	0.82
	0.55
	23.07
	67.39
	0.13
	1.64
	0.71
	1.09
	0.04
	3.68

	S—7
	0.71
	0.49
	23.97
	67.29
	0.09
	1.96
	0.6
	1.28
	0.05
	2.64

	S—8
	0.74
	0.78
	24.25
	65.11
	0.1
	1.6
	0.77
	1.19
	0.07
	4.51

	S—9
	0.83
	0.64
	24.49
	66.04
	0.18
	1.73
	0.52
	1.18
	0.05
	3.53

	S-10
	0.72
	0.82
	21.63
	68.86
	0.16
	2.07
	0.67
	1.01
	0.08
	3.14

	S—11
	0.89
	0.75
	25.21
	66.28
	0.12
	1.7
	0.53
	1.26
	0.06
	2.32

	S—12
	0.43
	0.67
	24.2
	66.63
	0.24
	1.79
	1.02
	1.35
	0.1
	2.81

	S—13
	0.43
	0.61
	24.99
	65.36
	0.13
	1.56
	0.75
	1.39
	0.11
	3.8

	S—14
	0.95
	0.55
	25.77
	63.99
	0.1
	1.84
	0.58
	1.22
	0.11
	3.97

	S—15
	0.4
	0.55
	25.78
	65.69
	0.08
	1.59
	0.81
	1
	0.06
	3.12

	S—16
	0.41
	0.51
	26.18
	66.13
	0.16
	1.2
	0.52
	1.21
	0.07
	2.77

	S—17
	0.71
	0.67
	25.32
	64.59
	0.14
	1.48
	0.48
	1.23
	0.19
	4.34

	S—18
	0.63
	1.01
	26.86
	64.02
	0.14
	1.74
	0.55
	1.02
	0.03
	3.15

	S—19
	1.01
	0.74
	23.58
	65.87
	0.14
	1.83
	0.56
	1.57
	0.08
	3.76

	S—20
	0.86
	0.56
	23.01
	68.21
	0.12
	1.5
	0.79
	1.21
	0.05
	2.81

	S—21
	0.96
	0.95
	20.8
	68.82
	0.1
	2.26
	0.69
	0.96
	0.09
	3.47

	S—22
	0.94
	1.04
	24.96
	65.02
	0.16
	2.15
	0.6
	0.86
	0.07
	3.36

	S—23
	1.09
	0.53
	22.2
	68.15
	0.14
	1.68
	0.76
	1.09
	0.08
	3.41

	S—24
	0.43
	0.69
	23.9
	65.23
	0.1
	1.62
	0.89
	1.13
	0.08
	5.02

	S—25
	0.63
	0.85
	23.12
	67.06
	0.08
	1.46
	0.93
	1.03
	0.05
	3.88

	S—26
	1.27
	0.6
	19.89
	70.01
	0.14
	2.54
	0.62
	0.86
	0.12
	3.1

	S—27
	0.58
	0.6
	24.2
	66.23
	0.08
	1.88
	0.67
	1.02
	0.09
	3.73

	S—28
	0.8
	0.5
	20.81
	68.87
	0.15
	1.66
	1.22
	1.19
	0.19
	3.76

	S—29
	1.05
	0.57
	23.01
	67.55
	0.18
	1.4
	0.65
	1.56
	0.06
	3.16

	S—30
	0.83
	0.55
	23.38
	66.56
	0.04
	1.85
	0.57
	1.09
	0.09
	4.08

	S—31
	0.69
	0.7
	21.49
	69.43
	0.12
	1.48
	0.75
	1.07
	0.07
	3.31

	S—32
	0.84
	0.73
	26.59
	64.14
	0.14
	1.31
	0.76
	1.29
	0.05
	3.29

	S—33
	0.42
	0.71
	24.61
	66.24
	0.1
	1.5
	0.94
	1.16
	0.04
	3.38

	S—34
	0.72
	0.83
	24.38
	65.55
	0
	1.78
	0.89
	1.2
	0.08
	3.57

	S—35
	0.92
	0.52
	20.62
	71.95
	0.17
	1.42
	0.33
	0.82
	0.03
	2.4

	S—36
	0.58
	0.41
	22.68
	70.07
	0.23
	1.11
	0.51
	1.11
	0.07
	2.47

	S—37
	0.58
	0.72
	27.68
	63.5
	0.14
	2.11
	0.6
	1.25
	0.02
	2.54

	S—38
	0.75
	0.69
	22.05
	68.42
	0.13
	1.48
	0.7
	1.15
	0.08
	3.68

	S—39
	0.72
	0.78
	25.29
	66.33
	0.14
	1.7
	0.45
	1.21
	0.04
	2.47

	S—40
	0.95
	0.25
	24.33
	67.05
	0.15
	0.88
	0.53
	2.18
	0.06
	2.75

	S—41
	1.18
	0.68
	23.2
	64.8
	0.07
	1.75
	0.79
	1.44
	0.06
	5.11

	S—42
	1.56
	0.54
	22.86
	66.17
	0.12
	1.65
	0.69
	2.16
	0.07
	3.3

	S—43
	1.09
	0.61
	19.97
	69.88
	0.15
	1.72
	0.8
	1.09
	0.08
	3.75

	S—44
	0.75
	0.49
	25.07
	66.74
	0.14
	1.6
	0.44
	1.25
	0.09
	2.58

	S—45
	1.11
	0.54
	19.22
	73.11
	0.13
	1.5
	0.5
	0.88
	0.13
	2.01

	S—46
	0.49
	0.46
	18.26
	74.26
	0.11
	1.23
	0.48
	1
	0.06
	2.75

	S—47
	0.72
	0.68
	25.45
	65.57
	0.23
	1.48
	0.63
	1.41
	0.06
	2.99

	S—48
	1.11
	0.63
	24.76
	66.34
	0.15
	1.27
	0.92
	1.37
	0.04
	2.54

	S—49
	1.03
	0.69
	23.57
	66.55
	0.16
	1.7
	0.72
	1.03
	0.04
	3.68

	S—50
	0.94
	0.44
	24.78
	67.55
	0.1
	1.26
	0.45
	1.66
	0.05
	1.87

	S—52
	1.11
	0.52
	21.57
	70.97
	0.16
	0.9
	0.59
	1.13
	0.04
	2.17

	S—53
	1.03
	0.72
	23.81
	66.47
	0.18
	1.58
	0.88
	1.06
	0.08
	3.38

	S—54
	0.68
	0.67
	24.41
	67.33
	0.19
	1.27
	0.65
	1.22
	0.06
	2.71

	S—55
	0.79
	0.69
	23.21
	66.86
	0.15
	1.53
	0.7
	1.35
	0.07
	3.8

	S—56
	0.75
	0.3
	22.54
	71.1
	0.2
	0.75
	0.42
	1.26
	0.05
	1.81

	S—57
	1.14
	0.64
	24.38
	65.64
	0.18
	2.6
	0.45
	1.32
	0.17
	2.65

	S—58
	1.14
	0.88
	24.14
	65.48
	0.19
	2.65
	0.6
	1.12
	0.06
	2.92

	S—59
	0.4
	0.48
	22.88
	69.27
	0.12
	1.4
	0.6
	1.09
	0.03
	2.85



Table B9. The chemical composition of the clay body of celadons from Yaozhou kiln [7].
	number
	dynasty
	Major wt%
	Minorμg/g

	
	
	Na2O
	MgO
	Al2O3
	SiO2
	K2O
	CaO
	TiO2
	Fe2O3
	MnO
	CuO
	Rb2O
	SrO
	ZrO2
	P2O5

	T1
	

Tang
	0.37
	0.53
	20.42
	70.05
	4.94
	0.96
	0.17
	1.55
	100
	40
	220
	190
	90
	190

	T2
	
	0.15
	0.43
	20.28
	70.45
	5.27
	0.54
	0.19
	1.69
	90
	30
	220
	150
	170
	190

	T3
	
	0.07
	0.88
	21.74
	68.48
	5.05
	0.63
	0.36
	1.79
	100
	20
	230
	160
	190
	150

	T4
	
	0.46
	0.68
	21.93
	68.14
	5.36
	0.53
	0.25
	1.65
	150
	10
	260
	120
	130
	150

	T5
	
	0.5
	0.46
	20.35
	69.84
	5.07
	0.84
	0.17
	1.77
	120
	50
	240
	180
	110
	160

	WD1
	

Five Dynasty
	0.22
	1.18
	31.87
	59.11
	2.03
	0.86
	1.2
	2.53
	110
	100
	140
	180
	600
	280

	WD2
	
	0.23
	0.88
	28.78
	62.81
	1.84
	1.01
	1.11
	2.34
	120
	50
	120
	170
	750
	330

	WD3
	
	0.24
	1.01
	27.62
	63.93
	1.69
	0.63
	1.14
	2.75
	120
	20
	120
	160
	660
	150

	WD4
	
	0.18
	1.07
	27.37
	64.25
	1.62
	0.87
	1.16
	2.48
	110
	70
	130
	190
	640
	100

	WD5
	
	0.22
	1.17
	26.77
	64.55
	1.59
	1.26
	1.04
	2.4
	100
	80
	120
	140
	690
	250

	S1
	

Song
	0.57
	0.91
	24.03
	67.91
	2.46
	0.27
	0.83
	2.02
	90
	40
	190
	190
	470
	130

	S2
	
	0.25
	0.71
	25.63
	67.2
	1.95
	0.37
	0.9
	1.99
	90
	50
	130
	110
	640
	120

	S3
	
	0.07
	0.72
	23.38
	69.77
	2.28
	0.31
	0.71
	1.76
	80
	60
	150
	100
	440
	140

	S4
	
	0.4
	0.85
	27.38
	64.61
	2.25
	0.47
	0.71
	2.32
	120
	100
	130
	160
	400
	170

	S5
	
	0.19
	0.96
	26.24
	65.69
	2.48
	0.5
	0.71
	2.24
	130
	90
	170
	160
	430
	140

	J1
	

Jin
	0.54
	1.05
	19.33
	72.97
	2.35
	0.3
	0.72
	1.75
	100
	20
	190
	200
	390
	180

	J2
	
	0.55
	0.95
	20.93
	71.06
	2.51
	0.39
	0.68
	1.92
	80
	10
	140
	280
	540
	160

	J3
	
	0.27
	0.93
	19.95
	72.66
	2.32
	0.28
	0.65
	1.93
	90
	80
	160
	250
	520
	130

	J4
	
	0.44
	1.07
	21.09
	70.43
	2.62
	0.68
	0.63
	2.03
	110
	60
	170
	270
	510
	180

	J5
	
	0.17
	1.16
	25.51
	66.29
	2.51
	0.4
	0.7
	2.28
	110
	80
	180
	180
	420
	160

	Y1
	

Yuan
	0.49
	1.12
	21.04
	70.71
	2.64
	0.45
	0.66
	1.89
	130
	110
	180
	240
	370
	240

	Y2
	
	0.19
	0.96
	27.08
	65.11
	2.16
	0.81
	0.62
	2.08
	200
	80
	150
	190
	440
	110

	Y3
	
	0.4
	1.08
	19.52
	72.84
	2.14
	0.44
	0.58
	2.01
	80
	60
	160
	200
	740
	270

	Y4
	
	0.29
	0.9
	24.52
	67.32
	2.49
	0.57
	0.67
	2.25
	180
	70
	150
	140
	350
	230

	Y5
	
	0.3
	0.69
	23.02
	70.02
	1.99
	0.45
	0.87
	1.66
	70
	70
	
	
	
	



Table B10. The chemical composition of the clay body of celadons from Yingou kiln in Fuping area (Dingzhou kiln) [8].
	No.
	Na2O
	MgO
	Al2O3
	SiO2
	P2O5
	K2O
	CaO
	TiO2
	Fe2O3
	Cr
	Mn
	Ni
	Cu
	Zn
	Rb
	Sr
	Zr
	Pb

	
	wt%
	wt%
	wt%
	wt%
	wt%
	wt%
	wt%
	wt%
	wt%
	μg/g
	μg/g
	μg/g
	μg/g
	μg/g
	μg/g
	μg/g
	μg/g
	μg/g

	Q09#
	1.45
	1.37
	21.75
	67.29
	0.04
	2.23
	2.25
	0.74
	2.87
	155
	301
	n.d.
	39
	13
	125
	117
	491
	22

	Q08#
	1.62
	1.29
	20.41
	70
	n.d.
	2.21
	1.46
	0.65
	2.36
	167
	284
	n.d.
	n.d.
	7
	120
	150
	333
	36

	Q12#
	1.64
	1.13
	21.55
	69.71
	0.02
	2.36
	0.6
	0.64
	2.32
	154
	336
	n.d.
	n.d.
	15
	138
	188
	357
	47

	Q05#
	0.9
	0.32
	19.96
	66.25
	0.04
	4.46
	3.92
	0.86
	3.28
	139
	322
	n.d.
	n.d.
	55
	121
	127
	380
	31

	Q01#
	1.58
	1.3
	25.61
	64.8
	0.06
	2.19
	1.02
	0.76
	2.67
	112
	325
	14
	n.d.
	20
	118
	132
	418
	27

	Q02#
	1.64
	n.d.
	18.49
	72.43
	n.d.
	2.12
	1.82
	0.74
	2.75
	106
	306
	30
	n.d.
	10
	88
	76
	261
	19

	Q11#
	1.41
	1.32
	25.34
	63.55
	n.d.
	2.27
	1.33
	1.06
	3.72
	158
	306
	31
	n.d.
	12
	110
	146
	431
	36

	Q17#
	1.84
	n.d.
	13.68
	74.89
	n.d.
	2.06
	4.07
	0.73
	2.74
	144
	319
	12
	n.d.
	12
	84
	107
	335
	28

	YG-Q-1
	1.79
	2.33
	27.41
	62.65
	0.1
	1.98
	0.57
	0.76
	2.41
	162
	288
	37
	8
	29
	131
	158
	477
	67

	YG-Q-2
	1.78
	1.37
	22.17
	66.08
	0.05
	5.65
	1.13
	0.23
	1.54
	43
	276
	11
	n.d.
	25
	248
	108
	122
	72

	YG-Q-3
	1.63
	1.73
	24.71
	63.63
	0.05
	5.26
	0.9
	0.24
	1.85
	21
	223
	8
	n.d.
	7
	226
	143
	103
	69

	YG-Q-3
	1.79
	1.97
	24.95
	63.03
	0.11
	5.19
	0.87
	0.24
	1.84
	38
	244
	25
	n.d.
	n.d.
	241
	133
	111
	103

	YG-Q-4
	1.78
	1.82
	22.53
	66
	0.15
	4.75
	1.13
	0.2
	1.64
	83
	218
	10
	n.d.
	56
	238
	129
	114
	45

	YG-Q-5
	1.79
	1.73
	21.81
	66.14
	0.17
	5.32
	0.83
	0.2
	2.01
	38
	259
	22
	n.d.
	29
	234
	124
	128
	93

	YG-Q-6
	1.81
	1.71
	22.15
	66.39
	0.13
	4.49
	1.79
	0.21
	1.32
	45
	220
	n.d.
	n.d.
	42
	234
	121
	148
	34

	YG-Q-7
	1.5
	1.84
	30.54
	60.1
	0.03
	2.09
	0.6
	1.04
	2.28
	132
	316
	33
	n.d.
	37
	114
	127
	500
	33

	X-3
	1.97
	1.7
	18.59
	71.82
	0.12
	2.14
	0.89
	0.59
	2.18
	159
	313
	5
	n.d.
	16
	124
	241
	463
	36

	X-10
	1.71
	2.12
	28.16
	60.95
	0.11
	1.68
	0.85
	0.99
	3.42
	130
	325
	40
	60
	24
	120
	164
	581
	45

	SF3
	1.73
	1.51
	25.31
	65.52
	0.1
	2.47
	0.33
	0.74
	2.29
	110
	316
	24
	n.d.
	31
	147
	145
	420
	48

	SF4
	1.91
	1.86
	21.34
	69.87
	0.13
	2.25
	0.25
	0.66
	1.74
	132
	244
	8
	n.d.
	n.d.
	146
	185
	444
	32

	SXY6
	1.61
	1.68
	25.85
	64.86
	0.06
	2.7
	0.95
	0.65
	1.63
	94
	318
	16
	n.d.
	43
	153
	99
	367
	28

	SXY7
	1.51
	1.61
	26.48
	64.89
	0.03
	2.47
	0.71
	0.61
	1.68
	112
	288
	18
	n.d.
	n.d.
	138
	74
	330
	56

	SXY8
	1.59
	1.92
	26.27
	64.69
	0.04
	1.67
	0.33
	0.92
	2.57
	113
	289
	9
	44
	n.d.
	112
	146
	600
	16
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