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	Ions
	Qe,e (mg/g)
	Pseudo-first-order equation
	Pseudo-second-order equation

	
	
	Qe,c (mg/g)
	R2
	k1(h-1)
	Qe,c (mg/g)
	R2
	k2(g/(mg•min))

	Hg (Ⅱ)
	403.20
	666.5792
	0.9667
	2.9526
	403.2927
	0.9997
	0.00445



